ICS 23.020.30

CCS J 74

GB

中华人民共和国国家标准

$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 5 0 . 1 \sim 1 5 0 . 4 - 2 0 2 4$

代替GB/T150.1~150.4-2011

压力容器

Pressure vessels

2024-07-24发布

2025-02-01实施

国家市场监督管理总局发布国家标准化管理委员会

图书在版编目(CIP)数据

压力容器/中国标准出版社编。-北京：中国质量标准出版传媒有限公司，2024.8。--ISBN978-7-5026-5422-1

I. TH49

中国国家版本馆CIP数据核字第2024QE0147号

中华人民共和国

国家标准

压力容器

GB/T 150.1~150.4-2024

*

中国标准出版社出版发行

北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)

北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址www.spc.net.cn

总编室：(010)68533533发行中心：(010)51780238

读者服务部：(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本$8 8 0 \times 1 2 3 0 1 / 1 6$印张29字数866千字

2024年8月第一版2024年8月第一次印刷

*

定价539.00元

如有印装差错由本社发行中心调换

版权专有侵权必究

举报电话：(010)68510107

目录

$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 5 0 . 1 - 2 0 2 4$压力容器第1部分：通。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 5 0 . 2 - 2 0 2 4$压力容器第2部分：材料48$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 5 0 . 3 - 2 0 2 4$压力容器第3部分：设计121$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 5 0 . 4 - 2 0 2 4$压力容器第4部分：制造、检验和验收。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1

GB

中华人民共和国国家标准

GB/T 150.2-2024

代替$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 5 0 . 2 - 2 0 1 1$

压力容器第2部分：材料

Pressure vessels-Part 2: Materials

2024-07-24发布

2025-02-01实施

国家市场监督管理总局发布国家标准化管理委员会

前言

本文件按照$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 . 1 - 2 0 2 0 \%$标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 5 0$的第2部分，$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 5 0$已经发布了以下部分：

——第1部分：通用要求；

——第2部分：材料；

——第3部分：设计；

——第4部分：制造、检验和验收。

本文件代替$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 5 0 . 2 - 2 0 1 1 \langle$压力容器第2部分：材料》，与$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 5 0 . 2 - 2 0 1 1$相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a)更改了总体要求中压力容器材料的相关技术要求（见第4章，2011年版的第3章）；

b)删除了1个低合金钢钢板(15MnNiDR)(见2011年版的表2、表4)，增加了9个低合金钢钢板(Q460R、Q420DR、Q460DR、13MnNiDR、11MnNiMoDR、07Ni5DR、06Ni7DR、Q580R 和Q580DR)(见表2、表3、表C.1、表E.1),20个高合金钢钢板(S22153、S22294、S22553、S23043、S25554、S25073、S30450、S30453、S30458、S30478、S30859、S30908、S31252、S31609、S31653、S31658、S32169、S34778、S34779和S35656)(见表C.2、表E.2、表F.1);

c)更改了钢管标准及钢管的使用规定（见第6章、表C.3、表C.4,2011年版的第5章）；

d)增加了10个低合金钢和合金钢锻件(08Cr2AlMo、09CrCuSb、12CrMo、15NiCuMoNb、10Cr9Mo1VNbN、10Cr9MoW2VNbBN、30CrMo、35CrNi3MoV、36CrNi3MoV和06Ni9D)(见表5、表C.5、表E.6),13个高合金钢锻件(S11348、S23043、S25554、S25073、S30453、S30458、S31252、S31653、S31658、S32169、S34778、S34779和S51740)(见表C.6、表E.6、表F.1);

e)增加了焊接材料（见第9章）；

f)增加了钢材纳入本文件应满足的技术要求（见附录B）;

g)增加了钢材的许用应力（见附录C）。

本文件由全国锅炉压力容器标准化技术委员会$\left( \mathrm { S A C } / \mathrm { T C } 2 6 2 \right)$提出并归口。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件起草单位：合肥通用机械研究院有限公司、中国特种设备检测研究院、中国石化工程建设有限公司、中石化广州工程有限公司、江苏省特种设备安全监督检验研究院、南京钢铁股份有限公司、二重(德阳)重型装备有限公司。

本文件主要起草人：章小浒、杨国义、段瑞、张国信、常彦衍、缪春生、陈涛、陈志伟、陆戴丁、洪君、沈国劬。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——1989年首次发布为GB150—1989,1998年第一次修订；

——2011年第二次修订时分为部分出版，本文件对应$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 5 0 . 2 - 2 0 1 1 \langle$压力容器第2部分：材料》；

——本次为第三次修订。

引言

压力容器是涉及公共安全的特种设备之一，是石油化工、能源装备、生物医药等领域的重要设备。为了提高压力容器的经济性和安全性，我国在1967年发布了《钢制化工容器设计规定》，1989年发布了GB150《钢制压力容器》，1998年对GB150进行了修订，其作为压力容器法规的配套标准，规范了钢制压力容器的建造要求。$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 5 0$系列标准自2011年发布实施已十余年，在此期间《固定式压力容器安全技术监察规程》于2016年进行了修改，其引用的材料、零部件和无损检测标准也进行了修订。鉴于此，确有必要修订完善$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 5 0$,以不断适应经济发展对该标准的新需求，更好地促进压力容器产品的高质量发展。

本文件是压力容器建造方法通用技术标准之一，用以规范在中国境内建造或使用的压力容器设计、制造、检验和验收的相关技术要求。$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 5 0$压力容器》由四个部分构成。

——第1部分：通用要求。目的在于给出压力容器建造的基本要求。

——第2部分：材料。目的在于给出压力容器选材的基本要求和设计制造过程用到的材料数据。

——第3部分：设计。目的在于给出压力容器的设计方法和设计技术要求。

——第4部分：制造、检验和验收。目的在于给出压力容器制造过程中的要求以及检验和验收规定。

本文件的技术条款包括了压力容器建造过程（即指设计、制造、检验和验收）中需遵循的技术要求。本文件没有必要，也不可能囊括适用范围内压力容器建造中的所有技术细节。

本文件不限制实际工程设计和建造中采用先进的技术方法，但工程技术人员采用先进的技术方法时需能做出可靠的判断，确保其满足本文件规定，特别是关于强度或稳定性设计公式等设计规定。本文件既不要求也不限制设计人员使用计算机程序实现压力容器的分析或设计。

对于未经委员会书面授权或认可的其他机构对标准的宣贯或解释所产生的理解歧义和由此产生的任何后果，委员会不承担任何责任。

压力容器第2部分：材料

1范围

本文件规定了钢制压力容器受压元件用钢材允许使用的牌号及其标准，钢材的附加技术要求，钢材的使用范围（温度和压力），钢材的许用应力，焊接材料的基本要求。

本文件适用于设计温度$- 2 6 9 ^ { \circ } \mathrm { C } \sim 8 0 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$、设计压力不大于$3 5 \mathrm { M P a }$的压力容器。

本文件不适用于$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 5 0 . 1$规定的不适用范围。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 5 0 . 1$压力容器第1部分：通用要求

GB/T150.3压力容器第3部分：设计

$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 2 2 8 . 1$金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法

$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 2 2 8 . 2$金属材料拉伸试验第2部分：高温试验方法

GB/T229金属材料夏比摆锤冲击试验方法

$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 6 9 9$优质碳素结构钢

$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 0 0$碳素结构钢

$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 0 9$热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 7$承压设备用钢板和钢带第7部分：不锈钢和耐热钢

$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 2 2 0$不锈钢棒

$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 2 2 1$耐热钢棒

$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 3 0 7 7$合金结构钢

$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 3 9 6 5$熔敷金属中扩散氢测定方法

$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 4 2 2 6$不锈钢冷加工钢棒

$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 4 3 3 4$金属和合金的腐蚀奥氏体及铁素体-奥氏体（双相）不锈钢晶间腐蚀试验方法

$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 6 3 9 4$金属平均晶粒度测定方法

GB/T6479高压化肥设备用无缝钢管

$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 6 8 0 3$铁素体钢的无塑性转变温度落锤试验方法

$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 7 3 5 - 2 0 1 6$无缝和焊接（埋弧焊除外）钢管缺欠的自动涡流检测

$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 9 9 4 8$石油裂化用无缝钢管

$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 3 3 0 5$不锈钢中$\alpha ^ { - }$相面积含量金相测定法

$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 2 0 8 7 8$不锈钢和耐热钢牌号及化学成分

GB/T21433不锈钢压力容器晶间腐蚀敏感性检验

$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 3 1 9 3 5$金属和合金的腐蚀低铬铁素体不锈钢晶间腐蚀试验方法

$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 3 2 5 7 1$金属和合金的腐蚀高铬铁素体不锈钢晶间腐蚀试验方法

$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 3 9 2 5 5$焊接与切割用保护气体

$\mathrm { J B } / \mathrm { T } 4 7 5 6$镍及镍合金制压力容器

$\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 0 2 . 1$压力容器用复合板第1部分：不锈钢-钢复合板

$\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 0 2 . 2$压力容器用复合板第2部分：镍-钢复合板

$\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 0 2 . 3$压力容器用复合板第3部分：钛-钢复合板

NB/T47002.4压力容器用复合板第4部分：铜-钢复合板

$\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 0$承压设备用不锈钢和耐热钢件

$\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 3 . 2 - 2 0 1 5$承压设备无损检测第2部分：射线检测

$\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 3 . 3$承压设备无损检测第3部分：超声检测

NB/T47013.4承压设备无损检测第4部分：磁粉检测

$\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 3 . 5$承压设备无损检测第5部分：渗透检测

$\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 4$承压设备焊接工艺评定

$\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 8 . 1$承压设备用焊接材料订货技术条件

$\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 8 . 2$承压设备用焊接材料订货技术条件

$\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 8 . 3$承压设备用焊接材料订货技术条件

$\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 8 . 4$承压设备用焊接材料订货技术条件

$\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 8 . 5$承压设备用焊接材料订货技术条件

$\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 9 . 1$锅炉、热交换器用管订货技术条件第1部分：通则

$\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 9 . 4$锅炉、热交换器用管订货技术条件第4部分：低温用低合金钢

第1部分：采购通则

第2部分：钢焊条

第3部分：气体保护电弧焊丝和填充丝

第4部分：埋弧焊钢焊丝和焊剂

第5部分：堆焊用不锈钢焊带和焊剂

TSG21固定式压力容器安全技术监察规程

3术语和定义

$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 5 0 . 1$界定的术语和定义适用于本文件。

4总体要求

4.1本文件对压力容器受压元件用钢板、钢管、钢锻件、螺柱（含螺栓）用钢材和焊接材料做出了相关规定。

4.2压力容器受压元件用钢材应是焊接性良好的钢材，与受压元件相焊接的非受压元件用钢材也应是焊接性良好的钢材。

4.3允许采用未列入本文件但已列入$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 2 0 8 7 8$和$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 7$中的奥氏体型不锈钢钢材，但其技术要求（如磷、硫含量，强度指标）不应低于本文件所列入相应钢材标准中化学成分相近牌号的规定。

4.4采用未列入本文件的钢材（符合4.3规定的钢材除外）时，其技术要求均应符合附录A的有关规定。

4.5压力容器受压元件用钢材应附有钢材制造单位的钢材质量证明书，质量证明书的内容（需要时应包括钢材交货状态的热处理工艺参数)应齐全、清晰，并且印刷可以追溯的信息化标识，加盖材料制造单位质量检验章。可追溯的信息包括钢材制造单位名称、钢材标准号、牌号、规格、炉批号、交货状态、热处理工艺参数（需要时）、质量证明书签发日期等内容。可追溯的信息化标记包括二维码或条码等。

4.6容器制造单位应按质量证明书对钢材进行验收。如无钢材制造单位的钢材质量证明书原件，应在钢材质量证明书原件的复印件上加盖材料经营单位公章和经办负责人签字（章）。

4.7选择压力容器受压元件用钢材应依据容器的使用条件（如设计温度、设计压力、介质特性和操作特点等)，钢材的化学成分、微观组织、性能（力学性能、工艺性能、化学性能和物理性能），容器的制造工艺以及经济合理性来确定。

4.8压力容器受压元件用钢应采用氧气转炉或者电炉冶炼，也可采用电渣重熔法冶炼。对标准抗拉强度下限值大于$5 4 0 \mathrm { M P a }$的低合金钢钢板和低合金钢锻件、奥氏体-铁素体型不锈钢钢板，以及使用温度低于$- 2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$的低温钢钢板、低温钢锻件和低温钢钢管，还应采用炉外精炼。

4.9压力容器受压元件用钢材的使用温度上限应符合下列规定。

a)钢材的使用温度上限为附录C中表C.1~表C.8(许用应力表中粗线右侧的许用应力由钢材的$1 0 ^ { 5 }$h高温持久强度极限平均值所确定)各牌号钢材许用应力所对应的最高温度。如因工艺过程要求，钢材需短时在高于使用温度上限操作时，由设计文件规定。

b)非合金钢和碳锰钢钢材在高于$4 2 5 ^ { \circ } \mathrm { C }$温度下长期使用时，应注意钢中碳化物相的石墨化倾向。

c)奥氏体型不锈钢钢材的使用温度高于$5 2 5 ^ { \circ } \mathrm { C }$时，钢中含碳量应不小于0.04%。

4.10压力容器受压元件用钢的使用温度下限应符合下列规定。

a)钢材的使用温度下限按第5章~第8章的相关规定。

b)奥氏体型不锈钢钢材的使用温度下限为$- 2 6 9 ^ { \circ } \mathrm { C }$。使用温度高于或等于$- 1 9 6 ^ { \circ } \mathrm { C }$时，可免做冲击试验。使用温度低于$- 1 9 6 ^ { \circ } \mathrm { C }$，应进行压力容器设计温度下的低温冲击试验，3个标准试样冲击吸收能量平均值$K V _ { 2 } \geqslant 5 4 \mathrm { J }$,且侧膨胀值平均值$\overline { L E } \geqslant 0 . 5 3 \mathrm { m m }$。奥氏体-铁素体型不锈钢钢材可进行最低冲击试验温度为$- 4 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$的冲击试验，3个标准试样冲击吸收能量平均值$K V _ { 2 } \geqslant 4 7 \mathrm { J }$,且侧膨胀值平均值$L E \geqslant 0 . 5 3 \mathrm { m m }$。冲击试验其他要求应按4.11b)的规定。

c)低温液氢、液氦压力容器用奥氏体型不锈钢钢材（钢板、钢管、钢锻件）的专项技术要求符合下列规定。

1)奥氏体型不锈钢钢材按$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 3 3 0 5$进行铁素体含量测定，铁素体含量应不大于3%。

2)奥氏体型不锈钢钢材质量证明书中化学成分实测值计算的奥氏体稳定性系数$\Delta \geqslant 0$，其中。$\Delta = N i + 0 . 5 M n + 3 5 C - 0 . 0 8 3 3 ( C r + 1 . 5 M 0 - 2 0 ) ^ { 2 } - 1 2$

3)奥氏体型不锈钢钢材质量证明书中化学成分实测值的低温马氏体自转变温度$M _ { \mathrm { s } } \leqslant$$- 2 5 3 ^ { \circ } \mathrm { C }$或$\leqslant - 2 6 9 ^ { \circ } \mathrm { C }$，其中$M _ { s } \left( ^ { \circ } C \right) = \left\{ 7 5 ( 1 4 , 6 - C r ) + 1 1 0 ( 8 , 9 - N i ) + 6 0 ( 1 , 3 3 - \right.$$\mathrm { M n } ) + 5 0 ( 0 , 4 7 - \mathrm { S l } ) + 3 0 0 0 \times [ 0 . 0 6 8 - ( \mathrm { C } + \mathrm { N } ) ] - 3 2 \} / 1 . 8$。

4)液氢压力容器用奥氏体型不锈钢钢材应进行$- 2 5 3 ^ { \circ } \mathrm { C }$的冲击试验，液氦压力容器用奥氏体型不锈钢钢材应进行$- 2 6 9 ^ { \circ } \mathrm { C }$的冲击试验，冲击性能指标应符合4.10b)的规定。液氢压力容器和液氦压力容器用奥氏体型不锈钢钢材也可进行$- 1 9 6 ^ { \circ } \mathrm { C }$的冲击试验，3个标准试样冲击吸收能量平均值$K V _ { 2 } \geqslant 7 0 \mathrm { J }$,且侧膨胀值平均值$\overline { L E } \geqslant 0 . 7 6 \mathrm { m m }$。冲击试验其他要求应按4.11b)的规定。

d)对用于低温低应力工况的钢材，其使用温度下限按$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 5 0 . 3$的规定。

4.11非合金钢和合金钢钢材的冲击试验应符合下列规定。

a)非合金钢和合金钢钢材（钢板、钢管、钢锻件）的冲击性能指标应符合表1的规定。对标准抗拉强度下限值随厚度增大而降低的钢材，表1中标准抗拉强度下限值是钢材最小厚度的标准抗拉强度下限值。

表1非合金钢和合金钢钢材的冲击性能指标

| 钢材标准抗拉强度下限值$\left( R _ { \mathrm { m } } \right)$MPa | 3个标准试样冲击吸收能量平均值$\left( \overline { K V _ { 2 } } \right)$ | 3个标准试样侧膨胀值平均值$( \overline { L E } )$mm |

| --- | --- | --- |

| $\leqslant 4 5 0$ | ≥20 |  |

| $> 4 5 0 \sim 5 1 0$ | $\geqslant 2 4$ | — |

| >510~570 | $\geqslant 3 1$ |  |

表1非合金钢和合金钢钢材的冲击性能指标（续）

| 钢材标准抗拉强度下限值$\left( R _ { \mathrm { m } } \right)$MPa | 3个标准试样冲击吸收能量平均值$\left( \overline { K V _ { 2 } } \right)$ | 3个标准试样侧膨胀值平均值$( \overline { L E } )$mm |

| --- | --- | --- |

| >570~630 | ≥34 |  |

| >630~690 | $\geqslant 3 8$ | ≥0.53 |

| >690 | $\geqslant 4 7$ | ≥0.53 |

b)夏比V型缺口冲击试样的取样部位和试样方向应符合相应钢材标准的规定并优先选择厚度为10mm的标准试样。冲击试验每组取3个标准试样，允许1个标准试样的冲击吸收能量数值和侧膨胀值低于表1的规定值，但不应低于表1规定值的70%。当冲击试验结果不符合上述规定时，应从钢材的同样部位和同样方向上再取3个标准试样进行复验，前后两组6个标准试样的冲击吸收能量平均值和侧膨胀值平均值不应低于表1的规定值，允许有2个标准试样低于规定值，但低于规定值的70%的试样只允许有1个。

c)当钢材无法制备标准试样时（钢材厚度小于11mm）,则应依次制备厚度为7.5mm或5mm的小尺寸试样，冲击吸收能量平均值分别为标准试样冲击吸收能量平均值的75%或50%，单个标准试样冲击吸收能量数值的要求按照4.11b)的规定。当钢材可制备标准试样时而制备厚度为7.5mm或5mm的小尺寸试样，其冲击试验温度应分别降低$5 ^ { \circ } \mathrm { C }$和$1 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$（冲击试验温度低于$- 1 0 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$的钢材除外)，冲击吸收能量平均值分别为标准试样冲击吸收能量平均值的75%或50%，单个标准试样冲击吸收能量数值的要求应按4.11b)的规定。

d)钢材标准中，钢材的冲击吸收能量平均值和侧膨胀值平均值高于表1规定的，其冲击吸收能量平均值和侧膨胀值平均值还应符合相应钢材标准的规定。

e)夏比冲击试样的侧膨胀值测定按$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 2 2 9$的规定，冲击试样的侧膨胀值合格指标与冲击试样尺寸无关。

f)冲击试验温度为$- 4 0 ^ { \circ } \mathrm { C } \sim - 1 0 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$的低合金钢钢板和锻件可按$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 2 2 9$测定转变温度T,(如：指定吸收能量值47J确定的转变温度$T _ { t 4 7 }$、指定吸收能量上平台的百分数50%确定的转变温度$T _ { t 5 0 \% \mathrm { U S } }$、指定侧膨胀值0.53mm确定的转变温度$T _ { t 0 . 5 3 }$或指定剪切断面率50%确定的转变温度$\left. T _ { \text { t 5 0 \% S F A } } \right)$。

g)钢板的冲击试验要求按第5章的相关规定。对Q245R、Q345R和13MnNiMoR钢板，如需进行$- 2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击试验，应在设计文件中注明。如需提高钢板的冲击吸收能量指标和侧膨胀值，应在设计文件中规定。

h)钢管的冲击试验要求按第6章的相关规定。

i)钢锻件的冲击试验要求按第7章的相关规定。对20、16Mn、$2 0 \mathrm { M n M o }$和20MnMoNb钢锻件，如需进行$- 2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击试验，应在设计文件中注明。如需提高钢锻件的冲击吸收能量指标和侧膨胀值，应在设计文件中规定。

j)非合金钢、低合金钢和耐热钢钢棒的冲击试验要求按第8章的相关规定。

k)焊接材料的冲击试验要求按第9章的相关规定。

4.12钢材可按$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 5 9 7 0 . 1 \sim \mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 5 9 7 0 . 9$或$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 4 1 5 7$进行应力腐蚀试验，也可按$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 7 8 9 7$进行点腐蚀试验，具体试验方法和合格指标应在设计文件中规定。

4.13奥氏体-铁素体型不锈钢钢板、锻件和钢管应按$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 3 3 0 5$的规定进行相比例测定，金相组织应为奥氏体-铁素体，奥氏体含量应在$4 0 \% \sim 6 0 \%$（铁素体应在$6 0 \% \sim 4 0 \% )$。

4.14对钢材有特殊技术要求时（如要求特殊冶炼方法、严格的化学成分、较高的冲击吸收能量指标或

侧膨胀值、附加保证高温屈服强度和抗拉强度、提高无损检测合格等级、增加力学性能检验率等)，应在设计文件中规定。

4.15主要受压元件使用的钢材中，未列入本文件，也未列入压力容器（承压设备）专用钢板国家标准、专用锻件行业标准、专用复合钢板行业标准的钢材，应按照TSG21的规定进行技术评审后，钢材可用于制造压力容器。

注：压力容器（承压设备）专用钢板国家标准包括GB/T713.1、$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 2$、$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 3$、$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 4 , \mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 6$和$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 7$,专用锻件行业标准包括$\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 0 8$、$\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 0 9$和$\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 0$,专用复合钢板行业标准包括$\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 0 2 . 1$、$\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 0 2 . 2$$\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 0 2 . 3$和$\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 0 2 . 4$。

4.16主要受压元件使用的钢材（奥氏体型不锈钢钢材除外），未列入本文件，但已列入压力容器（承压设备)专用钢板国家标准、专用锻件行业标准、专用复合钢板行业标准的，材料研制单位应制定企业标准并且按照相关规定向社会公示，提供必要的材料数据（包括化学成分、拉伸性能、疲劳试验数据、断裂韧性以及其他满足该材料使用范围要求的相应性能参数)。材料应经压力容器用材料（钢板、锻件）型式试验机构的试验验证，证明其各项性能指标满足本文件要求的，可用于制造压力容器。

4.17对本文件中标准抗拉强度下限值大于540MPa或者用于设计温度低于$- 4 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$的合金钢钢板及锻件（奥氏体型不锈钢钢材除外），材料制造单位首次制造时应同时满足a)和b)的要求，证明其各项性能指标满足本文件要求的，可用于制造压力容器。

a)钢材制造单位应向钢材使用单位提供材料焊接性试验报告和焊后热处理工艺等技术资料，并且根据设计需要提供钢材高温短时拉伸性能、疲劳试验数据、断裂韧性，以及确定落锤试验$( \mathrm { D W T } )$、韧脆转变温度$\left( T _ { t 5 0 \% \mathrm { U S } } \right)$结果的系列试验数据。对使用温度高于材料蠕变温度的，钢材制造单位应提供钢材的高温性能试验数据（屈服强度、持久强度、蠕变极限等）。

b)钢材应经压力容器材料（钢板、锻件）型式试验机构的试验验证。

4.18用于压力容器主要受压元件的钢板及锻件，已列入本文件但板材厚度或者锻件公称厚度超出本文件规定范围的，其各项性能应不低于本文件中已规定厚度范围内的最低要求。压力容器设计单位应提出上述钢材满足设计要求的材料订货技术条件，压力容器制造单位应进行材料复验，证明材料各项性能均符合同牌号材料标准规定厚度范围内的最低要求和材料订货技术条件，可用于制造压力容器。

4.19设计单位在选用符合本文件4.15、4.16和4.18规定的钢材时，应在设计文件中提供选材满足TSG21基本安全要求的具体说明，包括材料的力学性能、物理性能、工艺性能和与介质相容性等，同时提出具体的材料订货技术条件，明确压力容器制造、使用、检验等相关技术要求，并且对设计选材负责。4.20选用符合4.15、4.16和4.18规定的钢材用于压力容器主要受压元件时，压力容器制造单位应对其进行化学成分（按炉号）、力学性能（按批号）的验证性复验，复验结果经监督检验机构确认合格后，可以投料使用，材料复验报告应纳入产品质量证明文件。

4.21主要受压元件使用的钢材，已列入本文件但未列入压力容器（承压设备）专用钢板国家标准、专用锻件行业标准、专用复合钢板行业标准、钢管国家标准或者行业标准的钢材（符合4.3规定的钢材除外）以及境外牌号钢材的使用规定，其技术要求应按附录A的规定。

4.22压力容器制造或现场组焊单位对受压元件用钢材的代用，应取得原设计单位的书面批准，并在竣工图上做详细记录。

4.23钢材纳入本文件应满足的技术要求按附录B的规定。

4.24各钢材的许用应力按TSG21和$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 5 0 . 1$确定，各钢材的许用应力应按表C.1~表C.8的规定。各钢材许用应力表中间温度的许用应力可用内插法求得。

4.25Q235系列钢板的使用规定应按附录D的规定。

4.26钢材的高温屈服强度见附录E中表E.1~表E.8、高温持久强度极限平均值见表E.9~表E.12、弹性模量见表E.13、平均线膨胀系数见表E.14。

4.27高合金钢牌号近似对照见附录F中表F.1。

5钢板

5.1非合金钢和合金钢钢板

5.1.1$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 1$、$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 2$、$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 3$、$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 4$和$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 6$中钢板的使用状态、厚度、使用温度上限及许用应力按表C.1的规定。

5.1.2表C.1中所有用连铸坯或钢锭轧制的钢板，压缩比应不小于3.0，用定向凝固钢坯轧制的钢板，压缩比应不小于2.4。用电渣重熔钢坯轧制的钢板，压缩比应不小于2.0。

5.1.3钢板制造单位交货的钢板应按表C.1中的使用状态进行供货。

5.1.4下列非合金钢和低合金钢钢板，应在正火状态下使用：

a)用于多层容器内筒的Q245R、$\mathrm { G B } / \mathrm { S A } 5 1 6 \mathrm { G r } 4 8 5$和$\mathrm { Q } 3 4 5 \mathrm { R }$;

b)用于壳体厚度大于36mm的$\mathrm { Q } 2 4 5 \mathrm { R }$$\mathrm { G B } / \mathrm { S A } 5 1 6 \mathrm { G r } 4 8 5$和Q345R;

c)用于其他受压元件（法兰、管板、平盖等）厚度大于60mm的Q245R、$\mathrm { G B } / \mathrm { S A } 5 1 6$Gr485和Q345R;

d)厚度大于50mm的Q345R钢板，其正火加回火状态可代替正火状态。

5.1.5下列非合金钢和合金钢钢板应逐热处理张进行拉伸和V型缺口冲击试验（冲击试验温度按照相应钢板标准)：

a)调质热处理钢板；

b)多层容器的内筒钢板；

c)壳体厚度大于60mm的钢板。

5.1.6对厚度大于36mm调质状态、厚度大于80mm正火或正火加回火状态的壳体用钢板可增加一组在厚度1/2处取样的冲击试验，冲击试验温度按照相应钢板标准的规定，冲击性能指标应符合表1的规定。$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 1$、$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 2$$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 3$、$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 4$和$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 6$中1/2处取样的冲击性能指标高于表1规定的，还应符合相应钢材标准的规定。

5.1.7对厚度大于50mm调质状态、厚度大于100mm正火或正火加回火状态的壳体用钢板，应规定较严格的冲击试验要求，设计文件可选用下列方法：

a)冲击试验温度按照相应钢板标准的规定，冲击性能指标高于相应钢板标准的规定；

b)冲击试验温度低于相应钢板标准规定的试验温度，冲击性能指标符合相应钢板标准的规定。

5.1.8对设计温度低于$- 2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$且厚度大于36mm调质状态的钢板和设计温度低于$- 4 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$且厚度大于40mm的正火或正火加回火状态的钢板可增加落锤试验(DWT)。试验按$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 6 8 0 3$进行，采用P-2型试样，无塑性转变温度(NDTT)不高于相应钢板标准规定的冲击试验温度加$1 5 ^ { \circ } \mathrm { C }$。

5.1.9壳体用钢板（不包括多层压力容器的层板）应按表2的规定逐张进行超声检测，超声检测方法和质量分级按$\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 3 . 3$的规定。

表2壳体用钢板超声检测要求

| 钢板 | 钢板厚度mm | 容器使用条件 | 质量等级 |

| --- | --- | --- | --- |

| Q245R\nGB/SA516 Gr485\nQ345R\nGB/SA537 CI 1 | >30~36 | 无限制条件 | 不低于Ⅲ级 |

| Q245R\nGB/SA516 Gr485\nQ345R\nGB/SA537 CI 1 | >36 | 无限制条件 | 不低于Ⅱ级 |

表2壳体用钢板超声检测要求（续）

| 钢板 | 钢板厚度mm | 容器使用条件 | 质量等级 |

| --- | --- | --- | --- |

| Q370R | >25 | 无限制条件 | 不低于Ⅱ级 |

| Q420R,Q460R | >5 | 无限制条件 | 不低于Ⅱ级 |

| Mn-Mo系 | >25 | 无限制条件 | 不低于Ⅱ级 |

| Cr-Mo系（含GB/SA387 Gr12 Cl2） | >25 | 无限制条件 | 不低于Ⅱ级 |

| Cr-Mo-V系 | >25 | 无限制条件 | 不低于Ⅱ级 |

| 16MnDR | >20 | 无限制条件 | 不低于I级 |

| 15MnNiNbDR | >20 | 无限制条件 | 不低于I级 |

| Q420DR, Q460DR | >5 | 无限制条件 | 不低于I级 |

| 13MnNiDR | >20 | 无限制条件 | 不低于I级 |

| 09MnNiDR | >20 | 无限制条件 | 不低于I级 |

| 08Ni3DR,07Ni5DR | >20 | 无限制条件 | 不低于I级 |

| 11MnNiMoDR | >12 | 无限制条件 | 不低于I级 |

| 06Ni7DR,06Ni9DR | >12 | 无限制条件 | 不低于I级 |

| Q490R,Q490DRL1 | $> 1 6$ | 无限制条件 | 不低于I级 |

| Q490DRL2 | >16 | 无限制条件 | 不低于I级 |

| Q490RW | >12 | 无限制条件 | 不低于I级 |

| Q580R, Q580DR | >16 | 无限制条件 | 不低于I级 |

| 多层压力容器内筒钢板 | $\geqslant 1 2$ | 无限制条件 | 不低于I级 |

| 所有牌号 | $\geqslant 1 2$ | 盛装毒性危害程度为极度危害、高度危害介质；在湿$\mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { S }$腐蚀环境中使用（不包括多层压力容器的层板） | 不低于Ⅱ级 |

| 所有牌号 | $\geqslant 1 2$ | 设计压力大于或者等于10MPa(不包括多层压力容器的层板) | 不低于Ⅱ级 |

5.1.10用于设计温度高于$3 5 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$的Q370R、$1 8 \mathrm { M n M o N b R }$、$1 3 \mathrm { M n N i M o R }$和12Cr2Mo1VR钢板，可按批进行设计温度下的高温拉伸试验（测定屈服强度和抗拉强度），试验按$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 2 2 8 . 2$进行，其高温屈服强度值见表E.1。

5.1.11压力容器受压元件用钢板，其使用温度下限按表3的规定。

表3钢板的使用温度下限

| 牌号 | 钢板厚度mm | 使用状态 | 冲击试验要求 | 使用温度下限$^ { \circ } \mathrm { C }$ |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 中常温用钢板 | 中常温用钢板 | 中常温用钢板 | 中常温用钢板 | 中常温用钢板 |

| Q245R | $< 6$ | 热轧、正火轧制、正火 | 免冲击试验 | -20 |

| Q245R | 6~12 | 热轧、正火轧制、正火 | $0 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击 | -20 |

| Q245R | $> 1 2 \sim 1 6$ | 热轧、正火轧制、正火 | $0 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击 | -10 |

表3钢板的使用温度下限（续）

| 牌号 | 钢板厚度mm | 使用状态 | 冲击试验要求 | 使用温度下限$^ { \circ } \mathrm { C }$ |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 中常温用钢板 | 中常温用钢板 | 中常温用钢板 | 中常温用钢板 | 中常温用钢板 |

| Q245R | $> 1 6 \sim 2 5 0$ | 热轧、正火轧制、正火 | $0 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击 | 0 |

| Q245R | >12~250 | 热轧、正火轧制、正火 | $- 2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击 | -20 |

| GB/SA516 Gr485 | 3~200 | 热轧、正火轧制、正火 | $0 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击 | 0 |

| GB/SA516 Gr485 | 3~200 | 热轧、正火轧制、正火 | $- 2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击 | -20 |

| Q345R | $< 6$ | 热轧、正火轧制、正火、正火加回火 | 免冲击试验 | -20 |

| Q345R | 6~20 | 热轧、正火轧制、正火、正火加回火 | $0 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击 | -20 |

| Q345R | >20~25 | 热轧、正火轧制、正火、正火加回火 | $0 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击 | -10 |

| Q345R | >25~250 | 热轧、正火轧制、正火、正火加回火 | $0 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击 | 0 |

| Q345R | >20~250 | 热轧、正火轧制、正火、正火加回火 | $- 2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击* | -20 |

| GB/SA537 CI 1 | 3~100 | 正火 | $0 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击 | 0 |

| GB/SA537 CI 1 | 3~100 | 正火 | $- 2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击 | -20 |

| Q370R | 6~100 | 正火 | $- 2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击 | -20 |

| Q420R | 5~30 | 正火 | $- 2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击 | -20 |

| Q460R | 5~20 | 正火 | -20℃冲击 | -20 |

| 18MnMoNbR | 30~100 | 正火加回火 | $0 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击 | 0 |

| 13MnNiMoR | 30~150 | 正火加回火 | $0 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击 | 0 |

| 13MnNiMoR | 30~150 | 正火加回火 | $- 2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击 | -20 |

| 15CrMoR | 6~200 | 正火加回火 | $2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击 | 20 |

| GB/SA387 Gr12 CI 2 | 6~150 | 正火加回火 | 20℃冲击 | 20 |

| 14Cr1MoR | 6~200 | 正火加回火 | $2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击 | 20 |

| 12Cr2Mo1R | 6~200 | 正火加回火 | 20℃冲击 | 20 |

| 12Cr2Mo1VR | 6~200 | 正火加回火 | $- 2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击 | -20 |

| 12CrMolVR | 6~100 | 正火加回火 | $2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击 | 20 |

| Q490R | 10~60 | 调质 | -20℃冲击 | -20 |

| Q490RW | 10~60 | 调质 | -20℃冲击 | -20 |

| Q580R | 10~60 | 调质 | -20℃冲击 | -20 |

| 低温用钢板 | 低温用钢板 | 低温用钢板 | 低温用钢板 | 低温用钢板 |

| 16MnDR | 6~120 | 正火、正火加回火 | $- 4 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击 | -40 |

| Q420DR | 5~30 | 正火、正火加回火 | -40℃冲击 | -40 |

| Q460DR | 5~20 | 正火、正火加回火 | $- 4 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击 | -40 |

| 15MnNiNbDR | 10~60 | 正火、正火加回火 | $- 5 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击 | -50 |

| 13MnNiDR | 6~100 | 正火、正火加回火 | $- 6 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击 | -60 |

表3钢板的使用温度下限（续）

| 牌号 | 钢板厚度mm | 使用状态 | 冲击试验要求 | 使用温度下限℃ |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 低温用钢板 | 低温用钢板 | 低温用钢板 | 低温用钢板 | 低温用钢板 |

| 09MnNiDR | 6~80 | 正火、正火加回火 | $- 7 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击 | -70 |

| 09MnNiDR | >80~120 | 正火、正火加回火 | $- 6 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击 | -60 |

| 11MnNiMoDR | 6~100 | 调质 | -70℃冲击 | -70 |

| 08Ni3DR | 6~100 | 正火、正火加回火、调质 | -100℃冲击 | -100 |

| 07Ni5DR | 6~50 | 正火、正火加回火、调质 | -120℃冲击 | -120 |

| 06Ni7DR | 5~12 | 两次正火加回火、调质 | -196℃冲击 | -196 |

| 06Ni7DR | >12~50 | 调质 | -196℃冲击 | -196 |

| 06Ni9DR | 5~12 | 两次正火加回火、调质 | -196℃冲击 | -196 |

| 06Ni9DR | >12~50 | 调质 | $- 1 9 6 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击 | -196 |

| Q490DRL1 | 10~60 | 调质 | -40℃冲击 | -40 |

| Q490DRL2 | 10~60 | 调质 | -50℃冲击 | -50 |

| Q580DR | 10~50 | 调质 | -50℃冲击 | -50 |

| °按供需双方协议。 | °按供需双方协议。 | °按供需双方协议。 | °按供需双方协议。 | °按供需双方协议。 |

5.1.12允许使用ASME BPVC.Ⅱ$\mathrm { A } - 2 0 2 1 \mathrm { S A } - 5 1 6 / \mathrm { S A } - 5 1 6 \mathrm { M }$、ASME BPVC.Ⅱ。A-2021 SA-537/SA-537M、ASME BPVC.Ⅱ$\mathrm { A } - 2 0 2 1 \mathrm { S A } - 3 8 7 / \mathrm { S A } - 3 8 7 \mathrm { M }$中的$\mathrm { S A } 5 1 6 \mathrm { G r } 4 8 5 ( \mathrm { G B } / \mathrm { S A } 5 1 6 \mathrm { G r } 4 8 5 )$$\mathrm { S A } 5 3 7 \mathrm { C l } 1$$( \mathrm { G B } / \mathrm { S A } 5 3 7 \mathrm { C l } 1 )$和$\mathrm { S A } 3 8 7 \mathrm { G r } 1 2 \mathrm { C l } 2 ( \mathrm { G B } / \mathrm { S A } 3 8 7 \mathrm { G r } 1 2 \mathrm { C l } 2 )$钢板，其使用状态、厚度和使用温度范围、许用应力分别按表C.1中相应规定，钢板的超声检测要求、使用温度下限应分别符合表2、表3的规定，钢板质量证明书中C含量、P含量、S含量，断后伸长率(A)、$K V _ { 2 }$值等指标还应分别满足本文件对$\mathrm { Q } 3 4 5 \mathrm { R }$、$\mathrm { Q } 3 4 5 \mathrm { R }$和15CrMoR的相关要求。

5.2高合金钢钢板和钢带

5.2.1$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 7$中高合金钢钢板和钢带的统一数字代号、厚度、使用温度上限及许用应力应按表C.2的规定。

5.2.2表C.2中的所有钢板和钢带均应由经炉外精炼的钢轧制而成。用连铸坯或钢锭轧制的钢板其压缩比应不小于3.0。

5.2.3钢板和钢带的交货状态应按$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 7$的相应规定。铁素体型不锈钢钢板和钢带以退火状态交货，奥氏体-铁素体型不锈钢钢板和钢带以及奥氏体型不锈钢钢板和钢带以固溶热处理状态交货。

$5 . 2 . 4 \quad \mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 7$中热轧厚钢板、热轧钢板及钢带的尺寸精度分为厚度普通精度（代号PT.A）和厚度较高精度（代号PT.B）2个等级，压力容器用钢板和钢带宜采用厚度普通精度，如需采用厚度较高精度时，应在设计文件中注明。

$5 . 2 . 5 \mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 7$中钢板的表面加工类型，热轧产品分为1E(热轧、热处理、机械除氧化皮)和1D(热轧、热处理、酸洗)，冷轧产品分为2D(冷轧、热处理、酸洗或除鳞)、2B(冷轧、热处理、酸洗或除鳞、光亮加工)和BA(冷轧、光亮退火)，设计文件中应注明钢板的表面加工类型。压力容器钢板的热轧产品宜采用1D,冷轧产品宜采用2B。

5.2.6用于腐蚀环境中的奥氏体型不锈钢钢板、奥氏体-铁素体型不锈钢钢板应按$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 4 3 3 4$或者

$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 2 1 4 3 3$进行晶间腐蚀试验，铁素体型不锈钢钢板应按$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 3 1 9 3 5$或$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 3 2 5 7 1$进行晶间腐蚀试验，评价指标应在设计文件中规定。

5.2.7当使用温度高于$6 0 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$时，统一数字代号为S30409、S31609、S32169、S34779的不锈钢钢板应按$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 6 3 9 4$进行晶粒度检验，平均晶粒度级别应为3级~7级。

5.2.8奥氏体-铁素体型不锈钢钢板的冲击试验结果应按4.10b)的规定。奥氏体型不锈钢钢板的冲击试验结果应按$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 7$和4.10b)、4.10c)的规定。冲击试验其他要求应按4.11b)和4.11c)的规定。

5.2.9用于壳体的钢板，使用温度下限按下列规定：

a)铁素体型不锈钢钢板为$0 ^ { \circ } \mathrm { C }$；

b)奥氏体-铁素体型不锈钢钢板为$- 4 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$；

c)奥氏体型不锈钢钢板为$- 2 6 9 ^ { \circ } \mathrm { C }$。

5.2.10设计文件可按$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 7$提出对奥氏体型不锈钢钢板附加检验$R _ { \mathrm { p } 1 . 0 }$要求，并用标准规定值按$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 5 0 . 1$的规定确定钢板的许用应力。

5.3复合板

5.3.1不锈钢-钢复合板符合下列规定：

a)不锈钢-钢复合板的技术要求应按$\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 0 2 . 1$的规定，对不计入强度计算的奥氏体型不锈钢覆材，可选用$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 2 0 8 7 8$中的钢材，其技术要求（如磷含量、硫含量，强度指标等）允许低于$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 7$中化学成分相近牌号的规定（耐腐蚀性能除外）；

b)不锈钢-钢复合板级别为1级或2级，未结合率应不大于2%，设计文件中应注明不锈钢-钢复合板的级别；

c)不锈钢-钢复合板的使用温度范围应同时符合本文件对基材和覆材使用温度范围的规定（见4.9、4.10);

d)不锈钢-钢复合板的复合界面的结合剪切强度应不小于$2 1 0 \mathrm { M P a }$。

5.3.2镍-钢复合板符合下列规定：

a)镍-钢复合板的技术要求应符合$\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 0 2 . 2$的规定；

b)镍-钢复合板级别为1级或2级，未结合率应不大于2%，设计文件中应注明镍-钢复合板的级别；

c)镍-钢复合板的使用温度范围应同时符合本文件对基材和覆材使用温度范围的规定，其中基材的使用温度范围应符合4.9的规定，覆材的使用温度范围应符合$\mathrm { J B } / \mathrm { T } 4 7 5 6$的规定；

d)镍-钢复合板的复合界面的结合剪切强度应不小于210 MPa。

5.3.3钛-钢复合板符合下列规定：

a)钛-钢复合板的技术要求应符合$\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 0 2 . 3$的规定；

b)钛-钢复合板级别为1级或2级，未结合率应不大于2%，设计文件中应注明钛-钢复合板的级别；

c)钛-钢复合板的使用温度下限应符合4.9对基材的规定，使用温度上限为$3 5 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$；

d)钛-钢复合板的复合界面的结合剪切强度应不小于$1 4 0 \mathrm { M P a }$。

5.3.4铜-钢复合板符合下列规定：

a)铜-钢复合板的技术要求应符合$\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 0 2 . 4$的规定；

b)铜-钢复合板级别为1级或2级，未结合率应不大于2%，设计文件中应注明铜-钢复合板的级别；

c)铜-钢复合板的使用温度下限应符合4.9对基材的规定，使用温度上限为$2 0 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$；

d)铜-钢复合板的复合界面的结合剪切强度应不小于$1 0 0 \mathrm { M P a }$。

6钢管

6.1非合金钢和合金钢钢管

6.1.1钢管标准、使用状态、壁厚、使用温度上限及许用应力按表C.3的规定。对壁厚大于30mm的钢管和使用温度低于$- 2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$的钢管，表中的正火不应采用终轧温度符合正火温度的热轧来代替。

6.1.2表C.3中用于设计温度低于$- 2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$的钢管用钢应采用电弧炉或氧气转炉加炉外精炼并经真空精炼处理，或采用电渣重熔法冶炼。

6.1.3$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 8 1 6 3$中10、20和Q345D钢管的使用规定如下。

a)钢管用钢应采用电弧炉或氧气转炉加炉外精炼并经真空处理。

b)不应用于管壳式换热器的换热管。

c)钢中硫含量应不大于0.020%。

d)设计压力不大于4.0MPa。

e)外径不小于76mm且壁厚不小于6.5mm的10、20和Q345D钢管，应进行纵向冲击试验，冲击试验温度分别为$- 1 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$、$0 ^ { \circ } \mathrm { C }$和$- 2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$，3个标准试样的冲击吸收能量平均值分别不小于34J、34J和41J,1个标准试样的最低值以及小尺寸试样的冲击吸收能量指标按4.11b)和4.11c)的规定，冲击试样应优先选用较大尺寸的试样。

f)10、20和Q345D钢管的使用温度下限分别为$- 1 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$、$0 ^ { \circ } \mathrm { C }$和$- 2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$。

g)10、20钢管壁厚不大于10mm,Q345D钢管壁厚不大于16mm。

h)不应用于毒性危害程度为极度、高度危害的介质。

i)钢管应逐根进行液压试验。供需双方协议，也可按$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 7 3 5 - 2 0 1 6$进行钢管（逐根）的涡流检测替代液压试验，对比样管人工缺陷应符合$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 7 3 5 - 2 0 1 6$中验收等级E4H或E4、E5的规定。

6.1.4$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 6 4 7 9$中各牌号钢管的使用规定如下：

a)钢管用钢应采用电弧炉或氧气转炉加炉外精炼并经真空精炼处理或采用电渣重熔法冶炼；

b)外径不小于76mm且壁厚不小于6.5mm的10、20、Q345D和Q345E钢管，应分别进行$- 1 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$、$0 ^ { \circ } \mathrm { C }$、-20℃和$- 4 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$的纵向冲击试验，3个标准试样的冲击吸收能量平均值分别不小于40J、40J、41J和47J,1个试样的最低值以及小尺寸试样的冲击吸收能量指标按4.11)和4.11c)的规定，冲击试样应优先选用较大尺寸的试样；

c)10、20、Q345D和Q345E钢管的使用温度下限分别为$- 1 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$$0 ^ { \circ } \mathrm { C }$、$- 2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$和$- 4 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$

d)供需双方协议，10、20钢管可进行$- 2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$的纵向冲击试验，3个标准试样的冲击吸收能量平均值不小于40J,此时10、20钢管的使用温度下限为$- 2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$；

e)外径不小于76mm且壁厚不小于6.5mm的$1 2 \mathrm { C r M o }$、$1 5 \mathrm { C r M o }$、12Cr2Mo和12Cr5Mo钢管，应进行$2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$的纵向冲击试验，3个标准试样的冲击吸收能量平均值分别不小于47J、47J、60J和47J,1个标准试样的最低值以及小尺寸试样的冲击吸收能量指标按4.11b)和4.11c)的规定，冲击试样应优先选用较大尺寸的试样；

f)钢管应逐根进行液压试验。供需双方协议，也可按$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 7 3 5 - 2 0 1 6$进行钢管（逐根）的涡流检测替代液压试验，对比样管人工缺陷应符合$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 7 3 5 - 2 0 1 6$中验收等级E4H或E4、E5的规定。

6.1.5$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 9 9 4 8$中各牌号钢管的使用规定如下：

a)钢管用钢应采用电弧炉或氧气转炉加炉外精炼并经真空精炼处理，或采用电渣重熔法冶炼；

b)外径不小于76mm且壁厚不小于6.5mm的10和20钢管，应进行纵向冲击试验，冲击试验温度分别为$- 2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$和$0 ^ { \circ } \mathrm { C }$，3个标准试样的冲击吸收能量平均值不小于40J,1个标准试样的

最低值以及小尺寸试样的冲击吸收能量指标按4.11b)和4.11c)的规定，冲击试样应优先选用较大尺寸的试样；

c)10和20钢管的使用温度下限分别为$- 2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$和$0 ^ { \circ } \mathrm { C }$；

d)经供需双方协商，并在合同中注明，20钢管可进行$- 2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$的纵向冲击试验，3个标准试样的冲击吸收能量平均值不小于40J,此时20钢管的使用温度下限为$- 2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$；

e)外径不小于76 mm且壁厚不小于6.5mm的12CrMo、$1 5 \mathrm { C r M o }$、$1 2 \mathrm { C r } 1 \mathrm { M o V }$、$1 2 \mathrm { C r } 2 \mathrm { M o }$和12Cr5MoI(I为完全退火或等温退火)钢管，应进行$2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$的纵向冲击试验，3个标准试样的冲击吸收能量平均值分别不小于47J、47J、47J、60J和47J,1个标准试样的最低值以及小尺寸试样的冲击吸收能量指标按4.11b)和4.11c)的规定，冲击试样应优先选用较大尺寸的试样；

f)钢管应逐根进行液压试验；

g)供需双方协议，可按$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 7 3 5 - 2 0 1 6$进行钢管（逐根）的涡流检测替代液压试验，对比样管人工缺陷应符合$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 7 3 5 - 2 0 1 6$中验收等级E4H或E4、E5的规定。

6.1.6$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 5 3 1 0$中各牌号钢管的使用规定如下：

$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 5 3 1 0$中的20G、$1 2 \mathrm { C r M o G }$、$1 5 \mathrm { C r M o G }$ 和$1 2 \mathrm { C r } 2 \mathrm { M o G }$钢管可分别代用$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 6 4 7 9$中的20、$1 2 \mathrm { C r M o }$、$1 5 \mathrm { C r M o }$ 和 $1 2 \mathrm { C r } 2 \mathrm { M o }$ 钢管，$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 5 3 1 0$中的20G、12CrMoG、$1 5 \mathrm { C r M o G }$、$1 2 \mathrm { C r } 1 \mathrm { M o V G }$ 和$1 2 \mathrm { C r } 2 \mathrm { M o G }$钢管可分别代用$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 9 9 4 8$中的20、12CrMo、15CrMo、$1 2 \mathrm { C r } 1 \mathrm { M o V }$和$1 2 \mathrm { C r } 2 \mathrm { M o }$钢管，但冲击吸收能量指标应符合6.1.4和6.1.5的规定。

6.1.7使用温度低于$- 2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$的钢管，其牌号、化学成分、交货状态和拉伸性能应分别符合$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 6 4 7 9$和$\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 9 . 1$、$\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 9 . 4$的规定，其钢管标准、使用状态、壁厚、冲击试验温度、冲击吸收能量平均值和使用温度下限按表4的规定，1个标准试样的最低值以及小尺寸试样的冲击吸收能量指标按$4 . 1 1 \mathrm { b } )$和4.11c)的规定。冲击试样应优先选用较大尺寸的试样。

表4钢管的壁厚、冲击试验和使用温度下限

| 牌号 | 钢管标准 | 使用状态 | 壁厚mm | 冲击试验温度℃ | 3个标准试样冲击吸收能量平均值$\left( \overline { K V _ { 2 } } \right)$ | 使用温度下限℃ |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Q345E | GB/T 6479 | 正火 | ≤50 | -40 | ≥47 | -40 |

| Q345E | NB/T 47019.4 | 正火 | ≤16 | -40 | ≥47 | -40 |

| 09MnD | NB/T 47019.4 | 正火 | ≤16 | -50 | ≥60 | -50 |

| 09MnNiD | NB/T 47019.4 | 正火 | ≤16 | -70 | ≥60 | -70 |

| 08Ni3MoD | NB/T 47019.4 | 正火加回火 | ≤16 | -100 | ≥60 | -100 |

6.2高合金钢钢管

6.2.1钢管标准、壁厚、使用温度上限及许用应力按表C.4的规定。钢管的交货状态应按表C.4中相应钢管标准的规定。表C.4中，$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 3 2 9 6$、$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 4 9 7 6$$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 2 1 8 3 2 . 1$、GB/T21832.2$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 2 1 8 3 3 . 1$和$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 2 1 8 3 3 . 2$中牌号的统一数字代号应按$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 2 0 8 7 8$的规定。

6.2.2$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 4 9 7 6$中的钢管不应用于管壳式换热器的换热管。

6.2.3$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 2 7 7 1 - 2 0 1 9$中的I类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类（按制造方法和射线检测的分类代号）钢管允许使用，但不应用于管壳式换热器的换热管。设计图样上应注明所选钢管的分类代号和自动电熔焊接方法。I类钢管的许用应力可选用$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 4 9 7 6$中相应牌号无缝钢管的许用应力，Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类钢管的许用应力按表C.4中$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 2 7 7 1 - 2 0 1 9$相应焊接钢管的许用应力。

I类、Ⅱ类钢管应按照$\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 3 . 2 - 2 0 1 5$进行100%射线检测，Ⅲ类、Ⅳ类钢管应按照$\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 3 . 2 - 2 0 1 5$进行不低于20%的局部（至少应包含两个管端）射线检测，射线检测的结果评定和质量等级应不低于$\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 3 . 2 - 2 0 1 5$中Ⅱ级的规定。

I类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类钢管应逐根进行液压试验。供需双方协议，也可按$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 7 3 5 - 2 0 1 6$进行钢管（逐根）的涡流检测替代液压试验，对比样管人工缺陷应符合$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 7 3 5 - 2 0 1 6$中验收等级E4H或E4的规定。

Ⅲ类、Ⅳ类钢管的使用规定如下：

a)设计压力小于$1 0 . 0 \mathrm { M P a }$;

b)不应用于毒性危害程度为极度、高度危害的介质。

6.2.4$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 2 1 8 3 3 . 1$、$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 2 1 8 3 3 . 2$中钢管的使用规定如下。

a)应逐根进行液压试验。供需双方协议，也可按$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 7 3 5 - 2 0 1 6$进行钢管（逐根）的涡流检测替代液压试验，对比样管人工缺陷应符合$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 7 3 5 - 2 0 1 6$中验收等级E4H或E4的规定。

b)钢管应按照$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 3 3 0 5$进行相比例测定，金相组织应为奥氏体-铁素体，奥氏体含量应为$4 0 \% \sim 6 0 \%$。

c)$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 2 1 8 3 3 . 2$中钢管不应用于管壳式换热器的换热管。

6.2.5$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 2 1 8 3 2 . 1$、$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 2 1 8 3 2 . 2$中钢管的使用规定如下。

a)钢管应逐根进行液压试验。供需双方协议，也可按$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 7 3 5 - 2 0 1 6$进行钢管（逐根）的涡流检测替代液压试验，对比样管人工缺陷应符合$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 7 3 5 - 2 0 1 6$中验收等级E4H或E4的规定。

b)钢管应按照$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 3 3 0 5$进行相比例测定，金相组织应为奥氏体-铁素体，母材的奥氏体含量应为$4 0 \% \sim 6 0 \%$，焊缝区域（含热影响区）的奥氏体含量应为$3 5 \% \sim 6 5 \%$。

c)设计压力小于$1 0 . 0 \mathrm { M P a }$。

d)不应用于毒性危害程度为极度、高度危害的介质。

e)$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 2 1 8 3 2 . 2$中钢管不应用于管壳式换热器的换热管。

6.2.6$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 2 4 5 9 3$中钢管的使用规定如下。

a)钢管应逐根进行液压试验。供需双方协议，也可按$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 7 3 5 - 2 0 1 6$进行钢管（逐根）的涡流检测替代液压试验，对比样管人工缺陷应符合$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 7 3 5 - 2 0 1 6$中验收等级E4H或E4的规定。

b)设计压力小于$1 0 . 0 \mathrm { M P a }$。

c)不应用于毒性危害程度为极度、高度危害的介质。

6.2.7钢管的使用温度下限应按下列规定：

a)铁素体型钢管为$0 ^ { \circ } \mathrm { C }$；

b)$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 2 1 8 3 3 . 1$、GB/T21833.2、$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 2 1 8 3 2 . 1$、$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 2 1 8 3 2 . 2$中奥氏体-铁素体型双相不锈钢为$- 4 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$；

c)$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 3 2 9 6$$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 4 9 7 6$$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 2 7 7 1$和$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 2 4 5 9 3$中奥氏体型不锈钢钢管为$- 2 6 9 ^ { \circ } \mathrm { C }$。

6.2.8允许选用$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 2 2 0$中直径不大于50mm的S30403、S30408、S32168、S31603、S31608、S31703和S31008钢棒制造接管。具体规定如下：

a)接管厚度不大于10mm;

b)接管应在固溶（或稳定化）处理状态下使用；

c)各牌号接管的许用应力可选用表C.4中$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 4 9 7 6$相应钢号的许用应力；

d)各牌号接管的使用温度下限为$- 2 6 9 ^ { \circ } \mathrm { C }$；

e)接管的硬度（或拉伸）试验、无损检测要求在设计文件中规定。

7钢锻件

7.1非合金钢和合金钢锻件

7.1.1钢锻件标准、使用状态、公称厚度、使用温度上限及许用应力按表C.5的规定。

7.1.2$2 0 \mathrm { M n N i M o }$、$1 2 \mathrm { C r } 2 \mathrm { M o l V }$和12Cr3Mo1V钢锻件用钢以及$\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 0 9$中所有低温钢锻件用钢，均应采用炉外精炼加真空精炼处理。

7.1.3钢锻件的类型和级别由设计文件规定，并应在图样上注明（在牌号后附级别符号，如16MnⅡ、$0 9 \mathrm { M n N i D } I I$。下列钢锻件应选用Ⅲ级或Ⅳ级锻件：

a)用作容器筒体、封头的筒形、环形、碗形锻件；

b)公称厚度大于200mm的合金钢锻件；

c)标准抗拉强度下限值大于540MPa且公称厚度大于100mm的合金钢锻件；

d)公称厚度大于100mm的低温钢锻件；

e)做疲劳分析的容器用锻件。

7.1.4用于设计温度高于$3 5 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$的$2 0 \mathrm { M n M o N b }$$2 0 \mathrm { M n N i M o }$$1 2 \mathrm { C r } 2 \mathrm { M o l V }$和12Cr3Mo1V钢的Ⅲ级或Ⅳ级钢锻件，应按批（Ⅲ级）或逐件（Ⅳ级）进行设计温度下的高温拉伸试验（测定屈服强度和抗拉强度)，其屈服强度值见表E.5。

7.1.5对于$1 2 \mathrm { C r } 2 \mathrm { M o l }$、$1 2 \mathrm { C r } 2 \mathrm { M o l V }$和12Cr3Mo1V钢锻件，设计文件应注明其化学成分和力学性能(包括模拟焊后热处理之后的性能)的特殊要求。

7.1.6对于外购的第Ⅲ类容器用Ⅳ级锻件应按照相应的锻件标准进行复验。

7.1.7钢锻件的使用温度下限按表5的规定。

表5钢锻件的使用温度下限

| 牌号 | 公称厚度mm | 冲击试验要求 | 使用温度下限℃ |

| --- | --- | --- | --- |

| 中常温用钢锻件 | 中常温用钢锻件 | 中常温用钢锻件 | 中常温用钢锻件 |

| 20 | $\leqslant 3 0 0$ | $0 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击 | 0 |

| 20 | $\leqslant 3 0 0$ | $- 2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击 | -20 |

| 35 | $\leqslant 1 0 0$ | $2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击 | 0 |

| 35 | $> 1 0 0 \sim 3 0 0$ | $2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击 | 20 |

| 16Mn | $\leqslant 3 0 0$ | $0 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击 | 0 |

| 16Mn | $\leqslant 3 0 0$ | $- 2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击 | -20 |

| 08Cr2AIMo | $\leqslant 2 0 0$ | $2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击 | 20 |

| 09CrCuSb | ≤200 | 20℃冲击 | 20 |

| 20MnMo | $\leqslant 8 5 0$ | $0 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击 | 0 |

| 20MnMo | $\leqslant 8 5 0$ | $- 2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击 | -20 |

| 20MnMoNb | ≤500 | 0℃冲击 | 0 |

| 20MnMoNb | ≤500 | -20℃冲击 | -20 |

| 20MnNiMo | $\leqslant 5 0 0$ | $- 2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击 | -20 |

| 15NiCuMoNb | ≤500 | $2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击 | 20 |

表5钢锻件的使用温度下限（续）

| 牌号 | 公称厚度mm | 冲击试验要求 | 使用温度下限℃ |

| --- | --- | --- | --- |

| 中常温用钢锻件 | 中常温用钢锻件 | 中常温用钢锻件 | 中常温用钢锻件 |

| 12CrMo | ≤100 | 20℃冲击 | 20 |

| 15CrMo | ≤500 | 20℃冲击 | 20 |

| 14Cr1Mo | ≤500 | 20℃冲击 | 20 |

| 12Cr2Mol | ≤500 | 20℃冲击 | 20 |

| 12Cr2MolV | ≤500 | -20℃冲击 | -20 |

| 12Cr3Mo1V | ≤500 | -20℃冲击 | -20 |

| 12Cr1MoV | ≤500 | 20℃冲击 | 20 |

| 12Cr5Mo | ≤300 | 20℃冲击 | 20 |

| 10Cr9MolVNbN | ≤300 | 20℃冲击 | 20 |

| 10Cr9MoW2VNbBN | ≤300 | 20℃冲击 | 20 |

| 30CrMo | ≤300 | 0℃冲击 | 0 |

| 35CrMo | ≤500 | 0℃冲击 | 0 |

| 35CrNi3MoV | ≤300 | -20℃冲击 | -20 |

| 35CrNi3MoV | ≤300 | -40℃冲击 | -40 |

| 36CrNi3MoV | ≤300 | -20℃冲击 | -20 |

| 36CrNi3MoV | ≤300 | -40℃冲击 | -40 |

| 低温钢锻件 | 低温钢锻件 | 低温钢锻件 | 低温钢锻件 |

| 16MnD | ≤100 | -45℃冲击 | -45 |

| 16MnD | >100~300 | -40℃冲击 | -40 |

| 20MnMoD | ≤300 | -40℃冲击 | -40 |

| 20MnMoD | >300~700 | -30℃冲击 | -30 |

| 08MnNiMoVD | ≤300 | -40℃冲击 | -40 |

| 10Ni3MoVD | ≤300 | -50℃冲击 | -50 |

| 09MnNiD | ≤300 | -70℃冲击 | -70 |

| 08Ni3D | ≤300 | -100℃冲击 | -100 |

| 06Ni9D | ≤125 | -196℃冲击 | -196 |

| °按供需双方协议。 | °按供需双方协议。 | °按供需双方协议。 | °按供需双方协议。 |

7.2高合金钢锻件

7.2.1钢锻件标准、公称厚度、使用温度上限及许用应力按表C.6的规定。钢锻件的交货状态应按$\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 0$的规定。

7.2.2高合金钢鍛件用钢均应采用炉外精处理。

7.2.3钢锻件的类型和级别由设计文件规定，并应在图样上注明（在牌号后附级别符号，如S30408Ⅱ）。

用作容器筒体和封头的筒形、环形、碗形锻件应选用Ⅲ级或Ⅳ级锻件。

7.2.4钢锻件的使用温度下限应按下列规定：

a)铁素体型不锈钢锻件为$0 ^ { \circ } \mathrm { C }$；

b)奥氏体-铁素体型不锈钢锻件为$- 4 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$；

c)奥氏体型不锈钢锻件为$- 2 6 9 ^ { \circ } \mathrm { C }$。

8螺柱（含螺栓）和螺母用钢棒

8.1非合金钢、低合金钢和耐热钢钢棒

8.1.1钢棒标准、使用状态、螺柱规格、使用温度上限及许用应力按表C.7的规定。

8.1.2非合金钢20钢、35钢螺柱用钢棒应符合$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 6 9 9$的规定，螺柱用毛坯应进行正火热处理。

8.1.3低合金钢螺柱用钢棒应符合$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 3 0 7 7$的规定，选用$4 0 \mathrm { M n B }$、$4 0 \mathrm { M n V B }$、$4 0 \mathrm { C r }$、$3 0 \mathrm { C r M o }$、$3 5 \mathrm { C r M o }$、$3 5 \mathrm { C r M o V }$、$2 5 \mathrm { C r } 2 \mathrm { M o V }$和$4 0 \mathrm { C r N i M o }$时应选用高级优质钢（牌号后加$\left. ^ { 6 6 } \mathrm { A } ^ { \prime \prime } \right)$或特级优质钢（牌号后加$\left. ^ { 6 } \mathrm { E } ^ { \prime \prime } \right)$,螺柱用毛坯应按表6的规定进行调质热处理。

表6非合金钢、低合金钢和耐热钢螺柱用钢棒的力学性能

| 牌号 | 热处理状态/调质状态的回火温度$^ { \circ } \mathrm { C }$ | 规格mm | $R _ { \mathrm { m } }$\nMPa | $R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$\nMPa | A\n% | $0 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击吸收能量平均值$\left( K V _ { 2 } \right)$ |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 20 | 正火 | $\leqslant \mathrm { M } 2 2$ | $\geqslant 4 1 0$ | ≥245 | ≥25 | $\geqslant 4 1$ |

| 20 | 正火 | M24~M48 | ≥410 | >245 | ≥25 | $\geqslant 4 1$ |

| 35 | 正火 | $\leqslant \mathrm { M } 2 2$ | $\geqslant 5 3 0$ | ≥315 | ≥20 | ≥47 |

| 35 | 正火 | M24~M48 | ≥530 | ≥315 | ≥20 | ≥47 |

| 40MnB | ≥550 | ≤M22 | ≥805 | ≥685 | ≥14 | ≥54 |

| 40MnB | ≥550 | M24~M48 | ≥765 | ≥635 | ≥14 | ≥54 |

| 40MnVB | ≥550 | <M22 | ≥835 | ≥735 | ≥13 | ≥54 |

| 40MnVB | ≥550 | M24~M48 | ≥805 | ≥685 | ≥13 | ≥54 |

| 40Cr | ≥550 | <M22 | ≥805 | ≥685 | ≥14 | ≥54 |

| 40Cr | ≥550 | M24~M48 | ≥765 | ≥635 | ≥14 | ≥54 |

| 30CrMo | ≥600 | ≤M22 | ≥700 | ≥550 | ≥16 | ≥60 |

| 30CrMo | ≥600 | M24~M80 | ≥660 | ≥500 | ≥16 | ≥60 |

| 35CrMo | ≥560 | ≤M22 | ≥835 | ≥735 | ≥14 | ≥54 |

| 35CrMo | ≥560 | M24~M80 | ≥805 | ≥685 | ≥14 | ≥54 |

| 35CrMo | ≥560 | M85~M105 | ≥735 | ≥590 | ≥14 | ≥54 |

| 35CrMoV | ≥630 | M52~M105 | ≥835 | ≥735 | ≥13 | ≥54 |

| 35CrMoV | ≥630 | M110~M180 | ≥785 | ≥665 | ≥13 | ≥54 |

| 25Cr2MoV | ≥640 | $\leqslant \mathrm { M } 4 8$ | ≥835 | ≥735 | ≥14 | ≥54 |

| 25Cr2MoV | ≥640 | M52~M105 | ≥805 | ≥685 | ≥14 | ≥54 |

| 25Cr2MoV | ≥640 | M110~M180 | ≥735 | ≥590 | ≥14 | ≥54 |

表6非合金钢、低合金钢和耐热钢螺柱用钢棒的力学性能（续）

| 牌号 | 热处理状态/调质状态的回火温度℃ | 规格mm | $R _ { \mathrm { m } }$\nMPa | $R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$\nMPa | A\n% | $0 ^ { \circ } \mathrm { C }$冲击吸收能量平均值$\left( \overline { K V _ { 2 } } \right)$J |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 40CrNiMo | $\geqslant 6 0 0$ | M52~180 | $\geqslant 9 3 0$ | ≥825 | $\geqslant 1 3$ | $\geqslant 6 0$ |

| 12Cr5Mo\n(S45110) | $\geqslant 6 5 0$ | $\leqslant \mathrm { M } 4 8$ | $\geqslant 5 9 0$ | $\geqslant 3 9 0$ | $\geqslant 1 8$ | $\geqslant 5 4$ |

| 括号中的统一数字代号应按GB/T20878的规定 | 括号中的统一数字代号应按GB/T20878的规定 | 括号中的统一数字代号应按GB/T20878的规定 | 括号中的统一数字代号应按GB/T20878的规定 | 括号中的统一数字代号应按GB/T20878的规定 | 括号中的统一数字代号应按GB/T20878的规定 | 括号中的统一数字代号应按GB/T20878的规定 |

8.1.4耐热（合金）钢12Cr5Mo(S45110)螺柱用钢棒应符合$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 2 2 1$的规定，螺柱用毛坯应按表6的规定进行调质热处理。

8.1.5正火热处理后的非合金钢、调质热处理后的低合金钢、调质热处理后的耐热钢钢棒（螺柱用毛坯)的拉伸（拉伸试验方法按$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 2 2 8 . 1$的规定，拉伸试样采用$d _ { 0 } = 1 0 \mathrm { m m }$,$L _ { 0 } = 5 0 \mathrm { m m }$的试样）和冲击试验结果应符合表6的规定，1个标准试样的最低值以及小尺寸试样的冲击吸收能量指标按4.11b)的规定。

8.1.6非合金钢、低合金钢和耐热钢螺柱的使用温度下限及相关技术要求应按下列规定。

a)20钢螺柱为$- 2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$，35、40MnB、$4 0 \mathrm { M n V B }$和$4 0 \mathrm { C r }$钢螺柱为$0 ^ { \circ } \mathrm { C }$，其他牌号螺柱为$- 2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$。

b)当使用温度为$- 2 0 ^ { \circ } \mathrm { C } \sim - 7 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$时，30CrMo和$3 5 \mathrm { C r M o }$钢棒用钢，其化学成分（熔炼分析）中磷含量应小于或等于0.020%，硫含量应小于或等于0.010%。当使用温度为$- 2 0 ^ { \circ } \mathrm { C } \sim$$- 5 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$时，$4 0 \mathrm { C r N i M o }$钢棒用钢，以及当使用温度为$- 7 0 ^ { \circ } \mathrm { C } \sim - 1 0 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$时，$3 0 \mathrm { C r M o }$钢棒用钢，其化学成分（熔炼分析）中磷含量应小于或等于0.015%，硫含量应小于或等于0.008%。

c)$3 0 \mathrm { C r M o }$、$3 5 \mathrm { C r M o }$和$4 0 \mathrm { C r N i M o }$钢螺柱使用温度低于$- 2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$时，应进行使用温度下的低温冲击试验，此时表6中的冲击试验温度由$0 ^ { \circ } \mathrm { C }$改为使用温度，低温冲击吸收能量平均值指标按表7的规定。

表7低温螺柱用钢棒的冲击吸收能量指标

| 牌号 | 螺柱规格mm | 最低冲击试验温度℃ | 冲击吸收能量平均值$\left( K V _ { 2 } \right)$ |

| --- | --- | --- | --- |

| 30CrMo | $\leqslant \mathrm { M } 8 0$ | -100 | $\geqslant 5 4$ |

| 35CrMo | $\leqslant \mathrm { M } 8 0$ | -70 | $\geqslant 5 4$ |

| 40CrNiMo | M52~M80 | -50 | ≥54 |

8.1.7与螺柱用钢组合使用的螺母用钢可按表8选取，也可选用有使用经验的其他螺母用钢。调质状态使用的螺母用钢其回火温度应高于组合使用的螺柱用钢的回火温度。

表8非合金钢、低合金钢和耐热钢螺母用钢

| 螺柱用钢牌号 | 螺母用钢 | 螺母用钢 | 螺母用钢 | 使用温度范围℃ |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 螺柱用钢牌号 | 牌号 | 钢材标准 | 使用状态 | 使用温度范围℃ |

| 20 | 10,15 | GB/T 699 | 正火 | -20~350 |

| 35 | 20、25 | GB/T 699 | 正火 | 0~350 |

表8非合金钢、低合金钢和耐热钢螺母用钢（续）

| 螺柱用钢牌号 | 螺母用钢 | 螺母用钢 | 螺母用钢 | 使用温度范围℃ |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 螺柱用钢牌号 | 牌号 | 钢材标准 | 使用状态 | 使用温度范围℃ |

| 40MnB | 40Mn,45 | GB/T 699 | 正火 | 0~400 |

| 40MnVB | 40Mn,45 | GB/T 699 | 正火 | 0~400 |

| 40Cr | 40Mn,45 | GB/T 699 | 正火 | 0~400 |

| 30CrMo | 40Mn,45 | GB/T 699 | 正火 | 0~400 |

| 30CrMo | 30CrMo | GB/T 3077 | 调质 | -100~500 |

| 35CrMo | 40Mn,45 | GB/T 699 | 正火 | 0~400 |

| 35CrMo | 30CrMo,35CrMo | GB/T 3077 | 调质 | -70~500 |

| 35CrMoV | 35CrMo,35CrMoV | GB/T 3077 | 调质 | -20~425 |

| 25Cr2MoV | 30CrMo,35CrMo | GB/T 3077 | 调质 | -20~500 |

| 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | GB/T 3077 | 调质 | -20~550 |

| 40CrNiMo | 35CrMo,40CrNiMo | GB/T 3077 | 调质 | -50~350 |

| 12Cr5Mo\n(S45110) | 12Cr5Mo\n(S45110) | GB/T 1221 | 调质 | -20~600 |

| 括号中的统一数字代号应按GB/T20878的规定 | 括号中的统一数字代号应按GB/T20878的规定 | 括号中的统一数字代号应按GB/T20878的规定 | 括号中的统一数字代号应按GB/T20878的规定 | 括号中的统一数字代号应按GB/T20878的规定 |

8.2高合金钢钢棒

8.2.1钢棒标准、使用状态、螺柱规格、使用温度上限及许用应力按表C.8的规定。

8.2.2各牌号螺柱用钢棒应按批进行拉伸试验，同一牌号、同一冶炉号、同一断面尺寸、同一热处理制度、同期制造的钢棒（螺柱用毛坯）组成一批，每批抽取一件进行试验。试验要求和结果应符合$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 2 2 0$的规定。

8.2.3高合金钢螺柱的使用温度下限按下列规定：

a)马氏体型不锈钢S42020螺柱为$0 ^ { \circ } \mathrm { C }$；

b)奥氏体型不锈钢螺柱为$- 2 6 9 ^ { \circ } \mathrm { C }$。

8.2.4与螺柱用钢组合使用的螺母用钢可按表9选取，也可选用有使用经验的其他螺母用钢。调质状态使用的螺母用钢，其回火温度应高于组合使用的螺柱用钢的回火温度。

表9高合金钢螺母用钢

| 螺柱用钢统一数字代号 | 螺母用钢 | 螺母用钢 | 螺母用钢 | 使用温度范围℃ |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 螺柱用钢统一数字代号 | 统一数字代号 | 钢材标准 | 使用状态 | 使用温度范围℃ |

| S42020(20Cr13) | S42020 | GB/T 1220 | 调质 | 0~400 |

| S30408 | S30408 | GB/T 1220 | 固溶 | -269~700 |

| S31008 | S31008 | GB/T 1220 | 固溶 | -269~800 |

表9高合金钢螺母用钢（续）

| 螺柱用钢统一数字代号 | 螺母用钢 | 螺母用钢 | 螺母用钢 | 使用温度范围℃ |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 螺柱用钢统一数字代号 | 统一数字代号 | 钢材标准 | 使用状态 | 使用温度范围℃ |

| S31608 | S31608 | GB/T 1220 | 固溶 | -269~700 |

| S32168 | S32168 | GB/T 1220 | 固溶 | -269~700 |

| 括号中的20Cr13为牌号 | 括号中的20Cr13为牌号 | 括号中的20Cr13为牌号 | 括号中的20Cr13为牌号 | 括号中的20Cr13为牌号 |

8.2.5固溶处理后经应变强化处理的S30408螺柱用钢棒应符合$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 4 2 2 6$的规定。同一冶炼炉号、同一断面尺寸同一固溶处理制度、同一应变强化工艺的钢棒（螺柱用毛坏）组成一批，每批抽取一件进行试验。每件毛坯上取1个拉伸试样，3个冲击试样（当需要时）。试样取样方向为级向试样的轴应靠近螺柱毛坯半径的1/2处。螺柱毛坯的力学性能应符合下列规定。

a)螺柱毛坯的拉伸性能和螺柱的许用应力按表10的规定。

表10应变强化处理的螺柱用钢拉伸性能和许用应力

| 钢号 | 螺柱规格mm | $R _ { \mathrm { m } }$\n$\mathrm { M P a }$ | $R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$\n$\mathrm { M P a }$ | A\n% | $\leqslant 1 0 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$的许用应力$\mathrm { M P a }$ |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| S30408 | $\leqslant \mathrm { M } 2 2$ | $\geqslant 8 0 0$ | $\geqslant 6 0 0$ | $\geqslant 1 3$ | 171 |

| S30408 | M24~M80 | $\geqslant 7 5 0$ | $\geqslant 5 1 0$ | $\geqslant 1 5$ | 170 |

b)使用温度低于$- 1 0 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$时，螺柱用钢棒应进行使用温度下的低温冲击试验，3个试样冲击吸收能量平均值$K V _ { 2 } \geqslant 5 4$J,1个试样的最低值以及小尺寸试样的冲击吸收能量指标按4.11b)的规定。

8.3螺柱无损检测要求

8.3.1螺柱粗加工后（螺纹加工前），对规格大于或等于M36的螺柱应按$\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 3 . 3$进行100%的超声检测，合格级别为I级，同时应按$\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 3 . 4$或$\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 3 . 5$进行表面检测，线性缺陷磁迹和圆形缺陷磁迹质量等级均为Ⅰ级。

8.3.2螺柱的螺纹宜采用滚制方法加工。螺纹加工后应按$\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 3 . 4$或$\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 3 . 5$进行表面检测，不应有任何裂纹显示和任何横向缺陷显示。

9焊接材料

9.1压力容器受压元件用焊接材料应符合$\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 8 . 1 \sim \mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 8 . 5$的规定。

9.2压力容器受压元件用焊接材料，其熔敷金属的抗拉强度不宜低于钢材标准规定的下限值。

9.3压力容器受压元件用材料，其熔敷金属冲击吸收能量不宜低于相应钢材标准的规定值。当冲击吸收能量低于相应钢材标准的规定值时，应按$\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 4$的方法制作焊接试件，其焊缝金属冲击吸收能量指标应按表1的规定。

9.4用于焊后热处理压力容器受压元件用焊接材料，其熔敷金属的焊后热处理保温温度宜与压力容器焊后热处理的保温温度相同，保温时间不少于压力容器制造过程中累计保温时间的80%。

9.5标准抗拉强度下限值大于$5 4 0 \mathrm { M P a }$的钢材或使用温度低于$- 4 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$的压力容器用焊接材料熔敷金属化学成分中磷含量应小于或等于0.020%，硫含量应小于或等于0.010%。

9.6厚度大于36mm的标准抗拉强度下限值大于$5 4 0 \mathrm { M P a }$钢材用焊接材料的熔敷金属扩散氢含量不

大于$5 \mathrm { m L } / 1 0 0 \mathrm { g }$,熔敷金属扩散氢含量的测量按照$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 3 9 6 5$进行。

9.7厚度大于60mm的正火或正火加回火状态的钢材用焊接材料的熔敷金属可附加落锤试验，试验

按$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 6 8 0 3$进行，采用P-2型试样，无塑性转变温度(NDTT)的合格指标在设计文件中规定。

9.8对厚度大于50mm调质状态、厚度大于100mm正火或正火加回火状态的壳体用钢板，其产品焊接试件的焊接接头，应规定较严格的冲击试验要求，设计文件应选用下列a)、b)之一：

a)焊接接头（包括焊缝和热影响区）冲击试验温度按设计温度，冲击性能指标高于表1规定的最低要求；

b)焊接接头（包括焊缝和热影响区）冲击试验温度低于设计温度，冲击性能指标应按表1的规定。

9.9压力容器受压元件用焊接材料，其熔敷金属的高温拉伸性能、耐蚀（应力腐蚀）性能等不宜低于对钢材的相关规定。

9.10焊接用保护气体应符合$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 3 9 2 5 5$的规定。

附录A

(规范性)

钢材的补充规定

A.1总体要求

A.1.1本附录作为文件正文的补充，包括下列钢材：

a)已列入本文件但未列入压力容器（承压设备）专用钢板国家标准、专用锻件行业标准、钢管国家标准或者行业标准的钢材(5.1.12中的钢材除外)；

b)未列入本文件正文部分的钢材。

A.1.2选用已列入本文件但未列入压力容器（承压设备）专用钢板国家标准、专用锻件行业标准、钢管国家标准或者行业标准的钢材（符合4.3规定的钢材除外），应符合本附录的规定。同时钢材研制单位在完成试验研究工作的基础上，应制定企业标准并且按照相关规定向社会公示，提供必要的材料数据(包括化学成分、拉伸性能、疲劳试验数据、断裂韧性以及其他满足该材料使用范围要求的相应性能参数)。钢材应经压力容器材料（钢板、锻件）型式试验机构的试验验证，证明各项性能指标能够满足本附录和相关压力容器材料标准要求的，方可用于制造压力容器。

A.1.3选用境外牌号的钢材，应符合TSG21的规定。

A.2低合金钢钢管

A.2.108Cr2AlMo钢管的技术要求如下：

a)钢的化学成分（熔炼分析）按表A.1的规定；

表A.108Cr2AlMo钢的化学成分

| C/% | $\mathrm { S i } / \%$ | $\mathrm { M n } / \%$ | $\mathrm { P } / \%$ | S/% | $\mathrm { C r } / \%$ | $\mathrm { A l } / \%$ | $\mathrm { M o } / \%$ |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 0.05~0.10 | 0.15~0.40 | 0.20~0.50 | $\leqslant 0 . 0 2 5$ | $\leqslant 0 . 0 1 5$ | 2.00~2.50 | 0.30~0.70 | 0.30~0.40 |

b)钢管以正火加回火热处理状态交货，回火温度不低于$6 8 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$；

c)钢管的力学性能按表A.2的规定；

表A.208Cr2AlMo钢管的力学性能

| 公称壁厚mm | 拉伸试验（纵向） | 拉伸试验（纵向） | 拉伸试验（纵向） |

| --- | --- | --- | --- |

| 公称壁厚mm | $R _ { \mathrm { m } }$\nMPa | $R _ { \mathrm { e L } }$\n$\mathrm { M P a }$ | A\n% |

| $\leqslant 1 6$ | 400~540 | $\geqslant 2 5 0$ | >25 |

d)钢管的分类、代号、尺寸、外形、重量、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书均按$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 9 9 4 8$的规定。

A.2.2$0 9 \mathrm { C r C u S b }$ 钢管的技术要如下。

a)钢的化学成分（熔炼分析）按表A.3的规定。

表A.309CrCuSb钢的化学成分

| C/% | $\mathrm { S i } / \%$ | $\mathrm { M n } / \%$ | P/% | S/% | $\mathrm { C r } / \%$ | $\mathrm { C u } / \%$ | $\mathrm { S b } / \%$ |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| $\leqslant 0 . 1 2$ | 0.20~0.40 | 0.35~0.65 | $\leqslant 0 . 0 2 5$ | $\leqslant 0 . 0 1 5$ | 0.70~1.10 | 0.25~0.45 | 0.04~0.10 |

b)钢管以正火热处理状态交货。

c)钢管的力学性能按表A.4的规定。

表A.409CrCuSb钢管的力学性能

| 公称壁厚mm | 拉伸试验（纵向） | 拉伸试验（纵向） | 拉伸试验（纵向） |

| --- | --- | --- | --- |

| 公称壁厚mm | $R _ { \mathrm { m } }$\nMPa | $R _ { \mathrm { e l } }$\nMPa | A\n% |

| $\leqslant 1 6$ | 390~550 | $\geqslant 2 4 5$ | $\geqslant 2 5$ |

d)钢管应进行耐腐蚀性能试验，每批在2根钢管上各取1个试样，每个试样为长10mm的管段。在质量分数为50%的$\mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { S O } _ { 4 }$溶液中，$7 0 ^ { \circ } \mathrm { C } \pm 2 ^ { \circ } \mathrm { C }$的恒温条件下浸泡24h。2个试样腐蚀速率的平均值不大于$6 0 \mathrm { g } / \left( \mathrm { m } ^ { 2 } \cdot \mathrm { h } \right)$或$1 0 0 \mathrm { g } / \left( \mathrm { m } ^ { 2 } \cdot \mathrm { h } \right)$,具体指标在订货合同中注明。

e)钢管的分类、代号、尺寸、外形、重量、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书均按$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 9 9 4 8$的规定。

附录B

(规范性)

钢材纳入本文件应满足的技术要求

B.1一般规定

钢材纳入本文件应符合以下内容：

a)已经纳入压力容器（承压设备）专用钢材国家标准、行业标准的钢材；

b)未纳入国家标准、行业标准的，但有压力容器应用需求且具备一定工程应用经验的；

c)境外压力容器现行标准规范允许使用并且境外已经有实际使用经验的钢材，纳入本文件时应按照本附录执行。

B.2文件和性能数据要求

B.2.1文件要求

B.2.1.1钢材纳入本文件应至少包括以下内容。

a)钢材所依据的标准、牌号、产品类型、交货状态和实际产品的化学成分、力学性能和工艺性能。

b)钢材的生产工艺文件至少包括：冶炼方法、制造方法、热处理工艺参数范围、交货状态、检验方法、合格指标和不同规格产品的常规力学性能等，以及与国内外类似材料技术要求的对比分析。

c)钢材的专项研究内容，包含焊接性能、焊后热处理工艺和冷热成形性能等。针对氢环境、高温氧化、特定腐蚀等特殊环境用材料，还需要提供相应的专项研究内容。

B.2.1.2应建立钢材的生产工艺文件，内容包括钢材的冶炼、制造、化学成分、力学和工艺性能、表面质量、标记、检验和验收等要求。

B.2.1.3钢材的推荐适用范围：产品的规格范围、使用温度范围、特定耐腐蚀的环境条件范围、高温蒸汽氧化条件、氢环境条件范围和相应的使用要求等。

B.2.2性能数据的要求

B.2.2.1炉号数量

应具有不少于3个炉号（至少1个炉号为工业化生产）材料相应数据。

B.2.2.2化学成分设计（熔炼分析值，成品分析值）

应列出详细的化学成分，所规定化学成分上、下限，还应包括：与金相组织的关系（例如组织种类、沉淀相及其形态对析出物及其形貌、晶粒度和相组成的影响)；热处理效果（例如强化机制及其稳定性）；对力学性能等的影响。使用条件下对材料强度、延展性、韧性、可焊性和服役行为有显著影响的元素及其含量，应予以严格控制。

B.2.2.3金相组织和热处理

应提供金相组织，且应提供能够获得该金相组织并满足力学性能要求及使用条件下的热处理参数(包括最高加热温度范围、加热速率范围、保温时间范围以及冷却速率范围)。

应提供与热处理相关的参数，包括提供连续冷却组织转变(CCT)曲线或等温(TTP)时间-温度析出图、相变点、主要相析出条件等。

如果服役条件或制造过程热处理的特定温度范围、冷却速率以及制造加工和热处理可能导致控制持久蠕变性能的显微组织发生显著变化，应提供金相组织稳定性和长期在高温下的性能演化规律。

B.2.2.4常规力学性能

常规力学性能包括屈服强度$\left( R _ { \mathrm { e L } } / R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$、抗拉强度$\left( R _ { \mathrm { m } } \right)$、断后伸长率(A)、断面收缩率(Z)、硬度、弹性模量(E)、剪切强度(r)、冲击吸收能量$\left( K V _ { 2 } \right)$、侧膨值(LE)、无塑性转变温度(NDTT)、应变时效敏感性系数。

若材料的使用温度超过$1 0 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$，则屈服强度、抗拉强度数据的试验温度范围应为：从室温开始，至最高使用温度以上$5 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$，试验温度间隔$5 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$。

B.2.2.5物性能数据

应提供材料热膨胀系数（瞬时、平均和线性）、导热系数和扩散系数、弹性模量、泊松比和密度等数据，应覆盖材料的最低到最高使用温度，各试验点温度间隔为$5 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$。

B.2.2.6焊接接头性能数据

材料的焊接性试验结果，包括与时间无关的焊接接头强度和韧性数据，与时间相关的焊接接头高温强度数据等。若材料进行焊后消除应力热处理，则应提供相应试验结果。

材料对焊接方法和焊接位置的适用性、对应焊接方法和焊接位置所用焊接材料及其焊接参数的匹配性，典型规格材料所焊接的焊接接头的性能数据。性能数据包括熔敷金属、焊件（焊缝和热影响区）的强度、韧性数据。

为确认材料分类和组别号，还应提供相近的材料分类和组别号，以及材料的焊接工艺(WPS)和焊接工艺评定(PQR)数据。

B.2.2.7附加要求

针对以下不同用途应满足的附加要求：

a)高温（时间相关温度）服役专项要求

当材料使用条件将持久蠕变性能作为设计的控制因素时，应提供时间相关数据。

试验温度区间从比时间相关特性控制的温度低约$2 5 ^ { \circ } \mathrm { C }$开始，直至比最高使用温度高$5 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$。

对于金相组织稳定的材料（例如固溶强化材料），试验温度的间隔应不大于$5 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$；对于可能存在金相组织不稳定性、在预期服役温度范围内强度随温度下降明显的材料（例如沉淀强化材料)，试验温度间隔应不大于$2 5 ^ { \circ } \mathrm { C }$。

对每个炉号的每个试验温度，应至少进行4个不同应力的持久试验，且分布合理。其中，最短断裂时间应不小于1000 h,最长断裂时间应不少于10000h(例如1000 h、2200 h、5000 h、10000 h)。

应提供至少3个炉次的持久试验数据，包括施加应力、试验温度、断裂时间，以及伸长率或断面收缩率。提供测试后试样的宏观照片（例如氧化、颈缩、晶间断裂等），以及试样断口的宏观和微观形貌、显微照片等。

应提供至少2个炉次的蠕变试验数据，每个试验温度下至少2个试验应力的应变-时间曲线或最小蠕变速率(MCR)数据，每种材料至少一个应力的MCR低于$3 \times 1 0 ^ { - 4 } \% / \mathrm { h }$。

b)高温服役条件对焊接数据的要求

若材料相配套的焊材已经列入现行的焊接材料国家标准或行业标准中，具有良好可焊性，且熔敷金属和焊接接头在预期服役温度下的强度不低于母材时，可不提供时间相关的数据。

若相关标准中没有与材料相匹配的焊材，则需提供以下试验数据。

1)焊材熔敷金属的化学成分。若不同焊接工艺的熔敷金属的化学成分不同，则应提供适用于每个工艺的熔敷金属化学成分范围。

2)至少进行1个批号焊材的焊接试板持久强度试验，其中，温度间隔不超过$1 0 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$，温度范围从时间相关特性控制的许用应力的开始温度到高于该材料最高使用温度$5 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$；

3)每个温度下至少4个应力，断裂时间约为1000h、2500h、4500h,以及6000h以上，包括试验温度、加载应力、断裂时间、试样尺寸和焊接接头位置、失效位置（母材、焊缝金属或热影响区)。

B.2.2.8低温服役（使用温度低于$- 2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$的技术要求

如果材料的使用温度低于$- 2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$，则应提供从室温$\left( 2 0 ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$至最低使用温度加$- 2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$的试验数据，试验的温度点不少于8个。包括系列温度冲击试验（包括冲击吸收能量、侧膨胀值）。还应提供相应的材料断裂韧度相关试验数据，包括预期的最低使用温度和材料厚度范围的试验结果。

B.2.2.9外压载荷技术要求

应提供3个炉号的应力-应变曲线，温度范围从室温到高于最高使用温度加$5 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$，以$5 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$为温度间隔，应力-应变数据应以图形和数字化表格数据的形式提供。试验的最大应变不小于1.2%，采样间隔应不大于0.01%应变。应力-应变数据应通过高精度引伸计获得，不应通过测量载荷-位移获得。

B.2.2.10循环载荷技术要求

如果材料使用条件包括循环载荷工况，则应提供材料在设计温度范围内的疲劳设计（如S-N或$\varepsilon ^ { - N }$曲线)和裂纹扩展速率曲线。疲劳曲线应覆盖$1 0 ^ { 3 }$周次$\sim 1 0 ^ { 6 }$周次循环的数据。裂纹扩展速率曲线应覆盖$1 0 ^ { - 5 } \mathrm { m m } /$周$\sim 1 0 ^ { - 3 } \mathrm { m m } /$周的试验数据，并给出Paris拟合公式和裂纹扩展速率门槛值。

B.2.2.11其他试验数据

根据材料的使用条件，还应进行步冷试验、剥离试验、腐蚀试验、高温蒸汽氧化试验等。

C

附录C

(规范性)

钢材的许用应力

非合金钢和合金钢钢板许用应力，高合金钢钢板许用应力，非合金钢和合金钢钢管许用应力，高合金钢钢管许用应力，非合金钢和合金钢锻件许用应力，高合金钢锻件许用应力，非合金钢、低合金钢和耐热钢螺柱许用应力，高合金钢螺柱许用应力见表C.1~表C.8。

表C.1非合金钢和合金钢钢板许用应力

| 牌号 | 钢板标准 | 使用状态 | 厚度mm | 室温强度指标下限值 | 室温强度指标下限值 | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 牌号 | 钢板标准 | 使用状态 | 厚度mm | Rm\nMPa | Rel.\nMPa | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |

| Q245R | GB/T 713.2 | 热轧、正火轧制、正火 | 3~16 | 400 | 245 | 148 | 147 | 140 | 131 | 117 | 108 | 98 | 91 | 85 | 61 | 41 |  |  |  |  |  |

| Q245R | GB/T 713.2 | 热轧、正火轧制、正火 | >16~36 | 400 | 235 | 148 | 140 | 133 | 124 | 111 | 102 | 93 | 86 | 84 | 61 | 41 |  |  |  |  |  |

| Q245R | GB/T 713.2 | 热轧、正火轧制、正火 | $> 3 6 \sim 6 0$ | 400 | 225 | 148 | 133 | 127 | 119 | 107 | 98 | 89 | 82 | 80 | 61 | 41 |  |  |  |  |  |

| Q245R | GB/T 713.2 | 热轧、正火轧制、正火 | >60~100 | 390 | 205 | 137 | 123 | 117 | 109 | 98 | 90 | 82 | 75 | 73 | 61 | 41 |  |  |  |  |  |

| Q245R | GB/T 713.2 | 热轧、正火轧制、正火 | >100~150 | 380 | 185 | 123 | 112 | 107 | 100 | 90 | 80 | 73 | 70 | 67 | 61 | 41 |  |  |  |  |  |

| Q245R | GB/T 713.2 | 热轧、正火轧制、正火 | >150~250 | 370 | 175 | 117 | 107 | 100 | 97 | 87 | 77 | 70 | 67 | 64 | 60 | 41 |  |  |  |  |  |

| Q345R | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 2$ | 热轧、正火轧制、正火、正火加回火 | 3~16 | 510 | 345 | 189 | 189 | 189 | 183 | 167 | 153 | 143 | 125 | 93 | 66 | 43 |  |  |  |  |  |

| Q345R | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 2$ | 热轧、正火轧制、正火、正火加回火 | >16~36 | 500 | 325 | 185 | 185 | 183 | 170 | 157 | 143 | 133 | 125 | 93 | 66 | 43 |  |  |  |  |  |

| Q345R | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 2$ | 热轧、正火轧制、正火、正火加回火 | $> 3 6 \sim 6 0$ | 490 | 315 | 181 | 181 | 173 | 160 | 147 | 133 | 123 | 117 | 93 | 66 | 43 |  |  |  |  |  |

| Q345R | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 2$ | 热轧、正火轧制、正火、正火加回火 | >60~100 | 490 | 305 | 181 | 181 | 167 | 150 | 137 | 123 | 117 | 110 | 93 | 66 | 43 |  |  |  |  |  |

| Q345R | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 2$ | 热轧、正火轧制、正火、正火加回火 | >100~150 | 480 | 285 | 178 | 173 | 160 | 147 | 133 | 120 | 113 | 107 | 93 | 66 | 43 |  |  |  |  |  |

| Q345R | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 2$ | 热轧、正火轧制、正火、正火加回火 | $> 1 5 0 \sim 2 5 0$ | 470 | 265 | 174 | 163 | 153 | 143 | 130 | 117 | 110 | 103 | 93 | 66 | 43 |  |  |  |  |  |

| GB/SA\n516 Gr485 | ASME BPVC.\nII.ASA-516M | 热轧、正火轧制、正火 | 3~200 | 485 | 260 | 173 | 163 | 153 | 143 | 130 | 117 | 110 | 103 | 93 | 66 | 43 |  |  |  |  |  |

表C.1非合金钢和合金钢钢板许用应力（续）

| 牌号 | 钢板标准 | 使用状态 | 厚度mm | 室温强度指标下限值 | 室温强度指标下限值 | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 牌号 | 钢板标准 | 使用状态 | 厚度mm | $R _ { \mathrm { m } }$\nMPa | ReL\nMPa | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |

| GB/SA\n537 Cl 1 | ASME BPVC.\nII.ASA -537M | 正火 | $\leqslant 6 0$ | 485 | 340 | 173 | 163 | 153 | 143 | 130 | 117 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| GB/SA\n537 Cl 1 | ASME BPVC.\nII.ASA -537M | 正火 | $> 6 0 \sim 1 0 0$ | 450 | 310 | 158 | 150 | 140 | 131 | 119 | 107 | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Q370R | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 2$ | 正火 | 10~16 | 530 | 370 | 196 | 196 | 196 | 196 | 190 | 180 | 170 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Q370R | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 2$ | 正火 | >16~36 | 530 | 360 | 196 | 196 | 196 | 193 | 183 | 173 | 163 | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Q370R | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 2$ | 正火 | $> 3 6 \sim 6 0$ | 520 | 340 | 193 | 193 | 193 | 183 | 173 | 167 | 157 | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Q370R | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 2$ | 正火 | >60~100 | 510 | 330 | 189 | 189 | 187 | 177 | 167 | 163 | 153 | 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Q420R | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 2$ | 正火 | 6~20 | 590 | 420 | 219 | 219 | 219 | 219 | 203 | 187 | 177 | 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Q420R | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 2$ | 正火 | >20~30 | 570 | 400 | 211 | 211 | 211 | 210 | 193 | 180 | 170 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Q460R | GB/T 713.2 | 正火 | 6~20 | 630 | 460 | 233 | 233 | 233 | 233 | 217 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 18MnMoNbR | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 2$ | 正火加回火 | 30~60 | 570 | 400 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 207 | 195 | 177 | 117 |  |  |  |  |  |

| 18MnMoNbR | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 2$ | 正火加回火 | >60~100 | 570 | 390 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 203 | 192 | 177 | 117 |  |  |  |  |  |

| 13MnNiMoR | GB/T 713.2 | 正火加回火 | 30~100 | 570 | 390 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 13MnNiMoR | GB/T 713.2 | 正火加回火 | $> 1 0 0 \sim 1 5 0$ | 570 | 380 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 15CrMoR | GB/T 713.2 | 正火加回火 | 6~60 | 450 | 295 | 167 | 167 | 167 | 160 | 150 | 140 | 133 | 126 | 123 | 119 | 118 | 88 | 58 | 37 |  |  |

| 15CrMoR | GB/T 713.2 | 正火加回火 | >60~100 | 450 | 275 | 167 | 167 | 157 | 147 | 140 | 131 | 124 | 117 | 114 | 111 | 110 | 88 | 58 | 37 |  |  |

| 15CrMoR | GB/T 713.2 | 正火加回火 | >100~200 | 440 | 255 | 163 | 157 | 147 | 140 | 133 | 123 | 117 | 110 | 107 | 104 | 102 | 88 | 58 | 37 |  |  |

| GB/SA387\nGr12 Cl.2 | ASME BPVC.\nII.ASA-387M | 正火加回火 | $\leqslant 1 5 0$ | 450 | 275 | 163 | 157 | 147 | 140 | 133 | 123 | 117 | 110 | 107 | 104 | 102 | 88 | 58 | 37 |  |  |

| 14Cr1MoR | GB/T 713.2 | 正火加回火 | 6~100 | 520 | 310 | 193 | 187 | 180 | 170 | 163 | 153 | 147 | 140 | 135 | 130 | 124 | 80 | 54 | 33 |  |  |

| 14Cr1MoR | GB/T 713.2 | 正火加回火 | >100~200 | 510 | 300 | 189 | 180 | 173 | 163 | 157 | 147 | 140 | 133 | 130 | 127 | 121 | 80 | 54 | 33 |  |  |

C

表C.1非合金钢和合金钢钢板许用应力（续）

| 牌号 | 钢板标准 | 使用状态 | 厚度mm | 室温强度指标下限值 | 室温强度指标下限值 | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 牌号 | 钢板标准 | 使用状态 | 厚度mm | Rm\nMPa | R eL\nMPa | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |

| 12Cr2MolR | GB/T 713.2 | 正火加回火 | 6~200 | 520 | 310 | 193 | 187 | 180 | 173 | 170 | 167 | 163 | 160 | 157 | 153 | 128 | 89 | 64 | 45 | 30 |  |

| 12Cr1MoVR | GB/T 713.2 | 正火加回火 | 6~60 | 440 | 245 | 163 | 150 | 140 | 133 | 127 | 117 | 111 | 105 | 103 | 100 | 98 | 95 | 82 | 59 | 41 |  |

| 12Cr1MoVR | GB/T 713.2 | 正火加回火 | >60~100 | 430 | 235 | 157 | 147 | 140 | 133 | 127 | 117 | 111 | 105 | 103 | 100 | 98 | 95 | 82 | 59 | 41 |  |

| 12Cr2MolVR | GB/T 713.2 | 正火加回火 | 6~200 | 590 | 415 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 205 | 173 | 143 | 104 | 72 |  |  |

| 16MnDR | GB/T 713.3 | 正火、正火加回火 | 6~16 | 490 | 315 | 181 | 181 | 180 | 167 | 153 | 140 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 16MnDR | GB/T 713.3 | 正火、正火加回火 | >16~36 | 470 | 295 | 174 | 174 | 167 | 157 | 143 | 130 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 16MnDR | GB/T 713.3 | 正火、正火加回火 | >36~60 | 460 | 285 | 190 | 170 | 160 | 150 | 137 | 123 | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 16MnDR | GB/T 713.3 | 正火、正火加回火 | >60~100 | 450 | 275 | 183 | 167 | 157 | 147 | 133 | 120 | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 16MnDR | GB/T 713.3 | 正火、正火加回火 | >100~120 | 440 | 265 | 163 | 163 | 153 | 143 | 130 | 117 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 15MnNiNbDR | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 3$ | 正火、正火加回火 | 6~16 | 530 | 370 | 196 | 196 | 196 | 196 | 190 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 15MnNiNbDR | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 3$ | 正火、正火加回火 | >16~36 | 530 | 360 | 196 | 196 | 196 | 193 | 183 | 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 15MnNiNbDR | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 3$ | 正火、正火加回火 | >36~60 | 520 | 350 | 193 | 193 | 193 | 187 | 177 | 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Q420DR | GB/T 713.3 | 正火、正火加回火 | 6~20 | 590 | 420 | 219 | 219 | 219 | 219 | 203 | 187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Q420DR | GB/T 713.3 | 正火、正火加回火 | >20~30 | 570 | 400 | 211 | 211 | 211 | 210 | 193 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Q460DR | GB/T 713.3 | 正火、正火加回火 | 6~20 | 630 | 460 | 233 | 233 | 233 | 233 | 217 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 13MnNiDR | GB/T 713.3 | 正火、正火加回火 | 5~36 | 490 | 345 | 181 | 181 | 181 | 181 | 173 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 13MnNiDR | GB/T 713.3 | 正火、正火加回火 | >36~60 | 490 | 335 | 181 | 181 | 181 | 180 | 167 | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 13MnNiDR | GB/T 713.3 | 正火、正火加回火 | >60~100 | 490 | 325 | 181 | 181 | 181 | 173 | 160 | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 牌号 | 钢板标准 | 使用状态 | 厚度mm | 室温强度指标下限值 | 室温强度指标下限值 | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 牌号 | 钢板标准 | 使用状态 | 厚度mm | $R _ { \mathrm { m } }$\nMPa | $R _ { \mathrm { e L } }$\nMPa | $\leqslant 2 0$ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |

| 09MnNiDR | GB/T 713.3 | 正火、正火加回火 | 6~16 | 440 | 300 | 163 | 163 | 163 | 160 | 153 | 147 | 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 09MnNiDR | GB/T 713.3 | 正火、正火加回火 | $> 1 6 \sim 3 6$ | 430 | 280 | 159 | 159 | 157 | 150 | 143 | 137 | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 09MnNiDR | GB/T 713.3 | 正火、正火加回火 | $> 3 6 \sim 6 0$ | 430 | 270 | 159 | 159 | 150 | 143 | 137 | 130 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 09MnNiDR | GB/T 713.3 | 正火、正火加回火 | >60~120 | 420 | 260 | 156 | 156 | 147 | 140 | 133 | 127 | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 11MnNiMoDR | GB/T 713.3 | 调质 | 5~60 | 560 | 440 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 11MnNiMoDR | GB/T 713.3 | 调质 | $> 6 0 \sim 8 0$ | 560 | 400 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 11MnNiMoDR | GB/T 713.3 | 调质 | $> 8 0 \sim 1 0 0$ | 560 | 380 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 08Ni3DR | GB/T 713.4 | 正火、正火加回火、调质 | 6~60 | 490 | 320 | 181 | 181 | 181 | 181 | 180 | 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 08Ni3DR | GB/T 713.4 | 正火、正火加回火、调质 | >60~100 | 480 | 300 | 178 | 178 | 178 | 173 | 167 | 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 07Ni5DR | GB/T 713.4 | 正火、正火加回火、调质 | 5~30 | 530 | 370 | 196 | 196 | 196 | 196 | 187 | 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 07Ni5DR | GB/T 713.4 | 正火、正火加回火、调质 | >30~50 | 530 | 360 | 196 | 196 | 196 | 193 | 180 | 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 06Ni7DR | GB/T 713.4 | 正火、正火加回火、调质 | 5~30 | 680 | 560 | 252 | 252 | 252 | 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 06Ni7DR | GB/T 713.4 | 正火、正火加回火、调质 | $> 3 0 \sim 6 0$ | 680 | 550 | 252 | 252 | 252 | 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 06Ni9DR | GB/T 713.4 | 正火、正火加回火、调质 | 5~30 | 680 | 560 | 252 | 252 | 252 | 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 06Ni9DR | GB/T 713.4 | 正火、正火加回火、调质 | $> 3 0 \sim 6 0$ | 680 | 550 | 252 | 252 | 252 | 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Q490R | GB/T 713.6 | 调质 | 10~60 | 610 | 490 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Q490DRL1 | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 6$ | 调质 | 10~60 | 610 | 490 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Q490DRL2 | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 6$ | 调质 | 10~60 | 610 | 490 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

C

C

| 牌号 | 钢板标准 | 使用状态 | 厚度mm | 室温强度指标下限值 | 室温强度指标下限值 | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 牌号 | 钢板标准 | 使用状态 | 厚度mm | $R _ { \mathrm { m } }$\nMPa | $R _ { \mathrm { e L } }$\nMPa | $\leqslant 2 0$ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |

| Q490RW | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 6$ | 调质 | 10~60 | 610 | 490 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Q580R | GB/T 713.6 | 调质 | 10~60 | 690 | 580 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Q580DR | GB/T 713.6 | 调质 | 10~50 | 690 | 580 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 |

表C.2高合金钢钢板许用应力

| 统一数字代号 | 钢板标准 | 厚度mm | 室温强度指标下限值 | 室温强度指标下限值 | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 统一数字代号 | 钢板标准 | 厚度mm | $R _ { \mathrm { m } }$\nMPa | $R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$\nMPa | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 |

| S11306 | GB/T 713.7 | 1.5~30 | 415 | 205 | 137 | 126 | 123 | 120 | 119 | 117 | 112 | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S11348 | GB/T 713.7 | 1.5~30 | 415 | 170 | 113 | 104 | 101 | 100 | 99 | 97 | 95 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S11972 | GB/T 713.7 | 1.5~12 | 415 | 275 | 154 | 154 | 149 | 142 | 136 | 131 | 125 | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S21953 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 630 | 440 | 233 | 233 | 223 | 217 | 210 | 203 | 197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S22153 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 655 | 450 | 243 | 243 | 238 | 211 | 207 | 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S22253 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 640 | 450 | 237 | 237 |  | 210 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S22053 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 620 | 450 | 230 | 230 | 223 | 210 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S22294 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 650 | 450 | 241 | 241 | 237 | 227 | 223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S23043 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 600 | 400 | 222 | 222 | 210 | 203 | 200 | 197 | 187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S25554 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 760 | 550 | 281 | 281 | 281 | 277 | 270 | 267 | 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 统一数字代号 | 钢板标准 | 厚度mm | 室温强度指标下限值 | 室温强度指标下限值 | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 统一数字代号 | 钢板标准 | 厚度mm | Rm\nMPa | R p0.2\nMPa | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 |

| S25073 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 800 | 550 | 296 | 296 | 296 | 280 | 267 | 263 | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S30408 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 520 | 230 | 153 | 153 | 140 | 130 | 122 | 114 | 111 | 107 | 103 | 100 | 98 | 95 | 67 | 62 | 52 | 42 | 32 | 27 |  |  |  |  |

| S30408 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 520 | 230 | 153 | 114 | 103 | 96 | 90 | 85 | 82 | 79 | 76 | 74 | 73 | 71 | 67 | 62 | 52 | 42 | 32 | 27 |  |  |  |  |

| S30403 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 500 | 220 | 147 | 132 | 118 | 110 | 103 | 98 | 94 | 91 | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S30403 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 500 | 220 | 147 | 98 | 87 | 81 | 76 | 73 | 69 | 67 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S30409 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 520 | 220 | 147 | 147 | 140 | 130 | 122 | 114 | 111 | 107 | 103 | 100 | 98 | 95 | 67 | 62 | 52 | 42 | 32 | 27 |  |  |  |  |

| S30409 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 520 | 220 | 147 | 114 | 103 | 96 | 90 | 85 | 82 | 79 | 76 | 74 | 73 | 71 | 67 | 62 | 52 | 42 | 32 | 27 |  |  |  |  |

| S30450 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 600 | 290 | 193 | 180 | 167 | 149 | 144 | 135 | 131 | 125 | 122 | 117 | 115 | 113 | 111 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S30450 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 600 | 290 | 193 | 133 | 123 | 110 | 107 | 100 | 97 | 93 | 90 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S30458 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 550 | 240 | 160 | 160 | 155 | 141 | 131 | 125 | 121 | 117 | 113 | 108 | 104 | 98 | 71 | 69 | 52 | 42 |  |  |  |  |  |  |

| S30458 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 550 | 240 | 160 | 129 | 115 | 105 | 97 | 93 | 89 | 87 | 83 | 80 | 77 | 73 | 71 | 69 | 52 | 42 |  |  |  |  |  |  |

| S30453 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 515 | 205 | 137 | 137 | 137 | 130 | 122 | 116 | 111 | 106 | 103 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S30453 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 515 | 205 | 137 | 113 | 103 | 96 | 90 | 86 | 82 | 79 | 76 | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S30478 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 585 | 275 | 183 | 183 | 158 | 141 | 131 | 125 | 121 | 117 | 113 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S30478 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 585 | 275 | 183 | 137 | 117 | 105 | 97 | 93 | 89 | 87 | 83 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S30859 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 600 | 310 | 207 | 207 | 185 | 167 | 158 | 153 | 149 | 144 | 140 | 135 | 133 | 131 | 129 | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S30859 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 600 | 310 | 207 | 153 | 137 | 123 | 117 | 113 | 110 | 107 | 103 | 100 | 99 | 97 | 95 | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S30908 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 515 | 205 | 137 | 137 | 137 | 137 | 135 | 131 | 127 | 124 | 121 | 117 | 85 | 59 | 44 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S30908 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 515 | 205 | 137 | 119 | 111 | 105 | 100 | 97 | 94 | 92 | 89 | 87 | 85 | 59 | 44 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |

9B/T1502-2024

表C.2高合金钢钢板许用应力（续）

9B

| 统一数字代号 | 钢板标准 | 厚度mm | 室温强度指标下限值 | 室温强度指标下限值 | 在下列温度（℃）下的许用应力MРa | 在下列温度（℃）下的许用应力MРa | 在下列温度（℃）下的许用应力MРa | 在下列温度（℃）下的许用应力MРa | 在下列温度（℃）下的许用应力MРa | 在下列温度（℃）下的许用应力MРa | 在下列温度（℃）下的许用应力MРa | 在下列温度（℃）下的许用应力MРa | 在下列温度（℃）下的许用应力MРa | 在下列温度（℃）下的许用应力MРa | 在下列温度（℃）下的许用应力MРa | 在下列温度（℃）下的许用应力MРa | 在下列温度（℃）下的许用应力MРa | 在下列温度（℃）下的许用应力MРa | 在下列温度（℃）下的许用应力MРa | 在下列温度（℃）下的许用应力MРa | 在下列温度（℃）下的许用应力MРa | 在下列温度（℃）下的许用应力MРa | 在下列温度（℃）下的许用应力MРa | 在下列温度（℃）下的许用应力MРa | 在下列温度（℃）下的许用应力MРa | 在下列温度（℃）下的许用应力MРa |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 统一数字代号 | 钢板标准 | 厚度mm | Rm\nMPa | $R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$\nMPa | $\leqslant 2 0$ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 |

| S31008 | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 7$ | 1.5~100 | 520 | 205 | 137 | 137 | 137 | 137 | 134 | 130 | 125 | 122 | 119 | 115 | 114 | 112 | 109 | 61 | 43 | 31 | 23 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 |

| S31008 | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 7$ | 1.5~100 | 520 | 205 | 137 | 121 | 111 | 105 | 99 | 96 | 93 | 90 | 88 | 85 | 84 | 83 | 81 | 61 | 43 | 31 | 23 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 |

| S31252 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 655 | 310 | 207 | 207 | 203 | 190 | 179 | 172 | 167 | 165 | 163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S31252 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 655 | 310 | 207 | 167 | 151 | 141 | 133 | 127 | 124 | 122 | 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S31608 | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 7$ | 1.5~100 | 520 | 220 | 147 | 147 | 145 | 134 | 125 | 118 | 113 | 111 | 109 | 107 | 106 | 105 | 76 | 73 | 65 | 50 | 38 | 30 |  |  |  |  |

| S31608 | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 7$ | 1.5~100 | 520 | 220 | 147 | 117 | 107 | 99 | 93 | 87 | 84 | 82 | 81 | 79 | 79 | 78 | 76 | 73 | 65 | 50 | 38 | 30 |  |  |  |  |

| S31603 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 520 | 210 | 140 | 132 | 117 | 108 | 100 | 95 | 90 | 86 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S31603 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 520 | 210 | 140 | 98 | 87 | 80 | 74 | 70 | 67 | 64 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S31609 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 515 | 220 | 147 | 147 | 145 | 134 | 125 | 118 | 113 | 111 | 109 | 107 | 106 | 105 | 77 | 75 | 66 | 50 | 39 | 30 |  |  |  |  |

| S31609 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 515 | 220 | 147 | 117 | 107 | 99 | 93 | 87 | 84 | 82 | 81 | 79 | 78 | 78 | 77 | 75 | 66 | 50 | 39 | 30 |  |  |  |  |

| S31653 | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 7$ | 1.5~100 | 515 | 205 | 137 | 137 | 137 | 131 | 122 | 115 | 110 | 104 | 100 | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S31653 | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 7$ | 1.5~100 | 515 | 205 | 137 | 116 | 105 | 97 | 91 | 85 | 81 | 77 | 74 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S31658 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 550 | 240 | 160 | 160 | 160 | 160 | 155 | 148 | 140 | 135 | 130 | 126 | 124 | 122 | 84 | 80 | 65 | 51 |  |  |  |  |  |  |

| S31658 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 550 | 240 | 160 | 141 | 131 | 122 | 115 | 109 | 104 | 100 | 97 | 93 | 92 | 91 | 84 | 80 | 65 | 51 |  |  |  |  |  |  |

| S31668 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 520 | 205 | 137 | 137 | 137 | 134 | 125 | 118 | 113 | 111 | 109 | 107 | 106 | 105 | 76 | 73 | 65 | 50 | 38 | 30 |  |  |  |  |

| S31668 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 520 | 205 | 137 | 117 | 107 | 99 | 93 | 87 | 84 | 82 | 81 | 79 | 79 | 78 | 76 | 73 | 65 | 50 | 38 | 30 |  |  |  |  |

| S31708 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 520 | 205 | 137 | 137 | 137 | 134 | 125 | 118 | 113 | 111 | 109 | 107 | 106 | 105 | 76 | 73 | 65 | 50 | 38 | 30 |  |  |  |  |

| S31708 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 520 | 205 | 137 | 117 | 107 | 99 | 93 | 87 | 84 | 82 | 81 | 79 | 79 | 78 | 76 | 73 | 65 | 50 | 38 | 30 |  |  |  |  |

| S31703 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 520 | 205 | 137 | 137 | 137 | 134 | 125 | 118 | 113 | 111 | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S31703 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 520 | 205 | 137 | 117 | 107 | 99 | 93 | 87 | 84 | 82 | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 统一数字代号 | 钢板标准 | 厚度mm | 室温强度指标下限值 | 室温强度指标下限值 | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 统一数字代号 | 钢板标准 | 厚度mm | Rm\nMPa | R p0.2\nMPa | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 |

| S32168 | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 7$ | $1 . 5 \sim 1 0 0$ | 520 | 205 | 137 | 137 | 137 | 130 | 122 | 114 | 111 | 108 | 105 | 103 | 102 | 100 | 58 | 44 | 33 | 25 | 18 | 13 |  |  |  |  |

| S32168 | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 7$ | $1 . 5 \sim 1 0 0$ | 520 | 205 | 137 | 114 | 103 | 96 | 90 | 85 | 82 | 80 | 78 | 76 | 75 | 74 | 58 | 44 | 33 | 25 | 18 | 13 |  |  |  |  |

| S32169 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 515 | 205 | 137 | 137 | 137 | 137 | 135 | 128 | 122 | 119 | 115 | 113 | 112 | 111 | 78 | 59 | 46 | 37 | 29 | 23 |  |  |  |  |

| S32169 | GB/T 713.7 | 1.5~100 | 515 | 205 | 137 | 123 | 114 | 107 | 100 | 95 | 91 | 88 | 85 | 84 | 83 | 82 | 78 | 59 | 46 | 37 | 29 | 23 |  |  |  |  |

| S34778 | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 7$ | 1.5~100 | 515 | 205 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 135 | 131 | 127 | 125 | 125 | 123 | 120 | 77 | 58 | 40 | 30 | 23 | 16 |  |  |  |  |

| S34778 | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 7$ | 1.5~100 | 515 | 205 | 137 | 126 | 118 | 111 | 105 | 100 | 97 | 94 | 93 | 93 | 91 | 89 | 77 | 58 | 40 | 30 | 23 | 16 |  |  |  |  |

| S34779 | GB/T 713.7 | $1 . 5 \sim 1 0 0$ | 515 | 205 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 135 | 131 | 127 | 125 | 125 | 123 | 120 | 119 | 77 | 70 | 54 | 42 | 32 |  |  |  |  |

| S34779 | GB/T 713.7 | $1 . 5 \sim 1 0 0$ | 515 | 205 | 137 | 126 | 118 | 111 | 105 | 100 | 97 | 94 | 93 | 93 | 91 | 89 | 88 | 77 | 70 | 54 | 42 | 32 |  |  |  |  |

| S35656 | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 7$ | $1 . 5 \sim 1 0 0$ | 650 | 355 | 237 | 237 | 234 | 207 | 198 | 185 | 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S35656 | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 7$ | $1 . 5 \sim 1 0 0$ | 650 | 355 | 237 | 197 | 173 | 153 | 147 | 137 | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S39042 | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 7$ | $1 . 5 \sim 1 0 0$ | 490 | 220 | 147 | 147 | 147 | 147 | 144 | 131 | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S39042 | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 1 3 . 7$ | $1 . 5 \sim 1 0 0$ | 490 | 220 | 147 | 137 | 127 | 117 | 107 | 97 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 对于奥氏体型不锈钢钢板，同一统一数字代号钢板第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢板，同一统一数字代号钢板第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢板，同一统一数字代号钢板第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢板，同一统一数字代号钢板第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢板，同一统一数字代号钢板第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢板，同一统一数字代号钢板第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢板，同一统一数字代号钢板第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢板，同一统一数字代号钢板第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢板，同一统一数字代号钢板第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢板，同一统一数字代号钢板第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢板，同一统一数字代号钢板第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢板，同一统一数字代号钢板第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢板，同一统一数字代号钢板第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢板，同一统一数字代号钢板第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢板，同一统一数字代号钢板第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢板，同一统一数字代号钢板第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢板，同一统一数字代号钢板第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢板，同一统一数字代号钢板第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢板，同一统一数字代号钢板第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢板，同一统一数字代号钢板第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢板，同一统一数字代号钢板第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢板，同一统一数字代号钢板第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢板，同一统一数字代号钢板第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢板，同一统一数字代号钢板第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢板，同一统一数字代号钢板第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢板，同一统一数字代号钢板第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢板，同一统一数字代号钢板第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 |

C0

表C.3非合金钢和合金钢钢管许用应力

| 牌号 | 钢管标准 | 使用状态 | 壁厚mm | 室温强度指标下限值 | 室温强度指标下限值 | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 牌号 | 钢管标准 | 使用状态 | 壁厚mm | $R _ { \mathrm { m } }$\nMPa | $R _ { \mathrm { e L } }$\nMPa | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |

| 10 | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 8 1 6 3$ | 热轧、冷拔 | $\leqslant 1 6$ | 335 | 205 | 124 | 121 | 115 | 108 | 98 | 89 | 82 | 75 | 70 | 61 | 41 |  |  |  |  |  |

| 20 | GB/T 8163 | 热轧、冷拔 | ≤16 | 410 | 245 | 152 | 147 | 140 | 131 | 117 | 108 | 98 | 88 | 83 | 61 | 41 |  |  |  |  |  |

| Q345D | GB/T 8163 | 正火 | $\leqslant 1 6$ | 470 | 345 | 174 | 174 | 174 | 174 | 167 | 153 | 143 | 125 | 93 | 66 | 43 |  |  |  |  |  |

| 10 | GB/T 6479 | 正火 | $\leqslant 1 6$ | 335 | 205 | 124 | 121 | 115 | 108 | 98 | 89 | 82 | 75 | 70 | 61 | 41 |  |  |  |  |  |

| 10 | GB/T 6479 | 正火 | $> 1 6 \sim 4 0$ | 335 | 195 | 124 | 117 | 111 | 105 | 95 | 85 | 79 | 73 | 67 | 61 | 41 |  |  |  |  |  |

| 10 | GB/T 9948 | 正火 | $\leqslant 6 0$ | 335 | 205 | 124 | 121 | 115 | 108 | 98 | 89 | 82 | 75 | 70 | 61 | 41 |  |  |  |  |  |

| 20 | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 6 4 7 9$ | 正火 | $\leqslant 1 6$ | 410 | 245 | 152 | 147 | 140 | 131 | 117 | 108 | 98 | 88 | 83 | 61 | 41 |  |  |  |  |  |

| 20 | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 6 4 7 9$ | 正火 | $> 1 6 \sim 4 0$ | 410 | 235 | 152 | 140 | 133 | 124 | 111 | 102 | 93 | 83 | 78 | 61 | 41 |  |  |  |  |  |

| 20 | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 6 4 7 9$ | 正火 | >40~80 | 410 | 225 | 150 | 133 | 127 | 117 | 105 | 97 | 88 | 79 | 74 | 61 | 41 |  |  |  |  |  |

| 20 | GB/T 9948 | 正火 | $\leqslant 8 0$ | 410 | 245 | 152 | 147 | 140 | 131 | 117 | 108 | 98 | 88 | 83 | 61 | 41 |  |  |  |  |  |

| Q345D\nQ345E | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 6 4 7 9$ | 正火 | $\leqslant 1 6$ | 490 | 345 | 181 | 181 | 181 | 180 | 167 | 153 | 143 | 125 | 93 | 66 | 43 |  |  |  |  |  |

| Q345D\nQ345E | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 6 4 7 9$ | 正火 | $> 1 6 \sim 4 0$ | 490 | 335 | 181 | 181 | 181 | 177 | 160 | 147 | 137 | 125 | 93 | 66 | 43 |  |  |  |  |  |

| Q345D\nQ345E | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 6 4 7 9$ | 正火 | $> 4 0 \sim 8 0$ | 490 | 325 | 181 | 181 | 180 | 170 | 153 | 140 | 130 | 120 | 93 | 66 | 43 |  |  |  |  |  |

| 12CrMo | GB/T 6479 | 正火加回火 | ≤16 | 410 | 205 | 137 | 121 | 115 | 108 | 101 | 95 | 88 | 82 | 80 | 79 | 77 | 74 | 50 |  |  |  |

| 12CrMo | GB/T 6479 | 正火加回火 | >16~40 | 410 | 195 | 130 | 117 | 111 | 105 | 98 | 91 | 85 | 79 | 77 | 75 | 74 | 72 | 50 |  |  |  |

| 12CrMo | GB/T 9948 | 正火加回火 | $\leqslant 6 0$ | 410 | 205 | 137 | 121 | 115 | 108 | 101 | 95 | 88 | 82 | 80 | 79 | 77 | 74 | 50 |  |  |  |

| 15CrMo | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 6 4 7 9$ | 正火加回火 | $\leqslant 1 6$ | 440 | 235 | 157 | 140 | 131 | 124 | 117 | 108 | 101 | 95 | 93 | 91 | 90 | 88 | 58 | 37 |  |  |

| 15CrMo | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 6 4 7 9$ | 正火加回火 | >16~40 | 440 | 225 | 150 | 133 | 124 | 117 | 111 | 103 | 97 | 91 | 89 | 87 | 86 | 85 | 58 | 37 |  |  |

| 15CrMo | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 6 4 7 9$ | 正火加回火 | $> 4 0 \sim 6 0$ | 440 | 215 | 143 | 127 | 117 | 111 | 105 | 97 | 92 | 87 | 85 | 84 | 83 | 81 | 58 | 37 |  |  |

| 15CrMo | GB/T 9948 | 正火加回火 | $\leqslant 8 0$ | 440 | 235 | 157 | 140 | 131 | 124 | 117 | 108 | 101 | 95 | 93 | 91 | 90 | 88 | 58 | 37 |  |  |

| 牌号 | 钢管标准 | 使用状态 | 壁厚mm | 室温强度指标下限值 | 室温强度指标下限值 | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 牌号 | 钢管标准 | 使用状态 | 壁厚mm | $R _ { \mathrm { m } }$\nMPa | $R _ { \mathrm { e L } }$\nMPa | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |

| 12Cr1MoV | GB/T 9948 | 正火加回火 | $\leqslant 8 0$ | 470 | 255 | 170 | 153 | 143 | 133 | 127 | 117 | 111 | 105 | 102 | 100 | 97 | 95 | 82 | 59 | 41 |  |

| 12Cr2Mo | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 6 4 7 9$ | 正火加回火 | $\leqslant 6 0$ | 450 | 280 | 167 | 167 | 163 | 157 | 153 | 150 | 147 | 143 | 140 | 137 | 128 | 89 | 64 | 45 | 30 |  |

| 12Cr2Mo | GB/T 9948 | 正火加回火 | $\leqslant 8 0$ | 450 | 280 | 167 | 167 | 163 | 157 | 153 | 150 | 147 | 143 | 140 | 137 | 128 | 89 | 64 | 45 | 30 |  |

| 12Cr5Mo | GB/T 6479 | 退火 | $\leqslant 1 6$ | 390 | 195 | 130 | 117 | 111 | 108 | 105 | 101 | 98 | 95 | 93 | 91 | 83 | 62 | 46 | 35 | 26 | 18 |

| 12Cr5Mo | GB/T 6479 | 退火 | $> 1 6 \sim 4 0$ | 405 | 195 | 130 | 111 | 105 | 101 | 98 | 95 | 91 | 88 | 86 | 85 | 82 | 62 | 46 | 35 | 26 | 18 |

| 12Cr5MoI | GB/T 9948 | 退火 | $\leqslant 6 0$ | 415 | 205 | 137 | 117 | 111 | 108 | 105 | 101 | 98 | 95 | 93 | 91 | 83 | 62 | 46 | 35 | 26 | 18 |

| $0 8 \mathrm { C r } 2 \mathrm { A l M o }$ | 本文件附录A | 正火 | $\leqslant 1 6$ | 400 | 250 | 148 | 148 | 140 | 130 | 123 | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| $0 9 \mathrm { C r C u S b }$ | 本文件附录A | 正火 | $\leqslant 1 6$ | 390 | 245 | 144 | 144 | 137 | 127 | 120 | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 16MnD | $\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 9 . 4$ | 正火 | $\leqslant 1 6$ | 490 | 325 | 181 | 181 | 181 | 170 | 153 | 140 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 09MnD | $\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 9 . 4$ | 正火 | $\leqslant 1 6$ | 420 | 270 | 156 | 156 | 150 | 143 | 130 | 120 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 09MnNiD | NB/T 47019.4 | 正火 | ≤16 | 440 | 280 | 163 | 163 | 157 | 150 | 143 | 137 | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 08Ni3MoD | NB/T 47019.4 | 正火 | $\leqslant 1 6$ | 450 | 260 | 167 | 157 | 153 | 147 | 140 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 |

C

9B

| 统一数字代号 | 钢管标准 | 壁厚mm | 室温强度指标下限值 | 室温强度指标下限值 | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的许用应力MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的许用应力MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的许用应力MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的许用应力MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的许用应力MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的许用应力MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的许用应力MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的许用应力MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的许用应力MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的许用应力MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的许用应力MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的许用应力MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的许用应力MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的许用应力MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的许用应力MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的许用应力MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的许用应力MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的许用应力MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的许用应力MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的许用应力MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的许用应力MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的许用应力MPa | 其他 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 统一数字代号 | 钢管标准 | 壁厚mm | $R _ { \mathrm { m } }$\n$\mathrm { M P a }$ | $R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$\nMPa | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 其他 |

| S11348 | GB/T14976 | $\leqslant 3 0$ | 415 | 170 | 113 | 104 | 101 | 100 | 99 | 97 | 95 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S11972 | GB/T14976 | $\leqslant 3 0$ | 415 | 275 | 154 | 154 | 149 | 142 | 136 | 131 | 125 | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S41008 | GB/T 13296 | $\leqslant 3 0$ | 410 | 210 | 137 | 126 | 123 | 120 | 119 | 117 | 112 | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S41008 | GB/T 14976 | $\leqslant 3 0$ | 410 | 210 | 137 | 126 | 123 | 120 | 119 | 117 | 112 | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S30408 | GB/T 13296 | ≤40 | 520 | 205 | 137 | 137 | 137 | 130 | 122 | 114 | 111 | 107 | 103 | 100 | 98 | 95 | 67 | 62 | 52 | 42 | 32 | 27 |  |  |  |  |  |

| S30408 | GB/T 14976 | ≤30 | 520 | 205 | 137 | 114 | 103 | 96 | 90 | 85 | 82 | 79 | 76 | 74 | 73 | 71 | 67 | 62 | 52 | 42 | 32 | 27 |  |  |  |  |  |

| S30403 | GB/T 13296 | ≤40 | 480 | 175 | 117 | 117 | 117 | 110 | 103 | 98 | 94 | 91 | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S30403 | GB/T 14976 | $\leqslant 3 0$ | 480 | 175 | 117 | 98 | 87 | 81 | 76 | 73 | 69 | 67 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S30409 | GB/T 13296 | $\leqslant 4 0$ | 520 | 205 | 137 | 137 | 137 | 130 | 122 | 114 | 111 | 107 | 103 | 100 | 98 | 95 | 67 | 62 | 52 | 42 | 32 | 27 |  |  |  |  |  |

| S30409 | GB/T 13296 | $\leqslant 4 0$ | 520 | 205 | 137 | 114 | 103 | 96 | 90 | 85 | 82 | 79 | 76 | 74 | 73 | 71 | 67 | 62 | 52 | 42 | 32 | 27 |  |  |  |  |  |

| S30458 | GB/T 13296 | $\leqslant 4 0$ | 550 | 240 | 160 | 160 | 155 | 141 | 131 | 125 | 121 | 117 | 113 | 108 | 104 | 98 | 71 | 69 | 52 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |

| S30458 | GB/T 14976 | ≤30 | 550 | 240 | 160 | 129 | 115 | 105 | 97 | 93 | 89 | 87 | 83 | 80 | 77 | 73 | 71 | 69 | 52 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |

| S30453 | GB/T 13296 | $\leqslant 4 0$ | 515 | 205 | 137 | 137 | 137 | 130 | 121 | 116 | 111 | 106 | 103 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S30453 | GB/T 14976 | ≤30 | 515 | 205 | 137 | 113 | 103 | 96 | 90 | 86 | 82 | 79 | 76 | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S30478 | GB/T 14976 | $\leqslant 3 0$ | 585 | 275 | 183 | 183 | 158 | 141 | 131 | 125 | 121 | 117 | 113 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S30478 | GB/T 14976 | $\leqslant 3 0$ | 585 | 275 | 183 | 137 | 117 | 105 | 97 | 93 | 89 | 87 | 83 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S30908 | GB/T 13296 | $\leqslant 4 0$ | 520 | 205 | 137 | 137 | 137 | 137 | 135 | 130 | 127 | 124 | 121 | 117 | 79 | 59 | 44 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S30908 | GB/T 14976 | ≤30 | 520 | 205 | 137 | 119 | 111 | 105 | 100 | 97 | 94 | 92 | 89 | 87 | 79 | 59 | 44 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S31008 | GB/T 13296 | $\leqslant 4 0$ | 520 | 205 | 137 | 137 | 137 | 137 | 134 | 130 | 125 | 122 | 119 | 115 | 114 | 112 | 109 | 61 | 43 | 31 | 23 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 |  |

| S31008 | GB/T 14976 | $\leqslant 3 0$ | 520 | 205 | 137 | 121 | 111 | 105 | 99 | 96 | 93 | 90 | 88 | 85 | 84 | 83 | 81 | 61 | 43 | 31 | 23 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 |  |

| 统一数字代号 | 钢管标准 | 壁厚mm | 室温强度指标下限值 | 室温强度指标下限值 | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 其 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 统一数字代号 | 钢管标准 | 壁厚mm | $R _ { \mathrm { m } }$\n$\mathrm { M P a }$ | $R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$\n$\mathrm { M P a }$ | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 其 |

| S31608 | GB/T 13296 | $\leqslant 4 0$ | 520 | 205 | 137 | 137 | 137 | 134 | 125 | 118 | 113 | 111 | 109 | 107 | 106 | 105 | 76 | 73 | 65 | 50 | 38 | 30 |  |  |  |  |  |

| S31608 | GB/T 14976 | ≤30 | 520 | 205 | 137 | 117 | 107 | 99 | 93 | 87 | 84 | 82 | 81 | 79 | 79 | 78 | 76 | 73 | 65 | 50 | 38 | 30 |  |  |  |  |  |

| S31603 | GB/T 13296 | ≤40 | 480 | 175 | 117 | 117 | 117 | 108 | 100 | 95 | 90 | 86 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S31603 | GB/T 14976 | ≤30 | 480 | 175 | 117 | 98 | 87 | 80 | 74 | 70 | 67 | 64 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S31609 | GB/T 13296 | ≤40 | 515 | 205 | 137 | 137 | 137 | 134 | 125 | 118 | 113 | 111 | 109 | 107 | 106 | 105 | 77 | 75 | 65 | 50 | 38 | 30 |  |  |  |  |  |

| S31609 | GB/T 14976 | ≤30 | 515 | 205 | 137 | 117 | 107 | 99 | 93 | 87 | 84 | 82 | 81 | 79 | 78 | 78 | 77 | 75 | 65 | 50 | 38 | 30 |  |  |  |  |  |

| S31653 | GB/T 13296 | $\leqslant 4 0$ | 515 | 205 | 137 | 137 | 137 | 131 | 122 | 115 | 110 | 104 | 100 | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S31653 | GB/T 14976 | ≤30 | 515 | 205 | 137 | 116 | 105 | 97 | 91 | 85 | 81 | 77 | 74 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S31658 | GB/T 13296 | ≤40 | 550 | 275 | 160 | 160 | 160 | 160 | 155 | 148 | 140 | 135 | 130 | 126 | 124 | 122 | 84 | 80 | 65 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |

| S31658 | GB/T 14976 | ≤30 | 550 | 275 | 160 | 141 | 131 | 122 | 115 | 109 | 104 | 100 | 97 | 93 | 92 | 91 | 84 | 80 | 65 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |

| S31668 | GB/T 13296 | ≤40 | 530 | 205 | 137 | 137 | 137 | 134 | 125 | 118 | 113 | 111 | 109 | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S31668 | GB/T 14976 | ≤30 | 530 | 205 | 137 | 117 | 107 | 99 | 93 | 87 | 84 | 82 | 81 | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S39042 | GB/T13296 | $\leqslant 4 0$ | 490 | 220 | 147 | 147 | 147 | 147 | 144 | 131 | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S39042 | GB/T13296 | $\leqslant 4 0$ | 490 | 220 | 147 | 137 | 127 | 117 | 107 | 97 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S31703 | GB/T 13296 | ≤40 | 480 | 175 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 113 | 111 | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S31703 | GB/T 14976 | $\leqslant 3 0$ | 480 | 175 | 117 | 117 | 107 | 99 | 93 | 87 | 84 | 82 | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S31708 | GB/T 13296 | ≤40 | 520 | 205 | 137 | 137 | 137 | 134 | 125 | 118 | 113 | 111 | 109 | 107 | 106 | 105 | 76 | 73 | 65 | 50 | 38 | 30 |  |  |  |  |  |

| S31708 | GB/T 14976 | ≤30 | 520 | 205 | 137 | 117 | 107 | 99 | 93 | 87 | 84 | 82 | 81 | 79 | 78 | 78 | 76 | 73 | 65 | 50 | 38 | 30 |  |  |  |  |  |

| S32168 | GB/T 13296 | ≤40 | 520 | 205 | 137 | 137 | 137 | 130 | 122 | 114 | 111 | 108 | 105 | 103 | 101 | 100 | 58 | 44 | 33 | 25 | 18 | 13 |  |  |  |  |  |

| S32168 | GB/T 14976 | ≤30 | 520 | 205 | 137 | 114 | 103 | 96 | 90 | 85 | 82 | 80 | 78 | 76 | 75 | 74 | 58 | 44 | 33 | 25 | 18 | 13 |  |  |  |  |  |

C

表C.4高合金钢钢管许用应力（续）

| 统一数字代号 | 钢管标准 | 壁厚mm | 室温强度指标下限值 | 室温强度指标下限值 | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 其 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 统一数字代号 | 钢管标准 | 壁厚mm | $R _ { \mathrm { m } }$\nMPa | $R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$\nMPa | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 其 |

| S32169 | GB/T 13296 | $\leqslant 4 0$ | 520 | 205 | 137 | 137 | 137 | 137 | 135 | 128 | 122 | 119 | 115 | 113 | 112 | 111 | 78 | 59 | 46 | 37 | 29 | 23 |  |  |  |  |  |

| S32169 | GB/T 14976 | $\leqslant 3 0$ | 520 | 205 | 137 | 123 | 114 |  |  | 95 | 91 | 88 | 85 | 84 | 83 | 82 | 78 | 59 | 46 | 37 | 29 | 23 |  |  |  |  |  |

| S34778 | GB/T 13296 | $\leqslant 4 0$ | 520 | 205 | 137 | 137 | 137 | 137 |  | 135 | 131 | 127 | 125 | 125 | 123 | 120 | 77 | 58 | 40 | 30 | 23 | 16 |  |  |  |  |  |

| S34778 | GB/T 14976 | ≤30 | 520 | 205 | 137 | 126 | 118 | 111 | 105 | 100 | 97 | 94 | 93 | 93 | 91 | 89 | 77 | 58 | 40 | 30 | 23 | 16 |  |  |  |  |  |

| S34779 | GB/T 13296 | ≤40 | 520 | 205 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 135 | 131 | 127 | 125 | 125 | 123 | 120 | 112 | 77 | 70 | 54 | 42 | 32 |  |  |  |  |  |

| S34779 | GB/T 14976 | ≤30 | 520 | 205 | 137 | 126 | 118 | 111 | 105 | 100 | 97 | 94 | 93 | 93 | 91 | 89 | 88 | 77 | 70 | 54 | 42 | 32 |  |  |  |  |  |

| S21953 | GB/T 21833.1\nGB/T 21833.2 | ≤30 | 630 | 440 | 233 | 233 | 223 | 217 | 210 | 203 | 197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S22253 | GB/T 21833.1\nGB/T 21833.2 | $\leqslant 3 0$ | 620 | 450 | 230 | 230 | 230 | 230 | 223 | 217 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S22053 | GB/T 21833.1\nGB/T 21833.2 | ≤30 | 620 | 450 | 230 | 230 | 230 | 230 | 223 | 217 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S23043 | GB/T 21833.1\nGB/T 21833.2 | $\leqslant 3 0$ | 600 | 400 | 222 | 222 | 210 | 203 | 200 | 197 | 187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S25554 | GB/T 21833.1\nGB/T 21833.2 | ≤30 | 760 | 550 | 281 | 281 | 281 | 277 | 270 | 267 | 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S25073 | GB/T 21833.1\nGB/T 21833.2 | ≤30 | 800 | 550 | 296 | 296 | 296 | 280 | 267 | 263 | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S11348 | GB/T 12771 | $\leqslant 2 8$ | 415 | 170 | 96 | 88 | 86 | 85 | 84 | 82 | 81 | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S11972 | GB/T12771 | ≤28 | 415 | 275 | 131 | 131 | 127 | 121 | 116 | 111 | 106 | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 统一数字代号 | 钢管标准 | 壁厚mm | 室温强度指标下限值 | 室温强度指标下限值 | 在下列温度（℃）下的许用应力 | 在下列温度（℃）下的许用应力 | 在下列温度（℃）下的许用应力 | 在下列温度（℃）下的许用应力 | 在下列温度（℃）下的许用应力 | 在下列温度（℃）下的许用应力 | 在下列温度（℃）下的许用应力 | 在下列温度（℃）下的许用应力 | 在下列温度（℃）下的许用应力 | 在下列温度（℃）下的许用应力 | 在下列温度（℃）下的许用应力 | 在下列温度（℃）下的许用应力 | 在下列温度（℃）下的许用应力 | 在下列温度（℃）下的许用应力 | 在下列温度（℃）下的许用应力 | 在下列温度（℃）下的许用应力 | 在下列温度（℃）下的许用应力 | 在下列温度（℃）下的许用应力 | 在下列温度（℃）下的许用应力 | 在下列温度（℃）下的许用应力 | 在下列温度（℃）下的许用应力 | 在下列温度（℃）下的许用应力 | 其 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 统一数字代号 | 钢管标准 | 壁厚mm | $R _ { \mathrm { m } }$\nMPa | $R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$\nMPa | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 其 |

| S30408 | GB/T 12771 | $\leqslant 2 8$ | 515 | 205 | 116 | 116 | 116 | 111 | 104 | 97 | 94 | 91 | 87 | 85 | 83 | 81 | 55 | 53 | 44 | 36 | 27 | 23 |  |  |  |  |  |

| S30408 | GB/T 24593 | $\leqslant 8$ | 515 | 205 | 116 | 97 | 88 | 82 | 77 | 72 | 70 | 67 | 65 | 63 | 62 | 60 | 55 | 53 | 44 | 36 | 27 | 23 |  |  |  |  |  |

| S30403 | GB/T 12771 | ≤28 | 480 | 175 | 99 | 99 | 99 | 94 | 88 | 83 | 80 | 77 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S30403 | GB/T 24593 | $\leqslant 8$ | 480 | 175 | 99 | 83 | 74 | 69 | 65 | 62 | 59 | 57 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S30409 | GB/T 12771 | $\leqslant 2 8$ | 515 | 205 | 116 | 116 | 116 | 111 | 104 | 97 | 94 | 91 | 87 | 85 | 83 | 81 | 55 | 53 | 44 | 36 | 27 | 23 |  |  |  |  |  |

| S30409 | GB/T 24593 | $\leqslant 8$ | 515 | 205 | 116 | 97 | 88 | 82 | 77 | 72 | 70 | 67 | 65 | 63 | 62 | 60 | 55 | 53 | 44 | 36 | 27 | 23 |  |  |  |  |  |

| S30458 | GB/T 12771 | $\leqslant 2 8$ | 550 | 240 | 136 | 136 | 132 | 120 | 111 | 106 | 103 | 99 | 96 | 92 | 88 | 83 | 60 | 59 | 44 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |

| S30458 | GB/T 24593 | $\leqslant 8$ | 550 | 240 | 136 | 110 | 98 | 89 | 82 | 79 | 76 | 74 | 71 | 68 | 65 | 62 | 60 | 59 | 44 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |

| S30453 | GB/T 12771 | ≤28 | 515 | 205 | 116 | 116 | 116 | 111 | 103 | 99 | 94 | 90 | 88 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S30453 | GB/T 24593 | ≤8 | 515 | 205 | 116 | 96 | 88 | 82 | 77 | 73 | 70 | 67 | 65 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S30908 | GB/T 12771 | ≤28 | 515 | 205 | 116 | 116 | 116 | 116 | 115 | 111 | 108 | 105 | 103 | 99 | 67 | 50 | 37 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S30908 | GB/T 24593 | ≤8 | 515 | 205 | 116 | 101 | 94 | 89 | 85 | 82 | 80 | 78 | 76 | 74 | 67 | 50 | 37 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S31008 | GB/T 12771 | $\leqslant 2 8$ | 515 | 205 | 116 | 116 | 116 | 116 | 114 | 111 | 106 | 104 | 101 | 98 | 97 | 95 | 93 | 52 | 36 | 26 | 20 | 16 | 13 | 10 | 9 | 7 |  |

| S31008 | GB/T 24593 | $\leqslant 8$ | 515 | 205 | 116 | 103 | 94 | 89 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 71 | 70 | 69 | 52 | 36 | 26 | 20 | 16 | 13 | 10 | 9 | 7 |  |

| S31608 | GB/T 12771 | ≤28 | 515 | 205 | 116 | 116 | 116 | 114 | 107 | 100 | 96 | 94 | 93 | 91 | 90 | 89 | 65 | 62 | 55 | 43 | 32 | 26 |  |  |  |  |  |

| S31608 | GB/T 24593 | $\leqslant 8$ | 515 | 205 | 116 | 99 | 91 | 84 | 79 | 74 | 71 | 70 | 69 | 67 | 67 | 66 | 65 | 62 | 55 | 43 | 32 | 26 |  |  |  |  |  |

| S31603 | GB/T 12771 | ≤28 | 480 | 175 | 99 | 99 | 99 | 92 | 85 | 81 | 77 | 73 | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S31603 | GB/T 24593 | $\leqslant 8$ | 480 | 175 | 99 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 54 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S31609 | GB/T 12771 | $\leqslant 2 8$ | 515 | 205 | 116 | 116 | 116 | 114 | 106 | 100 | 96 | 94 | 93 | 91 | 90 | 89 | 65 | 64 | 55 | 43 | 32 | 26 |  |  |  |  |  |

| S31609 | GB/T 12771 | $\leqslant 2 8$ | 515 | 205 | 116 | 99 | 91 | 84 | 79 | 74 | 71 | 70 | 69 | 67 | 66 | 66 | 65 | 64 | 55 | 43 | 32 | 26 |  |  |  |  |  |

9B

| 统一数字代号 | 钢管标准 | 壁厚mm | 室温强度指标下限值 | 室温强度指标下限值 | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 其 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 统一数字代号 | 钢管标准 | 壁厚mm | $R _ { \mathrm { m } }$\nMPa | $R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$\nMPa | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 其 |

| S31653 | GB/T 12771 | $\leqslant 2 8$ | 515 | 205 | 116 | 116 | 116 | 111 | 104 | 98 | 94 | 88 | 85 | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S31653 | GB/T 24593 | $\leqslant 8$ | 515 | 205 | 116 | 99 | 89 | 82 | 77 | 72 | 69 | 65 | 63 | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S31658 | GB/T 12771 | $\leqslant 2 8$ | 550 | 240 | 136 | 136 | 136 | 136 | 132 | 126 | 119 | 115 | 111 | 107 | 105 | 104 | 71 | 68 | 55 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |

| S31658 | GB/T 24593 | ≤8 | 550 | 240 | 136 | 119 | 111 | 104 | 98 | 93 | 88 | 85 | 82 | 79 | 78 | 77 | 71 | 68 | 55 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |

| S31668 | GB/T 12771 | ≤28 | 515 | 205 | 116 | 116 | 116 | 114 | 106 | 100 | 96 | 94 | 93 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S31668 | GB/T 24593 | ≤8 | 515 | 205 | 116 | 99 | 91 | 84 | 79 | 74 | 71 | 70 | 69 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S31782 | GB/T 12771 | ≤28 | 490 | 220 | 125 | 125 | 125 | 125 | 122 | 111 | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S31782 | GB/T 24593 | $\leqslant 8$ | 490 | 220 | 125 | 116 | 108 | 99 | 91 | 82 | 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S32168 | GB/T 12771 | $\leqslant 2 8$ | 515 | 205 | 116 | 116 | 116 | 111 | 104 | 97 | 94 | 92 | 89 | 88 | 86 | 85 | 49 | 37 | 28 | 21 | 15 | 11 |  |  |  |  |  |

| S32168 | GB/T 24593 | $\leqslant 8$ | 515 | 205 | 116 | 97 | 88 | 82 | 77 | 72 | 70 | 68 | 66 | 65 | 64 | 63 | 49 | 37 | 28 | 21 | 15 | 11 |  |  |  |  |  |

| S32169 | GB/T 12771 | $\leqslant 2 8$ | 515 | 205 | 116 | 116 | 116 | 116 | 115 | 109 | 104 | 101 | 98 | 96 | 95 | 94 | 66 | 49 | 39 | 31 | 25 | 20 |  |  |  |  |  |

| S32169 | GB/T 12771 | $\leqslant 2 8$ | 515 | 205 | 116 | 105 | 97 | 91 | 85 | 81 | 77 | 75 | 72 | 71 | 71 | 70 | 66 | 49 | 39 | 31 | 25 | 20 |  |  |  |  |  |

| S34778 | GB/T 12771 | $\leqslant 2 8$ | 515 | 205 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 115 | 111 | 108 | 106 | 106 | 105 | 102 | 65 | 49 | 34 | 26 | 20 | 14 |  |  |  |  |  |

| S34778 | GB/T 24593 | ≤8 | 515 | 205 | 116 | 107 | 100 | 94 | 89 | 85 | 82 | 80 | 79 | 79 | 77 | 76 | 65 | 49 | 34 | 26 | 20 | 14 |  |  |  |  |  |

| S34779 | GB/T 12771 | ≤28 | 515 | 205 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 115 | 111 | 108 | 106 | 106 | 105 | 102 | 95 | 65 | 60 | 46 | 36 | 27 |  |  |  |  |  |

| S34779 | GB/T 24593 | ≤8 | 515 | 205 | 116 | 107 | 100 | 94 | 89 | 85 | 82 | 80 | 79 | 79 | 77 | 76 | 75 | 65 | 60 | 46 | 36 | 27 |  |  |  |  |  |

| S21953 | GB/T 21832.1\nGB/T 21832.2 | $\leqslant 8$ | 630 | 440 | 198 | 198 | 190 | 184 | 179 | 173 | 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S22253 | GB/T 21832.1\nGB/T 21832.2 | $\leqslant 8$ | 620 | 450 | 196 | 196 | 196 | 196 | 190 | 184 | 179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | < |

| 统一数字代号 | 钢管标准 | 壁厚mm | 室温强度指标下限值 | 室温强度指标下限值 | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 其 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 统一数字代号 | 钢管标准 | 壁厚mm | $R _ { \mathrm { m } }$\nMPa | $R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$\nMPa | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 其 |

| S22053 | GB/T 21832.1\nGB/T 21832.2 | $\leqslant 8$ | 655 | 485 | 196 | 196 | 196 | 196 | 190 | 184 | 179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S23043 | GB/T 21832.1\nGB/T 21832.2 | $\leqslant 8$ | 600 | 400 | 189 | 189 | 179 | 173 | 170 | 167 | 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S25554 | GB/T 21832.1\nGB/T 21832.2 | $\leqslant 8$ | 760 | 550 | 239 | 239 | 239 | 238 | 227 | 218 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S25073 | GB/T 21832.1\nGB/T 21832.2 | $\leqslant 8$ | 800 | 550 | 252 | 252 | 252 | 238 | 227 | 218 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 对于奥氏体型不锈钢钢管，同一统一数字代号钢管第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形的钢管注1：“○”代表该行许用应力已乘以焊接接头系数0.85。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢管，同一统一数字代号钢管第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形的钢管注1：“○”代表该行许用应力已乘以焊接接头系数0.85。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢管，同一统一数字代号钢管第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形的钢管注1：“○”代表该行许用应力已乘以焊接接头系数0.85。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢管，同一统一数字代号钢管第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形的钢管注1：“○”代表该行许用应力已乘以焊接接头系数0.85。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢管，同一统一数字代号钢管第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形的钢管注1：“○”代表该行许用应力已乘以焊接接头系数0.85。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢管，同一统一数字代号钢管第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形的钢管注1：“○”代表该行许用应力已乘以焊接接头系数0.85。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢管，同一统一数字代号钢管第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形的钢管注1：“○”代表该行许用应力已乘以焊接接头系数0.85。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢管，同一统一数字代号钢管第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形的钢管注1：“○”代表该行许用应力已乘以焊接接头系数0.85。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢管，同一统一数字代号钢管第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形的钢管注1：“○”代表该行许用应力已乘以焊接接头系数0.85。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢管，同一统一数字代号钢管第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形的钢管注1：“○”代表该行许用应力已乘以焊接接头系数0.85。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢管，同一统一数字代号钢管第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形的钢管注1：“○”代表该行许用应力已乘以焊接接头系数0.85。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢管，同一统一数字代号钢管第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形的钢管注1：“○”代表该行许用应力已乘以焊接接头系数0.85。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢管，同一统一数字代号钢管第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形的钢管注1：“○”代表该行许用应力已乘以焊接接头系数0.85。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢管，同一统一数字代号钢管第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形的钢管注1：“○”代表该行许用应力已乘以焊接接头系数0.85。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢管，同一统一数字代号钢管第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形的钢管注1：“○”代表该行许用应力已乘以焊接接头系数0.85。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢管，同一统一数字代号钢管第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形的钢管注1：“○”代表该行许用应力已乘以焊接接头系数0.85。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢管，同一统一数字代号钢管第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形的钢管注1：“○”代表该行许用应力已乘以焊接接头系数0.85。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢管，同一统一数字代号钢管第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形的钢管注1：“○”代表该行许用应力已乘以焊接接头系数0.85。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢管，同一统一数字代号钢管第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形的钢管注1：“○”代表该行许用应力已乘以焊接接头系数0.85。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢管，同一统一数字代号钢管第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形的钢管注1：“○”代表该行许用应力已乘以焊接接头系数0.85。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢管，同一统一数字代号钢管第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形的钢管注1：“○”代表该行许用应力已乘以焊接接头系数0.85。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢管，同一统一数字代号钢管第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形的钢管注1：“○”代表该行许用应力已乘以焊接接头系数0.85。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢管，同一统一数字代号钢管第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形的钢管注1：“○”代表该行许用应力已乘以焊接接头系数0.85。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢管，同一统一数字代号钢管第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形的钢管注1：“○”代表该行许用应力已乘以焊接接头系数0.85。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢管，同一统一数字代号钢管第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形的钢管注1：“○”代表该行许用应力已乘以焊接接头系数0.85。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢管，同一统一数字代号钢管第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形的钢管注1：“○”代表该行许用应力已乘以焊接接头系数0.85。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢管，同一统一数字代号钢管第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形的钢管注1：“○”代表该行许用应力已乘以焊接接头系数0.85。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢钢管，同一统一数字代号钢管第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形的钢管注1：“○”代表该行许用应力已乘以焊接接头系数0.85。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 |

表C.5非合金钢和合金钢锻件许用应力

| 牌号 | 钢锻件标准 | 使用状态 | 公称厚度mm | 室温强度指标下限值 | 室温强度指标下限值 | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 其 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 牌号 | 钢锻件标准 | 使用状态 | 公称厚度mm | $R _ { \mathrm { m } }$\nMPa | $R _ { \mathrm { e L } }$\nMPa | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |  | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 其 |

| 20 | NB/T 47008 | 正火、正火加回火 | $\leqslant 1 0 0$ | 410 | 235 | 152 | 140 | 133 | 124 | 111 | 102 | 93 | 86 | 83 | 61 | 41 |  |  |  |  |  |  |

| 20 | NB/T 47008 | 正火、正火加回火 | $> 1 0 0 \sim 2 0 0$ | 400 | 225 | 148 | 133 | 127 | 119 | 107 | 98 | 89 | 82 | 80 | 61 | 41 |  |  |  |  |  |  |

| 20 | NB/T 47008 | 正火、正火加回火 | $> 2 0 0 \sim 3 0 0$ | 380 | 205 | 137 | 123 | 117 | 109 | 98 | 90 | 82 | 75 | 73 | 61 | 41 |  |  |  |  |  |  |

C

C

| 牌号 | 钢锻件标准 | 使用状态 | 公称厚度mm | 室温强度指标下限值 | 室温强度指标下限值 | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 其 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 牌号 | 钢锻件标准 | 使用状态 | 公称厚度mm | $R _ { \mathrm { m } }$\nMPa | $R _ { \mathrm { c L } }$\nMPa | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 其 |

| 35 | $\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 0 8$ | 正火、正火加回火 | $\leqslant 1 0 0$ | 510 | 265 | 177 | 157 | 150 | 137 | 124 | 115 | 105 | 98 | 85 | 61 | 41 |  |  |  |  |  |  |

| 35 | $\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 0 8$ | 正火、正火加回火 | $> 1 0 0 \sim 3 0 0$ | 490 | 245 | 163 | 150 | 143 | 133 | 121 | 111 | 101 | 95 | 85 | 61 | 41 |  |  |  |  |  |  |

| 16Mn | $\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 0 8$ | 正火、正火加回火、调质 | $\leqslant 1 0 0$ | 480 | 305 | 178 | 178 | 167 | 150 | 137 | 123 | 117 | 110 | 93 | 66 | 43 |  |  |  |  |  |  |

| 16Mn | $\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 0 8$ | 正火、正火加回火、调质 | $> 1 0 0 \sim 2 0 0$ | 470 | 295 | 174 | 174 | 163 | 147 | 133 | 120 | 113 | 107 | 93 | 66 | 43 |  |  |  |  |  |  |

| 16Mn | $\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 0 8$ | 正火、正火加回火、调质 | $> 2 0 0 \sim 3 0 0$ | 450 | 275 | 167 | 167 | 157 | 143 | 130 | 117 | 110 | 103 | 93 | 66 | 43 |  |  |  |  |  |  |

| $0 8 \mathrm { C r } 2 \mathrm { A l M o }$ | $\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 0 8$ | 正火加回火 | ≤200 | 400 | 250 | 148 | 148 | 140 | 130 | 123 | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 09CrCuSb | NB/T 47008 | 正火 | $\leqslant 2 0 0$ | 390 | 245 | 144 | 144 | 137 | 127 | 120 | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 20MnMo | $\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 0 8$ | 调质 | $\leqslant 3 0 0$ | 530 | 370 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 190 | 183 | 173 | 167 | 131 | 84 | 49 |  |  |  |  |  |

| 20MnMo | $\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 0 8$ | 调质 | >300~500 | 510 | 350 | 189 | 189 | 189 | 189 | 187 | 180 | 173 | 163 | 157 | 131 | 84 | 49 |  |  |  |  |  |

| 20MnMo | $\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 0 8$ | 调质 | >500~850 | 490 | 330 | 181 | 181 | 181 | 181 | 180 | 173 | 167 | 157 | 150 | 131 | 84 | 49 |  |  |  |  |  |

| 20MnMoNb | NB/T 47008 | 调质 | ≤300 | 620 | 470 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 177 | 117 |  |  |  |  |  |  |

| 20MnMoNb | NB/T 47008 | 调质 | $> 3 0 0 \sim 5 0 0$ | 610 | 460 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 177 | 117 |  |  |  |  |  |  |

| 20MnNiMo | NB/T 47008 | 调质 | ≤500 | 620 | 450 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 223 |  |  |  |  |  |  |  |

| 15NiCuMoNb | $\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 0 8$ | 正火加回火、调质 | $\leqslant 5 0 0$ | 610 | 440 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 216 | 203 |  |  |  |  |  |  |  |

| 12CrMo | NB/T 47008 | 正火加回火、调质 | $\leqslant 1 0 0$ | 410 | 255 | 152 | 129 | 125 | 121 | 117 | 113 | 110 | 106 | 103 | 100 | 97 | 77 |  |  |  |  |  |

| 牌号 | 钢锻件标准 | 使用状态 | 公称厚度mm | 室温强度指标下限值 | 室温强度指标下限值 | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 其他 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 牌号 | 钢锻件标准 | 使用状态 | 公称厚度mm | $R _ { \mathrm { m } }$\nMРa | $R _ { \mathrm { e L } }$\nMPa | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 其他 |

| 15CrMo | $\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 0 8$ | 正火加回火、调质 | $\leqslant 3 0 0$ | 480 | 280 | 178 | 170 | 160 | 150 | 143 | 133 | 127 | 120 | 117 | 113 | 110 | 88 | 58 | 37 |  |  |  |

| 15CrMo | $\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 0 8$ | 正火加回火、调质 | $> 3 0 0 \sim 5 0 0$ | 470 | 270 | 174 | 163 | 153 | 143 | 137 | 127 | 120 | 113 | 110 | 107 | 103 | 88 | 58 | 37 |  |  |  |

| $1 4 \mathrm { C r l M o }$ | $\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 0 8$ | 正火加回火、调质 | $\leqslant 3 0 0$ | 490 | 290 | 181 | 180 | 170 | 160 | 153 | 147 | 140 | 133 | 130 | 127 | 122 | 80 | 54 | 33 |  |  |  |

| $1 4 \mathrm { C r l M o }$ | $\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 0 8$ | 正火加回火、调质 | $> 3 0 0 \sim 5 0 0$ | 480 | 280 | 178 | 173 | 163 | 153 | 147 | 140 | 133 | 127 | 123 | 120 | 117 | 80 | 54 | 33 |  |  |  |

| 12Cr2Mol | NB/T 47008 | 正火加回火、调质 | ≤300 | 510 | 310 | 189 | 187 | 180 | 173 | 170 | 167 | 163 | 160 | 157 | 147 | 128 | 89 | 64 | 45 | 30 |  |  |

| 12Cr2Mol | NB/T 47008 | 正火加回火、调质 | >300~500 | 500 | 300 | 185 | 183 | 177 | 170 | 167 | 163 | 160 | 157 | 153 | 143 | 128 | 89 | 64 | 45 | 30 |  |  |

| 12CrlMoV | NB/T 47008 | 正火加回火、调质 | ≤300 | 470 | 280 | 174 | 170 | 160 | 153 | 147 | 140 | 133 | 127 | 123 | 120 | 117 | 113 | 82 | 59 | 41 |  |  |

| 12CrlMoV | NB/T 47008 | 正火加回火、调质 | $> 3 0 0 \sim 5 0 0$ | 460 | 270 | 170 | 163 | 153 | 147 | 140 | 133 | 127 | 120 | 117 | 113 | 110 | 107 | 82 | 59 | 41 |  |  |

| 12Cr2MolV | NB/T 47008 | 正火加回火、调质 | $\leqslant 3 0 0$ | 590 | 420 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 205 | 173 | 143 | 104 | 72 |  |  |  |

| 12Cr2MolV | NB/T 47008 | 正火加回火、调质 | $> 3 0 0 \sim 5 0 0$ | 580 | 410 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 205 | 173 | 143 | 104 | 72 |  |  |  |

| 12Cr3MolV | $\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 0 8$ | 正火加回火、调质 | ≤300 | 590 | 420 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 205 |  |  |  |  |  |  |  |

| 12Cr3MolV | $\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 0 8$ | 正火加回火、调质 | >300~500 | 580 | 410 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 205 |  |  |  |  |  |  |  |

| 12Cr5Mo | NB/T 47008 | 正火加回火、调质 | $\leqslant 5 0 0$ | 590 | 390 | 219 | 219 | 219 | 219 | 217 | 213 | 210 | 190 | 136 | 107 | 83 | 62 | 46 | 35 | 26 | 18 |  |

| 10Cr9MolVNbN | NB/T 47008 | 正火加回火、调质 | ≤300 | 585 | 415 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 215 | 204 | 153 | 102 | 81 | 62 |  |

| 10Cr9MoW2VNbBN | NB/T 47008 | 正火加回火、调质 | $\leqslant 3 0 0$ | 620 | 440 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 227 | 177 | 127 | 107 | 88 |  |

| 30CrMo | NB/T 47008 | 正火加回火、调质 | $\leqslant 3 0 0$ | 620 | 440 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 223 | 213 | 205 | 197 |  |  |  |  |  |  |  |

0

| 牌号 | 钢锻件标准 | 使用状态 | 公称厚度mm | 室温强度指标下限值 | 室温强度指标下限值 | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 其 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 牌号 | 钢锻件标准 | 使用状态 | 公称厚度mm | $R _ { \mathrm { m } }$\nMPa | $R _ { \mathrm { e L } }$\nMPa | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 其 |

| 35CrMo | NB/T 47008 | 调质 | $\leqslant 3 0 0$ | 620 | 440 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 223 | 213 | 197 | 150 | 111 | 79 | 50 |  |  |  |  |

| 35CrMo | NB/T 47008 | 调质 | $> 3 0 0 \sim 5 0 0$ | 610 | 430 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 223 | 213 | 197 | 150 | 111 | 79 | 50 |  |  |  |  |

| 35CrNi3MoV | NB/T 47008 | 正火加回火、调质 | $\leqslant 3 0 0$ | 1070 | 960 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 36CrNi3MoV | NB/T 47008 | 正火加回火、调质 | $\leqslant 3 0 0$ | 1000 | 895 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 16MnD | NB/T 47009 | 调质 | $\leqslant 1 0 0$ | 480 | 305 | 178 | 178 | 167 | 150 | 137 | 123 | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 16MnD | NB/T 47009 | 调质 | $> 1 0 0 \sim 2 0 0$ | 470 | 295 | 174 | 174 | 163 | 147 | 133 | 120 | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 16MnD | NB/T 47009 | 调质 | >200~300 | 450 | 275 | 167 | 167 | 157 | 143 | 130 | 117 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 20MnMoD | NB/T 47009 | 调质 | $\leqslant 3 0 0$ | 530 | 370 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 190 | 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 20MnMoD | NB/T 47009 | 调质 | >300~500 | 510 | 350 | 189 | 189 | 189 | 189 | 187 | 180 | 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 20MnMoD | NB/T 47009 | 调质 | >500~700 | 490 | 330 | 181 | 181 | 181 | 181 | 180 | 173 | 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 08MnNiMoVD | NB/T 47009 | 调质 | ≤300 | 600 | 480 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 10Ni3MoVD | NB/T 47009 | 调质 | ≤300 | 600 | 480 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 09MnNiD | NB/T 47009 | 调质 | $\leqslant 2 0 0$ | 440 | 280 | 163 | 163 | 157 | 150 | 143 | 137 | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 09MnNiD | NB/T 47009 | 调质 | $> 2 0 0 \sim 3 0 0$ | 430 | 270 | 159 | 159 | 150 | 143 | 137 | 127 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 08Ni3D | NB/T 47009 | 调质 | ≤300 | 460 | 260 | 170 | 157 | 153 | 147 | 140 | 127 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 06Ni9D | NB/T 47009 | 调质 | ≤125 | 680 | 550 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注1：“○”代表该类钢锻件不用于焊接结构。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“○”代表该类钢锻件不用于焊接结构。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“○”代表该类钢锻件不用于焊接结构。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“○”代表该类钢锻件不用于焊接结构。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“○”代表该类钢锻件不用于焊接结构。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“○”代表该类钢锻件不用于焊接结构。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“○”代表该类钢锻件不用于焊接结构。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“○”代表该类钢锻件不用于焊接结构。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“○”代表该类钢锻件不用于焊接结构。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“○”代表该类钢锻件不用于焊接结构。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“○”代表该类钢锻件不用于焊接结构。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“○”代表该类钢锻件不用于焊接结构。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“○”代表该类钢锻件不用于焊接结构。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“○”代表该类钢锻件不用于焊接结构。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“○”代表该类钢锻件不用于焊接结构。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“○”代表该类钢锻件不用于焊接结构。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“○”代表该类钢锻件不用于焊接结构。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“○”代表该类钢锻件不用于焊接结构。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“○”代表该类钢锻件不用于焊接结构。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“○”代表该类钢锻件不用于焊接结构。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“○”代表该类钢锻件不用于焊接结构。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“○”代表该类钢锻件不用于焊接结构。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“○”代表该类钢锻件不用于焊接结构。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 |

| 统一数字代号 | 钢锻件标准 | 公称厚度mm | 室温强度指标下限值 | 室温强度指标下限值 | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 统一数字代号 | 钢锻件标准 | 公称厚度mm | $R _ { \mathrm { m } }$\nMPa | $R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$\n$\mathrm { M P a }$ | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 |

| S11306 | $\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 0$ | ≤150 | 410 | 205 | 137 | 126 | 123 | 120 | 119 | 117 | 112 | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S11348 | NB/T 47010 | $\leqslant 1 5 0$ | 415 | 170 | 113 | 105 | 102 | 100 | 99 | 97 | 95 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S30408 | NB/T 47010 | $\leqslant 1 5 0$ | 520 | 220 | 147 | 147 | 140 | 130 | 122 | 114 | 111 | 107 | 103 | 100 | 98 | 95 | 67 | 62 | 52 | 42 | 32 | 27 |  |  |  |  |

| S30408 | NB/T 47010 | $> 1 5 0 \sim 3 0 0$ | 500 | 220 | 147 | 114 | 103 | 96 | 90 | 85 | 82 | 79 | 76 | 74 | 73 | 71 | 67 | 62 | 52 | 42 | 32 | 27 |  |  |  |  |

| S30403 | $\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 0$ | $\leqslant 1 5 0$ | 480 | 210 | 140 | 132 | 118 | 110 | 103 | 98 | 94 | 91 | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S30403 | $\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 0$ | >150~300 | 460 | 210 | 140 | 98 | 87 | 81 | 76 | 73 | 69 | 67 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S30409 | $\mathrm { N B } / \mathrm { T }$47010 | $\leqslant 1 5 0$ | 520 | 220 | 147 | 147 | 140 | 130 | 122 | 114 | 111 | 107 | 103 | 100 | 98 | 95 | 67 | 62 | 52 | 42 | 32 | 27 |  |  |  |  |

| S30409 | $\mathrm { N B } / \mathrm { T }$47010 | $> 1 5 0 \sim 3 0 0$ | 500 | 220 | 147 | 114 | 103 | 96 | 90 | 85 | 82 | 79 | 76 | 74 | 73 | 71 | 67 | 62 | 52 | 42 | 32 | 27 |  |  |  |  |

| S30453 | $\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 0$ | $\leqslant 1 5 0$ | 520 | 205 | 137 | 137 | 137 | 130 | 122 | 116 | 111 | 106 | 103 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S30453 | $\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 0$ | $\leqslant 1 5 0$ | 520 | 205 | 137 | 113 | 103 | 96 | 90 | 86 | 82 | 79 | 76 | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S30458 | $\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 0$ | $\leqslant 1 5 0$ | 550 | 240 | 160 | 160 | 155 | 141 | 131 | 125 | 121 | 117 | 113 | 108 | 104 | 98 | 71 | 69 | 52 | 42 |  |  |  |  |  |  |

| S30458 | $\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 0$ | $\leqslant 1 5 0$ | 550 | 240 | 160 | 129 | 115 | 105 | 97 | 93 | 89 | 87 | 83 | 80 | 76 | 73 | 71 | 69 | 52 | 42 |  |  |  |  |  |  |

| S31008 | $\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 0$ | $\leqslant 1 5 0$ | 520 | 205 | 137 | 137 | 137 | 137 | 134 | 130 | 125 | 122 | 119 | 115 | 114 | 112 | 109 | 61 | 43 | 31 | 23 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 |

| S31008 | $\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 0$ | >150~300 | 500 | 205 | 137 | 121 | 111 | 105 | 99 | 96 | 93 | 90 | 88 | 85 | 84 | 83 | 81 | 61 | 43 | 31 | 23 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 |

| S31252 | $\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 0$ | $\leqslant 3 0 0$ | 650 | 300 | 200 | 200 | 199 | 185 | 176 | 168 | 164 | 161 | 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S31252 | $\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 0$ | $\leqslant 3 0 0$ | 650 | 300 | 200 | 163 | 147 | 137 | 130 | 125 | 121 | 119 | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S31608 | NB/T 47010 | $\leqslant 1 5 0$ | 520 | 220 | 147 | 147 | 145 | 134 | 125 | 118 | 113 | 111 | 109 | 107 | 106 | 105 | 76 | 73 | 65 | 50 | 38 | 30 |  |  |  |  |

| S31608 | NB/T 47010 | $> 1 5 0 \sim 3 0 0$ | 500 | 220 | 147 | 117 | 107 | 99 | 93 | 87 | 84 | 82 | 81 | 79 | 78 | 78 | 76 | 73 | 65 | 50 | 38 | 30 |  |  |  |  |

9B

0B

| 统一数字代号 | 钢锻件标准 | 公称厚度mm | 室温强度指标下限值 | 室温强度指标下限值 | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 统一数字代号 | 钢锻件标准 | 公称厚度mm | $R _ { \mathrm { m } }$\nMPa | $R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$\nMPa | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 |

| S31603 | NB/T 47010 | $\leqslant 1 5 0$ | 480 | 210 | 140 | 132 | 117 | 108 | 100 | 95 | 90 | 86 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S31603 | NB/T 47010 | $> 1 5 0 \sim 3 0 0$ | 460 | 210 | 140 | 98 | 87 | 80 | 74 | 70 | 67 | 64 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S31609 | NB/T 47010 | $\leqslant 1 5 0$ | 520 | 220 | 147 | 147 | 145 | 134 | 125 | 118 | 113 | 111 | 109 | 107 | 106 | 105 | 77 | 75 | 66 | 50 | 39 | 30 |  |  |  |  |

| S31609 | NB/T 47010 | >150~300 | 500 | 220 | 147 | 117 | 107 | 99 | 93 | 87 | 84 | 82 | 81 | 79 | 78 | 78 | 77 | 75 | 66 | 50 | 39 | 30 |  |  |  |  |

| S31653 | NB/T 47010 | $\leqslant 1 5 0$ | 520 | 210 | 140 | 140 | 140 | 131 | 122 | 115 | 110 | 104 | 100 | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S31653 | NB/T 47010 | $\leqslant 1 5 0$ | 520 | 210 | 140 | 116 | 105 | 97 | 91 | 85 | 81 | 77 | 74 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S31658 | NB/T 47010 | ≤150 | 550 | 240 | 160 | 160 | 160 | 160 | 155 | 148 | 140 | 135 | 131 | 126 | 124 | 122 | 84 | 80 | 65 | 51 |  |  |  |  |  |  |

| S31658 | NB/T 47010 | ≤150 | 550 | 240 | 160 | 141 | 131 | 122 | 115 | 109 | 104 | 100 | 97 | 93 | 92 | 91 | 84 | 80 | 65 | 51 |  |  |  |  |  |  |

| S31668 | $\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 0$ | $\leqslant 1 5 0$ | 520 | 210 | 140 | 140 | 140 | 134 | 125 | 118 | 113 | 111 | 109 | 107 | 106 | 105 | 76 | 73 | 65 | 50 | 38 | 32 |  |  |  |  |

| S31668 | $\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 0$ | $> 1 5 0 \sim 3 0 0$ | 500 | 210 | 140 | 117 | 107 | 99 | 93 | 87 | 84 | 82 | 81 | 79 | 78 | 78 | 76 | 73 | 65 | 50 | 38 | 32 |  |  |  |  |

| S31703 | NB/T 47010 | $\leqslant 1 5 0$ | 480 | 195 | 130 | 130 | 130 | 130 | 125 | 118 | 113 | 111 | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S31703 | NB/T 47010 | $> 1 5 0 \sim 3 0 0$ | 460 | 195 | 130 | 117 | 107 | 99 | 93 | 87 | 84 | 82 | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S32168 | NB/T 47010 | ≤150 | 520 | 205 | 137 | 137 | 137 | 130 | 122 | 114 | 111 | 108 | 105 | 103 | 101 | 100 | 58 | 44 | 33 | 25 | 18 | 13 |  |  |  |  |

| S32168 | NB/T 47010 | $> 1 5 0 \sim 3 0 0$ | 500 | 205 | 137 | 114 | 103 | 96 | 90 | 85 | 82 | 80 | 78 | 76 | 75 | 74 | 58 | 44 | 33 | 25 | 18 | 13 |  |  |  |  |

| S32169 | NB/T 47010 | $\leqslant 1 5 0$ | 520 | 205 | 137 | 137 | 137 | 137 | 135 | 128 | 122 | 119 | 115 | 113 | 112 | 111 | 78 | 59 | 46 | 37 | 29 | 23 |  |  |  |  |

| S32169 | NB/T 47010 | $\leqslant 1 5 0$ | 520 | 205 | 137 | 123 | 114 | 107 | 100 | 95 | 91 | 88 | 85 | 84 | 83 | 82 | 78 | 59 | 46 | 37 | 29 | 23 |  |  |  |  |

| S34778 | NB/T 47010 | ≤150 | 520 | 205 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 135 | 131 | 127 | 125 | 125 | 123 | 120 | 77 | 58 | 40 | 30 | 23 | 16 |  |  |  |  |

| S34778 | NB/T 47010 | ≤150 | 520 | 205 | 137 | 126 | 118 | 111 | 105 | 100 | 97 | 94 | 93 | 93 | 91 | 89 | 77 | 58 | 40 | 30 | 23 | 16 |  |  |  |  |

| S34779 | NB/T 47010 | $\leqslant 1 5 0$ | 520 | 205 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 135 | 131 | 127 | 125 | 125 | 123 | 120 | 112 | 77 | 70 | 54 | 42 | 32 |  |  |  |  |

| S34779 | NB/T 47010 | $> 1 5 0 \sim 3 0 0$ | 500 | 205 | 137 | 126 | 118 | 111 | 105 | 100 | 97 | 94 | 93 | 93 | 91 | 89 | 88 | 77 | 70 | 54 | 42 | 32 |  |  |  |  |

| 统一数字代号 | 钢锻件标准 | 公称厚度mm | 室温强度指标下限值 | 室温强度指标下限值 | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 统一数字代号 | 钢锻件标准 | 公称厚度mm | R m\nMPa | $R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$\nMPa | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 |

| S39042 | $\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 0$ | $\leqslant 3 0 0$ | 490 | 220 | 147 | 147 | 147 | 147 | 144 | 131 | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S39042 | $\mathrm { N B } / \mathrm { T } 4 7 0 1 0$ | $\leqslant 3 0 0$ | 490 | 220 | 147 | 137 | 127 | 117 | 107 | 97 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S21953 | NB/T 47010 | ≤150 | 590 | 390 | 219 | 210 | 200 | 193 | 187 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S22253 | NB/T 47010 | $\leqslant 1 5 0$ | 620 | 450 | 230 | 230 | 230 | 230 | 223 | 217 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S22053 | NB/T 47010 | $\leqslant 1 5 0$ | 620 | 450 | 230 | 230 | 230 | 230 | 223 | 217 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S25554 | NB/T 47010 | ≤150 | 760 | 550 | 281 | 281 | 281 | 279 | 271 | 269 | 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S23043 | NB/T 47010 | ≤150 | 600 | 400 | 222 | 222 | 213 | 205 | 201 | 195 | 189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S25073 | NB/T 47010 | $\leqslant 1 5 0$ | 800 | 550 | 296 | 296 | 296 | 280 | 269 | 264 | 262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S51740 | NB/T 47010 | $\leqslant 1 0 0$ | 930 | 725 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 对于奥氏体型不锈钢锻件，同一统一数字代号锻件第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢锻件，同一统一数字代号锻件第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢锻件，同一统一数字代号锻件第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢锻件，同一统一数字代号锻件第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢锻件，同一统一数字代号锻件第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢锻件，同一统一数字代号锻件第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢锻件，同一统一数字代号锻件第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢锻件，同一统一数字代号锻件第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢锻件，同一统一数字代号锻件第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢锻件，同一统一数字代号锻件第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢锻件，同一统一数字代号锻件第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢锻件，同一统一数字代号锻件第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢锻件，同一统一数字代号锻件第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢锻件，同一统一数字代号锻件第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢锻件，同一统一数字代号锻件第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢锻件，同一统一数字代号锻件第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢锻件，同一统一数字代号锻件第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢锻件，同一统一数字代号锻件第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢锻件，同一统一数字代号锻件第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢锻件，同一统一数字代号锻件第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢锻件，同一统一数字代号锻件第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢锻件，同一统一数字代号锻件第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢锻件，同一统一数字代号锻件第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢锻件，同一统一数字代号锻件第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢锻件，同一统一数字代号锻件第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢锻件，同一统一数字代号锻件第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 对于奥氏体型不锈钢锻件，同一统一数字代号锻件第一行的许用应力仅适用于允许产生微量永久变形之元件，不适用于法兰、平盖或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合注：空白栏表示材料不适用于此温度。 |

C

表C.7非合金钢、低合金钢和耐热钢螺柱许用应力

| 牌号 | 钢棒标准 | 使用状态 | 螺柱规格mm | 室温强度指标下限值 | 室温强度指标下限值 | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 牌号 | 钢棒标准 | 使用状态 | 螺柱规格mm | $R _ { \mathrm { m } }$\nMPa | $R _ { \mathrm { e L } }$\nMPa | $\leqslant 2 0$ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |

| 20 | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 6 9 9$ | 正火 | $\leqslant \mathrm { M } 2 2$ | 410 | 245 | 91 | 81 | 78 | 73 | 65 | 60 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 20 | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 6 9 9$ | 正火 | $\mathrm { M } 2 4 \sim \mathrm { M } 3 6$ | 410 | 245 | 98 | 87 |  | 79 | 70 | 65 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 35 | GB/T 699 | 正火 | $\leqslant \mathrm { M } 2 2$ | 530 | 315 | 117 | 105 | 98 | 91 |  | 74 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 35 | GB/T 699 | 正火 | M24~M36 | 530 | 315 | 126 | 113 | 106 | 98 | 89 | 80 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 40MnB | GB/T 3077 | 调质 | $\leqslant \mathrm { M } 2 2$ | 805 | 685 | 196 | 176 | 171 | 165 | 162 | 154 | 143 | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 40MnB | GB/T 3077 | 调质 | M24~M36 | 765 | 635 | 212 | 189 | 183 | 180 | 176 | 167 | 154 | 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 40MnVB | GB/T 3077 | 调质 | ≤M22 | 835 | 735 | 210 | 190 | 185 | 179 | 176 | 168 | 157 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 40MnVB | GB/T 3077 | 调质 | M24~M36 | 805 | 685 | 228 | 206 | 199 | 196 | 193 | 183 | 170 | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 40Cr | GB/T 3077 | 调质 | ≤M22 | 805 | 685 | 196 | 176 | 171 | 165 | 162 | 157 | 148 | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 40Cr | GB/T 3077 | 调质 | M24~M36 | 765 | 635 | 212 | 189 | 183 | 180 | 176 | 170 | 160 | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 30CrMo | GB/T 3077 | 调质 | $\leqslant \mathrm { M } 2 2$ | 700 | 550 | 157 | 141 | 137 | 134 | 131 | 129 | 124 | 116 | 111 | 107 | 103 | 79 |  |  |  |  |

| 30CrMo | GB/T 3077 | 调质 | M24~M48 | 660 | 500 | 167 | 150 | 145 | 142 | 140 | 137 | 132 | 123 | 118 | 113 | 108 | 79 |  |  |  |  |

| 30CrMo | GB/T 3077 | 调质 | M52~M80 | 660 | 500 | 185 | 167 | 161 | 157 | 156 | 152 | 146 | 137 | 131 | 126 | 111 | 79 |  |  |  |  |

| 35CrMo | GB/T 3077 | 调质 | $\leqslant \mathrm { M } 2 2$ | 835 | 735 | 210 | 190 | 185 | 179 | 176 | 174 | 165 | 154 |  | 140 | 111 | 79 |  |  |  |  |

| 35CrMo | GB/T 3077 | 调质 | M24~M48 | 805 | 685 | 228 | 206 | 199 | 196 | 193 | 189 | 180 | 170 | 162 | 150 | 111 | 79 |  |  |  |  |

| 35CrMo | GB/T 3077 | 调质 | M52~M80 | 805 | 685 | 254 | 229 | 221 | 218 | 214 | 210 | 200 | 189 | 180 | 150 | 111 | 79 |  |  |  |  |

| 35CrMo | GB/T 3077 | 调质 | M85~M105 | 735 | 590 | 219 | 196 | 189 | 185 | 181 | 178 | 171 | 160 | 153 | 145 | 111 | 79 |  |  |  |  |

| 35CrMoV | GB/T 3077 | 调质 | M52~M105 | 835 | 735 | 272 | 247 | 240 | 232 | 229 | 225 | 218 | 207 | 201 |  |  |  |  |  |  |  |

| 35CrMoV | GB/T 3077 | 调质 | M110~M180 | 785 | 665 | 246 | 221 | 214 | 210 | 207 | 203 | 196 | 189 | 183 |  |  |  |  |  |  |  |

CB/T1502-2024

| 牌号 | 钢棒标准 | 使用状态 | 螺柱规格mm | 室温强度指标下限值 | 室温强度指标下限值 | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 牌号 | 钢棒标准 | 使用状态 | 螺柱规格mm | $R _ { \mathrm { m } }$\nMPa | $R _ { \mathrm { e L } }$\nMPa | $\leqslant 2 0$ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |

| 25Cr2MoV | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 3 0 7 7$ | 调质 | $\leqslant \mathrm { M } 2 2$ | 835 | 735 | 210 | 190 | 185 | 179 | 176 | 174 | 168 | 160 | 156 | 151 | 141 | 131 | 72 | 39 |  |  |

| 25Cr2MoV | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 3 0 7 7$ | 调质 | M24~M48 | 835 | 735 | 245 | 222 | 216 | 209 | 206 | 203 | 196 | 186 | 181 | 176 | 168 | 131 | 72 | 39 |  |  |

| 25Cr2MoV | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 3 0 7 7$ | 调质 | M52~M105 | 805 | 685 | 254 | 229 | 221 | 218 | 214 | 210 | 203 | 196 | 191 | 185 | 176 | 131 | 72 | 39 |  |  |

| 25Cr2MoV | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 3 0 7 7$ | 调质 | M110~M180 | 735 | 590 | 219 | 196 | 189 | 185 | 181 | 178 | 174 | 167 | 164 | 160 | 153 | 131 | 72 | 39 |  |  |

| 40CrNiMo | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 3 0 7 7$ | 调质 | M52~M180 | 930 | 825 | 306 | 291 | 281 | 274 | 267 | 257 | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 12Cr5Mo\n(S45110) | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 2 2 1$ | 调质 | $\leqslant \mathrm { M } 2 2$ | 590 | 390 | 111 | 101 | 97 | 94 | 92 | 91 | 90 | 87 | 84 | 81 | 77 | 62 | 46 | 35 | 26 | 18 |

| 12Cr5Mo\n(S45110) | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 2 2 1$ | 调质 | M24~M48 | 590 | 390 | 130 | 118 | 113 | 109 | 108 | 106 | 105 | 101 | 98 | 95 | 83 | 62 | 46 | 35 | 26 | 18 |

| 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 |

表C.8高合金钢螺柱许用应力

| 统一数字代号 | 钢棒标准 | 使用状态 | 螺柱规格mm | 室温强度指标下限值 | 室温强度指标下限值 | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度（℃）下的许用应力$\mathrm { M P a }$ |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 统一数字代号 | 钢棒标准 | 使用状态 | 螺柱规格mm | $R _ { \mathrm { m } }$\nMPa | $R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$\nMPa | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |

| S42020 | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 2 2 0$ | 调质 | $\leqslant \mathrm { M } 2 2$ | 640 | 440 | 126 | 117 | 111 | 106 | 103 | 100 | 97 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S42020 | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 2 2 0$ | 调质 | $\mathrm { M } 2 4 \sim \mathrm { M } 4 8$ | 640 | 440 | 147 | 137 | 130 | 123 | 120 | 117 | 113 | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| S30408 | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 2 2 0$ | 固溶 | $\leqslant \mathrm { M } 2 2$ | 520 | 205 | 128 | 107 | 97 | 90 | 84 | 79 | 77 | 74 | 71 | 69 | 66 | 62 | 42 | 27 |  |  |

| S30408 | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 2 2 0$ | 固溶 | M24~M48 | 520 | 205 | 137 | 114 | 103 | 96 | 90 | 85 | 82 | 79 | 76 | 74 | 71 | 62 | 42 | 27 |  |  |

| S31008 | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 2 2 0$ | 固溶 | $\leqslant \mathrm { M } 2 2$ | 520 | 205 | 128 | 113 | 104 | 98 | 93 | 90 | 87 | 84 | 83 | 80 | 78 | 61 | 31 | 19 | 12 | 8 |

| S31008 | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 2 2 0$ | 固溶 | M24~M48 | 520 | 205 | 137 | 121 | 111 | 105 | 99 | 96 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 61 | 31 | 19 | 12 | 8 |

C0

0

表C.8高合金钢螺柱许用应力（续）

| 统一数字代号 | 钢棒标准 | 使用状态 | 螺柱规格mm | 室温强度指标下限值 | 室温强度指标下限值 | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 统一数字代号 | 钢棒标准 | 使用状态 | 螺柱规格mm | $R _ { \mathrm { m } }$\n$\mathrm { M P a }$ | $R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$\nMPa | $\leqslant 2 0$ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |

| S31608 | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 2 2 0$ | 固溶 | $\leqslant \mathrm { M } 2 2$ | 520 | 205 | 128 | 109 | 101 | 93 | 87 | 82 | 79 | 77 | 76 | 75 | 73 | 68 | 50 | 30 |  |  |

| S31608 | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 2 2 0$ | 固溶 | $\mathrm { M } 2 4 \sim \mathrm { M } 4 8$ | 520 | 205 | 137 | 117 | 107 | 99 | 93 | 87 | 84 | 82 | 81 | 79 | 78 | 73 | 50 | 30 |  |  |

| S32168 | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 2 2 0$ | 固溶 | $\leqslant \mathrm { M } 2 2$ | 520 | 205 | 128 | 107 | 97 | 90 | 84 | 79 | 77 |  | 73 |  | 69 |  | 25 | 13 |  |  |

| S32168 | $\mathrm { G B } / \mathrm { T } 1 2 2 0$ | 固溶 | $\mathrm { M } 2 4 \sim \mathrm { M } 4 8$ | 520 | 205 | 137 | 114 | 103 | 96 | 90 | 85 | 82 | 80 | 78 | 76 | 74 | 44 | 25 | 13 |  |  |

| 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 |

附录D

(规范性)

Q235系列钢板的使用规定

D.1$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 3 2 7 4 - 2 0 1 7$中的Q235B和Q235C钢板的使用规定如下。

a)钢的化学成分（熔炼分析）应符合$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 0 0$的规定，但钢板质量证明书中的磷含量应小于或等于0.030%，硫含量应小于或等于0.025%。

b)厚度等于或大于6mm的Q235B、Q235C钢板应分别进行$2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$、$0 ^ { \circ } \mathrm { C }$横向试样的冲击试验，3个标准试样的冲击吸收能量平均值$\overline { K V _ { 2 } } \geqslant 3 1 \mathrm { J }$,冲击试验的其他要求应符合$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 0 0$的规定。

c)钢板应进行180°弯曲试验，试样弯曲压头直径应符合$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 0 0$的规定。

d)容器的设计压力小于$1 . 6 \mathrm { M P a }$。

e)使用温度：Q235B钢板为$2 0 ^ { \circ } \mathrm { C } \sim 3 0 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$；Q235C钢板为$0 ^ { \circ } \mathrm { C } \sim 3 0 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$。

f)用于容器壳体的钢板厚度：Q235B和Q235C不大于16mm。用于其他受压元件的钢板厚度：Q235B不大于30 mm,Q235C不大于40 mm。

g)不应用于盛装毒性危害程度为极度危害或高度危害介质的容器。

D.2钢板厚度允许偏差按$\mathrm { G B } / \mathrm { T } 7 0 9$的规定。

D.3钢板的许用应力按表D.1的规定。

表D.1钢板的许用应力

| 牌号 | 厚度mm | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa | 在下列温度（℃）下的许用应力MPa |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 牌号 | 厚度mm | $\leqslant 2 0$ | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |

| Q235B | 3~16 | 116 | 113 | 108 | 99 | 88 | 81 |

| Q235B | $> 1 6 \sim 3 0$ | 116 | 108 | 102 | 94 | 82 | 75 |

| Q235C | 3~16 | 123 | 120 | 114 | 105 | 94 | 86 |

| Q235C | $> 1 6 \sim 4 0$ | 123 | 114 | 108 | 100 | 87 | 79 |

| 注：Q235B钢板的许用应力已乘以质量系数0.85，Q235C钢板的许用应力已乘以质量系数0.90。 | 注：Q235B钢板的许用应力已乘以质量系数0.85，Q235C钢板的许用应力已乘以质量系数0.90。 | 注：Q235B钢板的许用应力已乘以质量系数0.85，Q235C钢板的许用应力已乘以质量系数0.90。 | 注：Q235B钢板的许用应力已乘以质量系数0.85，Q235C钢板的许用应力已乘以质量系数0.90。 | 注：Q235B钢板的许用应力已乘以质量系数0.85，Q235C钢板的许用应力已乘以质量系数0.90。 | 注：Q235B钢板的许用应力已乘以质量系数0.85，Q235C钢板的许用应力已乘以质量系数0.90。 | 注：Q235B钢板的许用应力已乘以质量系数0.85，Q235C钢板的许用应力已乘以质量系数0.90。 | 注：Q235B钢板的许用应力已乘以质量系数0.85，Q235C钢板的许用应力已乘以质量系数0.90。 |

附录E

(资料性)

钢材的高温屈服强度、高温持久强度极限平均值弹性模量和平均线膨系数

非合金钢和合金钢钢板屈服强度，高合金钢钢板规定塑性延伸强度，非合金钢和合金钢钢管屈服强度，高合金钢钢管规定塑性延伸强度，非合金钢和合金钢锻件屈服强度，高合金钢锻件规定塑性延伸强度，非合金钢、低合金钢和耐热钢螺柱屈服强度，高合金钢螺柱规定塑性延伸强度，非合金钢和低合金钢钢板高温持久强度极限平均值，非合金钢和合金钢钢管高温持久强度极限平均值，非合金钢和合金钢锻件高温持久强度极限平均值，低合金钢和耐热钢螺柱高温持久强度极限平均值，钢材弹性模量，钢材平均线膨胀系数见表E.1~表E.14。

表E.1非合金钢和合金钢钢板屈服强度

| 牌号 | 板厚mm | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 牌号 | 板厚mm | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |

| Q245R | 3~16 | 245 | 220 | 210 | 196 | 176 | 162 | 147 | 137 | 127 |  |

| Q245R | >16~36 | 235 | 210 | 200 | 186 | 167 | 153 | 139 | 129 | 121 |  |

| Q245R | >36~60 | 225 | 200 | 191 | 178 | 161 | 147 | 133 | 123 | 116 |  |

| Q245R | >60~100 | 205 | 184 | 176 | 164 | 147 | 135 | 123 | 113 | 106 |  |

| Q245R | >100~150 | 185 | 168 | 160 | 150 | 135 | 120 | 110 | 105 | 95 |  |

| Q245R | >150~250 | 175 | 160 | 150 | 145 | 130 | 115 | 105 | 100 | 90 |  |

| Q345R | 3~16 | 345 | 315 | 295 | 275 | 250 | 230 | 215 | 200 | 190 |  |

| Q345R | >16~36 | 325 | 295 | 275 | 255 | 235 | 215 | 200 | 190 | 180 |  |

| Q345R | >36~60 | 315 | 285 | 260 | 240 | 220 | 200 | 185 | 175 | 165 |  |

| Q345R | >60~100 | 305 | 275 | 250 | 225 | 205 | 185 | 175 | 165 | 155 |  |

| Q345R | >100~150 | 285 | 260 | 240 | 220 | 200 | 180 | 170 | 160 | 150 |  |

| Q345R | >150~250 | 265 | 245 | 230 | 215 | 195 | 175 | 165 | 155 | 145 |  |

| Q370R | 10~16 | 370 | 340 | 320 | 300 | 285 | 270 | 255 | 240 |  |  |

| Q370R | >16~36 | 360 | 330 | 310 | 290 | 275 | 260 | 245 | 230 |  |  |

| Q370R | >36~60 | 340 | 310 | 290 | 275 | 260 | 250 | 235 | 220 |  |  |

| Q370R | >60~100 | 330 | 300 | 280 | 265 | 250 | 245 | 230 | 215 |  |  |

| Q420R | 6~20 | 420 | 380 | 355 | 330 | 305 | 280 | 265 | 250 |  |  |

| Q420R | >20~30 | 400 | 365 | 340 | 315 | 290 | 270 | 255 | 240 |  |  |

| 18MnMoNbR | 30~60 | 400 | 375 | 365 | 360 | 355 | 350 | 340 | 310 | 275 |  |

| 18MnMoNbR | >60~100 | 390 | 370 | 360 | 355 | 350 | 345 | 335 | 305 | 270 |  |

| 13MnNiMoR | 30~100 | 390 | 370 | 360 | 355 | 350 | 345 | 335 | 305 |  |  |

| 13MnNiMoR | >100~150 | 380 | 360 | 350 | 345 | 340 | 335 | 325 | 300 |  |  |

表E.1非合金钢和合金钢钢板屈服强度（续）

| 牌号 | 板厚mm | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 牌号 | 板厚mm | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |

| 15CrMoR | 6~60 | 295 | 270 | 255 | 240 | 225 | 210 | 200 | 189 | 179 | 174 |

| 15CrMoR | >60~100 | 275 | 250 | 235 | 220 | 210 | 196 | 186 | 176 | 167 | 162 |

| 15CrMoR | >100~200 | 255 | 235 | 220 | 210 | 199 | 185 | 175 | 165 | 156 | 150 |

| 14CrlMoR | 6~100 | 310 | 280 | 270 | 255 | 245 | 230 | 220 | 210 | 195 | 176 |

| 14CrlMoR | >100~200 | 300 | 270 | 260 | 245 | 235 | 220 | 210 | 200 | 190 | 172 |

| 12Cr2Mo1R | 6~200 | 310 | 280 | 270 | 260 | 255 | 250 | 245 | 240 | 230 | 215 |

| 12Cr1MoVR | 6~60 | 245 | 225 | 210 | 200 | 190 | 176 | 167 | 157 | 150 | 142 |

| 12Cr1MoVR | >60~100 | 235 | 220 | 210 | 200 | 190 | 176 | 167 | 157 | 150 | 142 |

| 12Cr2MolVR | 6~200 | 415 | 395 | 380 | 370 | 365 | 360 | 355 | 350 | 340 | 325 |

| 16MnDR | 6~16 | 315 | 290 | 270 | 250 | 230 | 210 | 195 |  |  |  |

| 16MnDR | >16~36 | 295 | 270 | 250 | 235 | 215 | 195 | 180 |  |  |  |

| 16MnDR | >36~60 | 285 | 260 | 240 | 225 | 205 | 185 | 175 |  |  |  |

| 16MnDR | >60~100 | 275 | 250 | 235 | 220 | 200 | 180 | 170 |  |  |  |

| 16MnDR | >100~120 | 265 | 245 | 230 | 215 | 195 | 175 | 165 |  |  |  |

| 15MnNiDR | 6~16 | 325 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 |  |  |  |  |

| 15MnNiDR | >16~36 | 315 | 290 | 270 | 250 | 230 | 210 |  |  |  |  |

| 15MnNiDR | >36~60 | 305 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 |  |  |  |  |

| 15MnNiNbDR | 10~16 | 370 | 340 | 320 | 300 | 285 | 270 |  |  |  |  |

| 15MnNiNbDR | >16~36 | 360 | 330 | 310 | 290 | 275 | 260 |  |  |  |  |

| 15MnNiNbDR | >36~60 | 350 | 320 | 300 | 280 | 265 | 250 |  |  |  |  |

| Q420DR | 6~20 | 420 | 380 | 355 | 330 | 305 | 280 |  |  |  |  |

| Q420DR | >20~30 | 400 | 365 | 340 | 315 | 290 | 270 |  |  |  |  |

| Q460DR | 6~20 | 460 | 420 | 390 | 355 | 325 | 300 |  |  |  |  |

| 13MnNiDR | 6~16 | 345 | 320 | 300 | 280 | 260 | 240 |  |  |  |  |

| 13MnNiDR | >16~36 | 335 | 310 | 290 | 270 | 250 | 230 |  |  |  |  |

| 13MnNiDR | >36~60 | 330 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 |  |  |  |  |

| 09MnNiDR | 6~16 | 300 | 275 | 255 | 240 | 230 | 220 | 205 |  |  |  |

| 09MnNiDR | >16~36 | 280 | 255 | 235 | 225 | 215 | 205 | 190 |  |  |  |

| 09MnNiDR | >36~60 | 270 | 245 | 225 | 215 | 205 | 195 | 180 |  |  |  |

| 09MnNiDR | >60~120 | 260 | 240 | 220 | 210 | 200 | 190 | 175 |  |  |  |

| 11MnNiMoDR | 6~60 | 440 | 415 | 400 | 385 | 370 | 355 |  |  |  |  |

| 11MnNiMoDR | >60~80 | 430 | 405 | 390 | 375 | 360 | 345 |  |  |  |  |

表E.1非合金钢和合金钢钢板屈服强度（续）

| 牌号 | 板厚mm | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 牌号 | 板厚mm | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |

| 08Ni3DR | 6~60 | 320 | 295 | 290 | 280 | 270 | 250 |  |  |  |  |

| 08Ni3DR | >60~100 | 300 | 275 | 270 | 260 | 250 | 235 |  |  |  |  |

| 07Ni5DR | 5~50 | 370 | 340 | 320 | 300 | 280 | 260 |  |  |  |  |

| 06Ni7DR | 5~30 | 560 | 530 | 500 | 470 |  |  |  |  |  |  |

| 06Ni7DR | >30~50 | 550 | 520 | 490 | 460 |  |  |  |  |  |  |

| 06Ni9DR | 5~30 | 560 | 530 | 500 | 470 |  |  |  |  |  |  |

| 06Ni9DR | >30~50 | 550 | 520 | 490 | 460 |  |  |  |  |  |  |

| Q490R | 10~60 | 490 | 465 | 450 | 435 | 420 | 400 |  |  |  |  |

| Q490DRL1 | 10~60 | 490 | 465 | 450 | 435 | 420 | 400 |  |  |  |  |

| Q490DRL2 | 10~60 | 490 | 465 | 450 | 435 | 420 | 400 |  |  |  |  |

| Q490RW | 10~60 | 490 | 465 | 450 | 435 | 420 | 400 |  |  |  |  |

| Q580R | 10~60 | 580 | 550 | 530 | 510 | 490 | 470 |  |  |  |  |

| Q580DR | 10~50 | 580 | 550 | 530 | 510 | 490 | 470 |  |  |  |  |

| 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 |

表E.2高合金钢钢板规定塑性延伸强度

| 统一数字代号 | 板厚mm | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 统一数字代号 | 板厚mm | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |

| S11306 | 1.5~30 | 205 | 189 | 184 | 180 | 178 | 175 | 168 | 163 |  |  |  |  |

| S11348 | 1.5~30 | 170 | 156 | 152 | 150 | 149 | 146 | 142 | 135 |  |  |  |  |

| S11972 | 1.5~12 | 275 | 238 | 223 | 213 | 204 | 196 | 187 | 178 |  |  |  |  |

| S30408 | 1.5~100 | 230 | 171 | 155 | 144 | 135 | 127 | 123 | 119 | 114 | 111 | 106 |  |

| S30403 | 1.5~100 | 220 | 147 | 131 | 122 | 114 | 109 | 104 | 101 | 98 |  |  |  |

| S30409 | 1.5~100 | 220 | 171 | 155 | 144 | 135 | 127 | 123 | 119 | 114 | 111 | 106 | 101 |

| S30450 | 1.5~100 | 290 | 200 | 185 | 170 | 160 | 150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 |

| S30458 | 1.5~100 | 240 | 194 | 172 | 157 | 146 | 139 | 134 | 130 | 125 | 120 | 109 |  |

| S30453 | 1.5~100 | 205 | 170 | 154 | 144 | 135 | 129 | 123 | 118 | 114 | 110 |  |  |

| S30478 | 1.5~100 | 275 | 205 | 175 | 157 | 146 | 139 | 134 | 130 | 125 | 120 |  |  |

| S30859 | 1.5~100 | 310 | 230 | 205 | 185 | 175 | 170 | 165 | 160 | 155 | 150 | 145 | 140 |

| S30908 | 1.5~100 | 205 | 179 | 167 | 157 | 150 | 145 | 141 | 138 | 134 | 130 |  |  |

| S31008 | 1.5~100 | 205 | 181 | 167 | 157 | 149 | 144 | 139 | 135 | 132 | 128 | 124 | 121 |

表E.2高合金钢钢板规定塑性延伸强度（续）

| 统一数字代号 | 板厚mm | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right) \overline { F }$的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right) \overline { F }$的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right) \overline { F }$的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right) \overline { F }$的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right) \overline { F }$的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right) \overline { F }$的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right) \overline { F }$的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right) \overline { F }$的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right) \overline { F }$的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right) \overline { F }$的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right) \overline { F }$的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right) \overline { F }$的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 统一数字代号 | 板厚mm | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |

| S31252 | 1.5~100 | 310 | 250 | 226 | 211 | 199 | 191 | 186 | 183 | 181 |  |  |  |

| S31608 | 1.5~100 | 220 | 175 | 161 | 149 | 139 | 131 | 126 | 123 | 121 | 119 | 117 |  |

| S31603 | 1.5~100 | 210 | 147 | 130 | 120 | 111 | 105 | 100 | 96 | 93 |  |  |  |

| S31609 | 1.5~100 | 220 | 175 | 161 | 149 | 139 | 131 | 126 | 123 | 121 | 119 | 117 |  |

| S31658 | 1.5~100 | 240 | 212 | 196 | 183 | 172 | 164 | 156 | 150 | 145 | 140 | 136 |  |

| S31668 | 1.5~100 | 205 | 175 | 161 | 149 | 139 | 131 | 126 | 123 | 121 | 119 | 117 |  |

| S31653 | 1.5~100 | 205 | 174 | 158 | 146 | 136 | 128 | 122 | 116 | 111 | 108 |  |  |

| S31708 | 1.5~100 | 205 | 175 | 161 | 149 | 139 | 131 | 126 | 123 | 121 | 119 | 117 |  |

| S31703 | 1.5~100 | 205 | 175 | 161 | 149 | 139 | 131 | 126 | 123 | 121 |  |  |  |

| S32168 | 1.5~100 | 205 | 171 | 155 | 144 | 135 | 127 | 123 | 120 | 117 | 114 | 111 |  |

| S32169 | 1.5~100 | 205 | 184 | 171 | 160 | 150 | 142 | 136 | 132 | 128 | 126 | 123 | 122 |

| S34778 | 1.5~100 | 205 | 189 | 177 | 166 | 157 | 150 | 145 | 141 | 139 | 139 | 133 |  |

| S34779 | 1.5~100 | 205 | 189 | 177 | 166 | 158 | 150 | 145 | 141 | 139 | 139 | 133 | 130 |

| S35656 | 1.5~100 | 355 | 295 | 260 | 230 | 220 | 205 | 185 |  |  |  |  |  |

| S39042 | 1.5~100 | 220 | 205 | 190 | 175 | 160 | 145 | 135 |  |  |  |  |  |

| S21953 | 1.5~100 | 440 | 355 | 335 | 325 | 315 | 305 | 295 |  |  |  |  |  |

| S22153 | >5~100 | 450 | 385 | 357 | 316 | 310 | 305 |  |  |  |  |  |  |

| S22253 | 1.5~100 | 450 | 395 | 370 | 350 | 335 | 325 | 315 |  |  |  |  |  |

| S22053 | 1.5~100 | 450 | 395 | 370 | 350 | 335 | 325 | 315 |  |  |  |  |  |

| S22294 | >5~100 | 450 | 400 | 355 | 340 | 335 | 325 | 315 |  |  |  |  |  |

| S23043 | 1.5~100 | 400 | 340 | 315 | 305 | 300 | 295 | 280 |  |  |  |  |  |

| S25554 | 1.5~100 | 550 | 475 | 440 | 415 | 405 | 400 | 400 |  |  |  |  |  |

| S25073 | 1.5~100 | 550 | 480 | 445 | 420 | 400 | 395 | 390 |  |  |  |  |  |

| 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 |

表E.3非合金钢和合金钢钢管屈服强度

| 牌号 | 壁厚mm | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \left( R _ { \mathrm { e L } } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \left( R _ { \mathrm { e L } } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \left( R _ { \mathrm { e L } } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \left( R _ { \mathrm { e L } } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \left( R _ { \mathrm { e L } } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \left( R _ { \mathrm { e L } } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \left( R _ { \mathrm { e L } } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \left( R _ { \mathrm { e L } } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \left( R _ { \mathrm { e L } } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \left( R _ { \mathrm { e L } } \right)$(不小于)MPa |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 牌号 | 壁厚mm | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |

| 10 | $\leqslant 1 6$ | 205 | 181 | 172 | 162 | 147 | 133 | 123 | 113 | 98 |  |

| 10 | $> 1 6 \sim 4 0$ | 195 | 176 | 167 | 157 | 142 | 128 | 118 | 108 | 93 |  |

表E.3非合金钢和合金钢钢管屈服强度（续）

| 牌号 | 壁厚mm | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \left( R _ { \mathrm { e L } } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \left( R _ { \mathrm { e L } } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \left( R _ { \mathrm { e L } } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \left( R _ { \mathrm { e L } } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \left( R _ { \mathrm { e L } } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \left( R _ { \mathrm { e L } } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \left( R _ { \mathrm { e L } } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \left( R _ { \mathrm { e L } } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \left( R _ { \mathrm { e L } } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \left( R _ { \mathrm { e L } } \right)$(不小于)MPa |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 牌号 | 壁厚mm | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |

| 20 | $\leqslant 1 6$ | 245 | 220 | 210 | 196 | 176 | 162 | 147 | 132 | 117 |  |

| 20 | $> 1 6 \sim 4 0$ | 235 | 210 | 200 | 186 | 167 | 153 | 139 | 124 | 110 |  |

| 20 | $> 4 0 \sim 8 0$ | 225 | 200 | 190 | 176 | 158 | 145 | 132 | 118 | 105 |  |

| Q345D\nQ345E | $\leqslant 1 6$ | 345 | 315 | 295 | 275 | 250 | 230 | 215 | 200 | 190 |  |

| Q345D\nQ345E | >16~40 | 335 | 305 | 285 | 265 | 240 | 220 | 205 | 190 | 180 |  |

| Q345D\nQ345E | $> 4 0 \sim 8 0$ | 325 | 295 | 275 | 255 | 230 | 210 | 195 | 180 | 170 |  |

| 12CrMo | $\leqslant 1 6$ | 205 | 181 | 172 | 162 | 152 | 142 | 132 | 123 | 118 | 113 |

| 12CrMo | >16~40 | 195 | 176 | 167 | 157 | 147 | 137 | 127 | 118 | 113 | 108 |

| 15CrMo | ≤16 | 235 | 210 | 196 | 186 | 176 | 162 | 152 | 142 | 137 | 132 |

| 15CrMo | $> 1 6 \sim 4 0$ | 225 | 200 | 186 | 176 | 167 | 154 | 145 | 136 | 131 | 127 |

| 15CrMo | >40~60 | 215 | 190 | 176 | 167 | 158 | 146 | 138 | 130 | 126 | 122 |

| 12Cr2Mo | ≤40 | 280 | 255 | 245 | 235 | 230 | 225 | 220 | 215 | 205 | 194 |

| 12Cr5Mol | $\leqslant 1 6$ | 205 | 176 | 167 | 162 | 157 | 152 | 147 | 142 | 137 | 127 |

| 12Cr5Mol | $> 1 6 \sim 4 0$ | 195 | 167 | 157 | 152 | 147 | 142 | 137 | 132 | 127 | 118 |

| 12CrlMoV | $\leqslant 4 0$ | 255 | 230 | 215 | 200 | 190 | 176 | 167 | 157 | 150 | 142 |

| 08Cr2A1Mo | ≤16 | 250 | 225 | 210 | 195 | 185 | 175 |  |  |  |  |

| 09CrCuSb | ≤16 | 245 | 220 | 205 | 190 | 180 | 170 |  |  |  |  |

| 16MnD | $\leqslant 1 6$ | 325 | 295 | 275 | 255 | 230 | 210 | 195 | 180 | 170 |  |

| 09MnD | $\leqslant 1 6$ | 270 | 240 | 225 | 215 | 195 | 180 | 165 |  |  |  |

| 09MnNiD | $\leqslant 1 6$ | 280 | 255 | 235 | 225 | 215 | 205 | 195 |  |  |  |

| 08Ni3MoD | $\leqslant 1 6$ | 260 | 235 | 230 | 220 | 210 | 195 |  |  |  |  |

| 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 |

表E.4高合金钢钢管规定塑性延伸强度

| 统一数字代号 | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$不小于)MPa |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 统一数字代号 | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |

| S11348 | 170 | 156 | 152 | 150 | 149 | 146 | 142 | 135 |  |  |  |  |

| S11972 | 275 | 238 | 223 | 213 | 204 | 196 | 187 | 178 |  |  |  |  |

| S41008 | 210 | 189 | 184 | 180 | 178 | 175 | 168 | 163 |  |  |  |  |

| S30408 | 220 | 171 | 155 | 144 | 135 | 127 | 123 | 119 | 114 | 111 | 106 |  |

| S30403 | 175 | 147 | 131 | 122 | 114 | 109 | 104 | 101 | 98 |  |  |  |

表E.4高合金钢钢管规定塑性延伸强度（续）

| 统一数字代号 | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 统一数字代号 | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |

| S30409 | 220 | 171 | 155 | 144 | 135 | 127 | 123 | 119 | 114 | 111 | 106 | 101 |

| S30458 | 240 | 194 | 172 | 157 | 146 | 139 | 134 | 130 | 125 | 120 | 109 |  |

| S30453 | 205 | 170 | 154 | 144 | 135 | 129 | 123 | 118 | 114 | 110 |  |  |

| S30478 | 275 | 205 | 175 | 157 | 146 | 139 | 134 | 130 | 125 | 120 |  |  |

| S30908 | 205 | 179 | 167 | 157 | 150 | 145 | 141 | 138 | 134 | 130 |  |  |

| S31008 | 205 | 181 | 167 | 157 | 149 | 144 | 139 | 135 | 132 | 128 | 124 | 121 |

| S31608 | 220 | 175 | 161 | 149 | 139 | 131 | 126 | 123 | 121 | 119 | 117 |  |

| S31603 | 210 | 147 | 130 | 120 | 111 | 105 | 100 | 96 | 93 |  |  |  |

| S31609 | 220 | 175 | 161 | 149 | 139 | 131 | 126 | 123 | 121 | 119 | 117 |  |

| S31658 | 240 | 212 | 196 | 183 | 172 | 164 | 156 | 150 | 145 | 140 | 136 |  |

| S31668 | 210 | 175 | 161 | 149 | 139 | 131 | 126 | 123 | 121 | 119 | 117 |  |

| S31653 | 205 | 174 | 158 | 146 | 136 | 128 | 122 | 116 | 111 | 108 |  |  |

| S31708 | 205 | 175 | 161 | 149 | 139 | 131 | 126 | 123 | 121 | 119 | 117 |  |

| S31703 | 205 | 175 | 161 | 149 | 139 | 131 | 126 | 123 | 121 |  |  |  |

| S32168 | 205 | 171 | 155 | 144 | 135 | 127 | 123 | 120 | 117 | 114 | 111 |  |

| S32169 | 205 | 184 | 171 | 160 | 150 | 142 | 136 | 132 | 128 | 126 | 123 | 122 |

| S34778 | 205 | 189 | 177 | 166 | 157 | 150 | 145 | 141 | 139 | 139 | 133 |  |

| S34779 | 205 | 189 | 177 | 166 | 158 | 150 | 145 | 141 | 139 | 139 | 133 | 130 |

| S39042 | 220 | 205 | 190 | 175 | 160 | 145 | 135 |  |  |  |  |  |

| S21953 | 440 | 355 | 335 | 325 | 315 | 305 | 295 |  |  |  |  |  |

| S22253 | 450 | 395 | 370 | 350 | 335 | 325 | 315 |  |  |  |  |  |

| S22053 | 450 | 395 | 370 | 350 | 335 | 325 | 315 |  |  |  |  |  |

| S23043 | 400 | 340 | 315 | 305 | 300 | 295 | 280 |  |  |  |  |  |

| S25554 | 550 | 475 | 440 | 415 | 405 | 400 | 400 |  |  |  |  |  |

| S25073 | 550 | 480 | 445 | 420 | 400 | 395 | 390 |  |  |  |  |  |

| 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 |

表E.5非合金钢和合金钢锻件屈服强度

| 牌号 | 公称厚度mm | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 牌号 | 公称厚度mm | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |

| 20 | $\leqslant 1 0 0$ | 235 | 210 | 200 | 186 | 167 | 153 | 139 | 129 | 121 |  |  |  |

| 20 | $> 1 0 0 \sim 2 0 0$ | 225 | 200 | 191 | 178 | 161 | 147 | 133 | 123 | 116 |  |  |  |

| 20 | >200~300 | 205 | 184 | 176 | 164 | 147 | 135 | 123 | 113 | 106 |  |  |  |

| 35 | ≤100 | 265 | 235 | 225 | 205 | 186 | 172 | 157 | 147 | 137 |  |  |  |

| 35 | >100~300 | 245 | 225 | 215 | 200 | 181 | 167 | 152 | 142 | 132 |  |  |  |

| 16Mn | ≤100 | 305 | 275 | 250 | 225 | 205 | 185 | 175 | 165 | 155 |  |  |  |

| 16Mn | $> 1 0 0 \sim 2 0 0$ | 295 | 265 | 245 | 220 | 200 | 180 | 170 | 160 | 150 |  |  |  |

| 16Mn | >200~300 | 275 | 250 | 235 | 215 | 195 | 175 | 165 | 155 | 145 |  |  |  |

| 08Cr2AIMo | ≤200 | 250 | 225 | 210 | 195 | 185 | 175 |  |  |  |  |  |  |

| 09CrCuSb | ≤200 | 245 | 220 | 205 | 190 | 180 | 170 |  |  |  |  |  |  |

| 20MnMo | ≤300 | 370 | 340 | 320 | 305 | 295 | 285 | 275 | 260 | 240 |  |  |  |

| 20MnMo | >300~500 | 350 | 325 | 305 | 290 | 280 | 270 | 260 | 245 | 225 |  |  |  |

| 20MnMo | >500~850 | 330 | 310 | 295 | 280 | 270 | 260 | 250 | 235 | 215 |  |  |  |

| 20MnMoNb | ≤300 | 470 | 435 | 420 | 405 | 395 | 385 | 370 | 355 | 335 |  |  |  |

| 20MnMoNb | >300~500 | 460 | 430 | 415 | 405 | 395 | 385 | 370 | 355 | 335 |  |  |  |

| 20MnNiMo | ≤500 | 450 | 420 | 405 | 395 | 385 | 380 | 370 | 355 | 335 |  |  |  |

| 15NiCuMoNb | ≤5500 | 440 | 422 | 412 | 402 | 392 | 382 | 373 | 343 | 304 |  |  |  |

| 12CrMo | ≤100 | 255 | 193 | 187 | 181 | 175 | 170 | 165 | 159 | 150 | 140 |  |  |

| 15CrMo | ≤300 | 280 | 255 | 240 | 225 | 215 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 |  |  |

| 15CrMo | >300~500 | 270 | 245 | 230 | 215 | 205 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 |  |  |

| 14Cr1Mo | ≤300 | 290 | 270 | 255 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 | 175 |  |  |

| 14Cr1Mo | >300~500 | 280 | 260 | 245 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 |  |  |

| 12Cr2Mol | ≤300 | 310 | 280 | 270 | 260 | 255 | 250 | 245 | 240 | 230 | 215 |  |  |

| 12Cr2Mol | >300~500 | 300 | 275 | 265 | 255 | 250 | 245 | 240 | 235 | 225 | 215 |  |  |

| 12Cr1MoV | ≤300 | 280 | 255 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 |  |  |

| 12Cr1MoV | >300~500 | 270 | 245 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 |  |  |

| 12Cr2Mo1V | ≤300 | 420 | 395 | 380 | 370 | 365 | 360 | 355 | 350 | 340 | 325 |  |  |

| 12Cr2Mo1V | >300~500 | 410 | 390 | 375 | 365 | 360 | 355 | 350 | 345 | 335 | 320 |  |  |

| 12Cr3Mo1V | ≤300 | 420 | 395 | 380 | 370 | 365 | 360 | 355 | 350 | 340 | 325 |  |  |

| 12Cr3Mo1V | >300~500 | 410 | 390 | 375 | 365 | 360 | 355 | 350 | 345 | 335 | 320 |  |  |

| 12Cr5Mo | ≤500 | 390 | 355 | 340 | 330 | 325 | 320 | 315 | 305 | 285 | 255 |  |  |

| 10Cr9MoVNbN | ≤300 | 415 | 384 | 378 | 377 | 377 | 376 | 371 | 358 | 337 | 306 | 260 | 198 |

表E.5非合金钢和合金钢锻件屈服强度（续）

| 牌号 | 公称厚度mm | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)$\mathrm { M P a }$ | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)$\mathrm { M P a }$ |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 牌号 | 公称厚度mm | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |

| 10Cr9MoW2VNbBN | $\leqslant 3 0 0$ | 440 | 420 | 412 | 405 | 400 | 392 | 382 | 372 | 360 | 340 | 300 | 248 |

| 30CrMo | $\leqslant 3 0 0$ | 440 | 400 | 380 | 370 | 360 | 350 | 335 | 320 | 295 |  |  |  |

| 35CrMo | $\leqslant 3 0 0$ | 440 | 400 | 380 | 370 | 360 | 350 | 335 | 320 | 295 |  |  |  |

| 35CrMo | $> 3 0 0 \sim 5 0 0$ | 430 | 395 | 380 | 370 | 360 | 350 | 335 | 320 | 295 |  |  |  |

| 35CrNi3MoV | $\leqslant 3 0 0$ | 960 | 876 | 857 | 843 | 799 | 777 | 758 | 720 |  |  |  |  |

| 36CrNi3MoV | ≤300 | 895 | 814 | 796 | 783 | 774 | 761 | 742 | 714 |  |  |  |  |

| 16MnD | $\leqslant 1 0 0$ | 305 | 275 | 250 | 225 | 205 | 185 | 175 |  |  |  |  |  |

| 16MnD | $> 1 0 0 \sim 2 0 0$ | 295 | 265 | 245 | 220 | 200 | 180 | 170 |  |  |  |  |  |

| 16MnD | >200~300 | 275 | 250 | 235 | 215 | 195 | 175 | 165 |  |  |  |  |  |

| 20MnMoD | ≤300 | 370 | 340 | 320 | 305 | 295 | 285 | 275 |  |  |  |  |  |

| 20MnMoD | $> 3 0 0 \sim 5 0 0$ | 350 | 325 | 305 | 290 | 280 | 270 | 260 |  |  |  |  |  |

| 20MnMoD | $> 5 0 0 \sim 7 0 0$ | 330 | 310 | 295 | 280 | 270 | 260 | 250 |  |  |  |  |  |

| 08MnNiMoVD | $\leqslant 3 0 0$ | 480 | 455 | 440 | 425 | 410 | 390 |  |  |  |  |  |  |

| 10Ni3MoVD | $\leqslant 3 0 0$ | 480 | 455 | 440 | 425 | 410 | 390 |  |  |  |  |  |  |

| 09MnNiD | $\leqslant 2 0 0$ | 280 | 255 | 235 | 225 | 215 | 205 | 190 |  |  |  |  |  |

| 09MnNiD | $> 2 0 0 \sim 3 0 0$ | 270 | 245 | 225 | 215 | 205 | 195 | 180 |  |  |  |  |  |

| 08Ni3D | $\leqslant 3 0 0$ | 260 | 235 | 230 | 220 | 210 | 195 | 180 |  |  |  |  |  |

| 06Ni9D | $\leqslant 3 0 0$ | 580 | 525 | 490 | 460 | 430 | 400 |  |  |  |  |  |  |

| 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 |

表E.6高合金钢锻件规定塑性延伸强度

| 统一数字代号 | 公称厚度mm | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 统一数字代号 | 公称厚度mm | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |

| S11306 | ≤150 | 205 | 189 | 184 | 180 | 178 | 175 | 168 | 163 |  |  |  |  |

| S11348 | $\leqslant 1 5 0$ | 170 | 158 | 153 | 150 | 149 | 146 | 142 | 135 |  |  |  |  |

| S30408 | $\leqslant 3 0 0$ | 220 | 171 | 155 | 144 | 135 | 127 | 123 | 119 | 114 | 111 | 106 |  |

| S30403 | ≤300 | 210 | 147 | 131 | 122 | 114 | 109 | 104 | 101 | 98 |  |  |  |

| S30409 | ≤300 | 220 | 171 | 155 | 144 | 135 | 127 | 123 | 119 | 114 | 111 | 106 | 101 |

| S30453 | $\leqslant 1 5 0$ | 205 | 170 | 154 | 144 | 135 | 129 | 123 | 118 | 114 | 110 |  |  |

| S30458 | $\leqslant 1 5 0$ | 240 | 194 | 172 | 157 | 146 | 139 | 132 | 130 | 125 | 120 | 109 |  |

| S31008 | ≤300 | 205 | 181 | 167 | 157 | 149 | 144 | 139 | 135 | 132 | 128 | 124 | 121 |

表E.6高合金钢锻件规定塑性延伸强度（续）

| 统一数字代号 | 公称厚度mm | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$(不小于)MPa |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 统一数字代号 | 公称厚度mm | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |

| S31252 | $\leqslant 3 0 0$ | 300 | 244 | 221 | 206 | 195 | 187 | 182 | 179 | 177 |  |  |  |

| S31609 | $\leqslant 3 0 0$ | 220 | 175 | 161 | 149 | 139 | 131 | 126 | 123 | 121 | 119 | 117 |  |

| S31608 | $\leqslant 3 0 0$ | 220 | 175 | 161 | 149 | 139 | 131 | 126 | 123 | 121 | 119 | 117 |  |

| S31603 | $\leqslant 3 0 0$ | 210 | 147 | 130 | 120 | 111 | 105 | 100 | 96 | 93 |  |  |  |

| S31653 | $\leqslant 1 5 0$ | 210 | 174 | 158 | 146 | 136 | 128 | 122 | 116 | 111 | 108 |  |  |

| S31658 | $\leqslant 1 5 0$ | 240 | 212 | 196 | 183 | 172 | 164 | 156 | 150 | 145 | 140 | 136 |  |

| S31668 | $\leqslant 3 0 0$ | 205 | 175 | 161 | 149 | 139 | 131 | 126 | 123 | 121 | 119 | 117 |  |

| S31703 | ≤300 | 195 | 175 | 161 | 149 | 139 | 131 | 126 | 123 | 121 |  |  |  |

| S32168 | ≤300 | 205 | 171 | 155 | 144 | 135 | 127 | 123 | 120 | 117 | 114 | 111 |  |

| S32169 | ≤150 | 205 | 184 | 171 | 160 | 150 | 142 | 136 | 132 | 128 | 126 | 123 | 122 |

| S34778 | $\leqslant 1 5 0$ | 205 | 189 | 177 | 166 | 157 | 150 | 145 | 141 | 139 | 139 | 133 |  |

| S34779 | $\leqslant 3 0 0$ | 205 | 189 | 177 | 166 | 157 | 150 | 145 | 141 | 139 | 139 | 133 | 130 |

| S39042 | $\leqslant 3 0 0$ | 220 | 205 | 190 | 175 | 160 | 145 | 135 |  |  |  |  |  |

| S21953 | $\leqslant 1 5 0$ | 390 | 315 | 300 | 290 | 280 | 270 |  |  |  |  |  |  |

| S22253 | ≤150 | 450 | 395 | 370 | 350 | 335 | 325 |  |  |  |  |  |  |

| S22053 | ≤150 | 450 | 395 | 370 | 350 | 335 | 325 |  |  |  |  |  |  |

| S25554 | ≤150 | 550 | 479 | 443 | 419 | 406 | 403 | 400 |  |  |  |  |  |

| S23043 | ≤150 | 400 | 340 | 319 | 308 | 301 | 293 | 283 |  |  |  |  |  |

| S25073 | ≤150 | 550 | 481 | 445 | 420 | 404 | 396 | 393 |  |  |  |  |  |

| S51740 | $\leqslant 1 0 0$ | 725 | 666 | 641 | 620 | 603 | 588 | 575 |  |  |  |  |  |

| 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 |

表E.7非合金钢、低合金钢和耐热钢螺柱屈服强度

| 牌号 | 螺栓规格mm | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 牌号 | 螺栓规格mm | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |

| 20 | ≤M22 | 245 | 220 | 210 | 196 | 176 | 162 | 147 |  |  |  |

| 20 | M24~M36 | 245 | 220 | 210 | 196 | 176 | 162 | 147 |  |  |  |

| 35 | ≤M22 | 315 | 285 | 265 | 245 | 220 | 200 | 186 |  |  |  |

| 35 | M24~M36 | 315 | 285 | 265 | 245 | 220 | 200 | 186 |  |  |  |

| 40MnB | ≤M22 | 685 | 620 | 600 | 580 | 570 | 540 | 500 | 440 |  |  |

| 40MnB | M24~M36 | 635 | 570 | 550 | 540 | 530 | 500 | 460 | 410 |  |  |

表E.7非合金钢、低合金钢和耐热钢螺柱屈服强度（续）

| 牌号 | 螺栓规格mm | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$R _ { \mathrm { e L } } \left( R _ { \mathrm { p } 0 . 2 } \right)$(不小于)MPa |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 牌号 | 螺栓规格mm | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |

| 40MnVB | $\leqslant \mathrm { M } 2 2$ | 735 | 665 | 645 | 625 | 615 | 590 | 550 | 490 |  |  |

| 40MnVB | M24~M36 | 685 | 615 | 600 | 585 | 575 | 550 | 510 | 460 |  |  |

| 40Cr | $\leqslant \mathrm { M } 2 2$ | 685 | 620 | 600 | 580 | 570 | 550 | 520 | 470 |  |  |

| 40Cr | M24~M48 | 635 | 570 | 550 | 540 | 530 | 510 | 480 | 440 |  |  |

| 30CrMo | ≤M22 | 550 | 495 | 480 | 470 | 460 | 450 | 435 | 405 | 375 |  |

| 30CrMo | M24~M80 | 500 | 450 | 435 | 425 | 420 | 410 | 395 | 370 | 340 |  |

| 35CrMo | $\leqslant \mathrm { M } 2 2$ | 735 | 665 | 645 | 625 | 615 | 605 | 580 | 540 | 490 |  |

| 35CrMo | M24~M80 | 685 | 620 | 600 | 585 | 575 | 565 | 540 | 510 | 460 |  |

| 35CrMo | M85~M105 | 590 | 530 | 510 | 500 | 490 | 480 | 460 | 430 | 390 |  |

| 35CrMoV | M52~M105 | 735 | 665 | 645 |  | 615 | 605 | 590 | 560 | 530 |  |

| 35CrMoV | M110~M180 | 665 | 600 | 580 | 570 | 560 | 550 | 535 | 510 | 480 |  |

| 25Cr2MoV | $\leqslant \mathrm { M } 4 8$ | 735 | 665 | 645 | 625 | 615 | 605 | 590 | 560 | 530 | 480 |

| 25Cr2MoV | M52~M105 | 685 | 620 | 600 | 590 | 580 | 570 | 555 | 530 | 500 | 450 |

| 25Cr2MoV | M110~M180 | 590 | 530 | 510 | 500 | 490 | 480 | 470 | 450 | 430 | 390 |

| 40CrNiMo | M52~M180 | 825 | 785 | 760 | 740 | 720 | 695 | 660 |  |  |  |

| 12Cr5Mo(S45110) | <M48 | 390 | 355 | 340 | 330 | 325 | 320 | 315 | 305 | 285 | 255 |

| 注1：括号中的数字代号是按照GB/T20878的规定。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：括号中的数字代号是按照GB/T20878的规定。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：括号中的数字代号是按照GB/T20878的规定。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：括号中的数字代号是按照GB/T20878的规定。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：括号中的数字代号是按照GB/T20878的规定。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：括号中的数字代号是按照GB/T20878的规定。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：括号中的数字代号是按照GB/T20878的规定。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：括号中的数字代号是按照GB/T20878的规定。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：括号中的数字代号是按照GB/T20878的规定。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：括号中的数字代号是按照GB/T20878的规定。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：括号中的数字代号是按照GB/T20878的规定。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：括号中的数字代号是按照GB/T20878的规定。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 |

表E.8高合金钢螺柱规定塑性延伸强度

| 统一数字代号 | 螺柱规格mm | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$2(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$2(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$2(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$2(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$2(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$2(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$2(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$2(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$2(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$2(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$R _ { \mathrm { p } 0 . 2 }$2(不小于)MPa |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 统一数字代号 | 螺柱规格mm | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |

| S42020 | $\leqslant \mathrm { M } 4 8$ | 400 | 410 | 390 | 370 | 360 | 350 | 340 | 320 |  |  |  |

| S30408 | $\leqslant \mathrm { M } 4 8$ | 205 | 171 | 155 | 144 | 135 | 127 | 123 | 119 | 114 | 111 | 106 |

| S31008 | $\leqslant \mathrm { M } 4 8$ | 205 | 181 | 167 | 157 | 149 | 144 | 139 | 135 | 132 | 128 | 124 |

| S31608 | $\leqslant \mathrm { M } 4 8$ | 205 | 175 | 161 | 149 | 139 | 131 | 126 | 123 | 121 | 119 | 117 |

| S32168 | $\leqslant \mathrm { M } 4 8$ | 205 | 171 | 155 | 144 | 135 | 127 | 123 | 120 | 117 | 114 | 111 |

| 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注：空白栏表示材料不适用于此温度。 |

表E.9非合金钢和低合金钢钢板高温持久强度极限平均值

| 牌号 | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$1 0 ^ { 5 }$h的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$1 0 ^ { 5 }$h的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$1 0 ^ { 5 }$h的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$1 0 ^ { 5 }$h的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$1 0 ^ { 5 }$h的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$1 0 ^ { 5 }$h的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$1 0 ^ { 5 }$h的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$1 0 ^ { 5 }$h的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$下的$1 0 ^ { 5 }$h的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 牌号 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |

| Q245R |  | 127 | 91 | 61 |  |  |  |  |  |

| Q345R | 188 | 140 | 99 | 64 |  |  |  |  |  |

| 18MnMoNbR |  |  | 265 | 176 |  |  |  |  |  |

| 15CrMoR |  |  |  |  | 132 | 87 | 56 |  |  |

| 14Cr1MoR |  |  |  |  | 120 | 81 | 49 |  |  |

| 12Cr2Mo1R |  |  |  | 192 | 133 | 96 | 68 | 45 |  |

| 12Cr1MoVR |  |  |  |  |  | 123 | 88 | 62 |  |

| 12Cr2Mo1 VR |  |  | 308 | 260 | 215 | 156 | 108 |  |  |

| 注1：“—”表示在此温度下材料的许用应力不受高温持久强度极限平均值控制。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“—”表示在此温度下材料的许用应力不受高温持久强度极限平均值控制。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“—”表示在此温度下材料的许用应力不受高温持久强度极限平均值控制。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“—”表示在此温度下材料的许用应力不受高温持久强度极限平均值控制。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“—”表示在此温度下材料的许用应力不受高温持久强度极限平均值控制。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“—”表示在此温度下材料的许用应力不受高温持久强度极限平均值控制。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“—”表示在此温度下材料的许用应力不受高温持久强度极限平均值控制。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“—”表示在此温度下材料的许用应力不受高温持久强度极限平均值控制。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“—”表示在此温度下材料的许用应力不受高温持久强度极限平均值控制。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“—”表示在此温度下材料的许用应力不受高温持久强度极限平均值控制。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 |

表E.10非合金钢和合金钢钢管高温持久强度极限平均值

| 牌号 | 在下列温度（℃）下的$1 0 ^ { 5 } \mathrm { h }$的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$1 0 ^ { 5 } \mathrm { h }$的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$1 0 ^ { 5 } \mathrm { h }$的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$1 0 ^ { 5 } \mathrm { h }$的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$1 0 ^ { 5 } \mathrm { h }$的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$1 0 ^ { 5 } \mathrm { h }$的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$1 0 ^ { 5 } \mathrm { h }$的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$1 0 ^ { 5 } \mathrm { h }$的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$1 0 ^ { 5 } \mathrm { h }$的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 牌号 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |

| 10 |  |  | 91 | 61 |  |  |  |  |  |

| 20 |  |  | 91 | 61 |  |  |  |  |  |

| Q345D, Q345E | 188 | 140 | 99 | 64 |  |  |  |  |  |

| 12CrMo |  |  |  |  | 111 | 75 |  |  |  |

| 15CrMo |  |  |  |  |  | 87 | 56 |  |  |

| 12Cr2Mo |  |  |  | 192 | 133 | 96 | 68 | 45 |  |

| 12Cr5Mo |  |  |  | 125 | 93 | 69 | 53 | 39 | 27 |

| 12Cr1MoV |  |  |  |  |  | 123 | 88 | 62 |  |

| 注1：“—”表示在此温度下材料的许用应力不受高温持久强度极限平均值控制。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“—”表示在此温度下材料的许用应力不受高温持久强度极限平均值控制。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“—”表示在此温度下材料的许用应力不受高温持久强度极限平均值控制。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“—”表示在此温度下材料的许用应力不受高温持久强度极限平均值控制。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“—”表示在此温度下材料的许用应力不受高温持久强度极限平均值控制。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“—”表示在此温度下材料的许用应力不受高温持久强度极限平均值控制。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“—”表示在此温度下材料的许用应力不受高温持久强度极限平均值控制。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“—”表示在此温度下材料的许用应力不受高温持久强度极限平均值控制。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“—”表示在此温度下材料的许用应力不受高温持久强度极限平均值控制。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“—”表示在此温度下材料的许用应力不受高温持久强度极限平均值控制。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 |

表E.11非合金钢和合金钢锻件高温持久强度极限平均值

| 牌号 | 在下列温度（℃）下的$1 0 ^ { 5 } h$的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$1 0 ^ { 5 } h$的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$1 0 ^ { 5 } h$的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$1 0 ^ { 5 } h$的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$1 0 ^ { 5 } h$的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$1 0 ^ { 5 } h$的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$1 0 ^ { 5 } h$的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$1 0 ^ { 5 } h$的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$1 0 ^ { 5 } h$的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 牌号 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |

| 20 |  |  | 91 | 61 |  |  |  |  |  |

| 35 |  | 127 | 91 | 61 |  |  |  |  |  |

表E.11非合金钢和合金钢锻件高温持久强度极限平均值（续）

| 牌号 | 在下列温度（℃）下的105h的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的105h的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的105h的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的105h的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的105h的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的105h的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的105h的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的105h的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的105h的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 牌号 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |

| 16Mn |  | 140 | 99 | 64 |  |  |  |  |  |

| 20MnMo |  |  | 196 | 126 | 74 |  |  |  |  |

| 20MnMoNb |  |  | 265 | 176 |  |  |  |  |  |

| 35CrMo |  | 295 | 225 | 167 | 118 | 75 |  |  |  |

| 12CrMo |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  |

| 14Cr1Mo |  |  |  |  | 120 | 81 | 50 |  |  |

| 15CrMo |  |  |  |  | 132 | 87 | 56 |  |  |

| 12Cr2Mol |  |  | 220 | 192 | 133 | 96 | 68 | 45 |  |

| 12Cr1MoV |  |  |  |  |  | 123 | 89 | 61 |  |

| 12Cr2Mo1V |  |  | 308 | 260 | 215 | 156 | 108 |  |  |

| 12Cr3Mo1V |  |  | 308 |  |  |  |  |  |  |

| 12Cr5Mo | 285 | 204 | 160 | 125 | 93 | 69 | 53 | 39 | 27 |

| 10Cr9Mo1VNbN |  |  |  |  |  | 230 | 153 | 121 | 93 |

| 10Cr9MoW2VNbBN |  |  |  |  |  | 266 | 191 | 160 | 132 |

| 注1：“—”表示在此温度下材料的许用应力不受高温持久强度极限平均值控制。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“—”表示在此温度下材料的许用应力不受高温持久强度极限平均值控制。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“—”表示在此温度下材料的许用应力不受高温持久强度极限平均值控制。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“—”表示在此温度下材料的许用应力不受高温持久强度极限平均值控制。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“—”表示在此温度下材料的许用应力不受高温持久强度极限平均值控制。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“—”表示在此温度下材料的许用应力不受高温持久强度极限平均值控制。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“—”表示在此温度下材料的许用应力不受高温持久强度极限平均值控制。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“—”表示在此温度下材料的许用应力不受高温持久强度极限平均值控制。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“—”表示在此温度下材料的许用应力不受高温持久强度极限平均值控制。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“—”表示在此温度下材料的许用应力不受高温持久强度极限平均值控制。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 |

表E.12低合金钢和耐热钢螺柱高温持久强度极限平均值

| 牌号 | 在下列温度（℃）下的$1 0 ^ { 5 }$h的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$1 0 ^ { 5 }$h的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$1 0 ^ { 5 }$h的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$1 0 ^ { 5 }$h的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$1 0 ^ { 5 }$h的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$1 0 ^ { 5 }$h的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$1 0 ^ { 5 }$h的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$1 0 ^ { 5 }$h的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa | 在下列温度（℃）下的$1 0 ^ { 5 }$h的$R _ { \mathrm { D } }$(不小于)MPa |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 牌号 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |

| 30CrMo |  |  |  | 167 | 118 |  |  |  |  |

| 35CrMo |  |  | 225 | 167 | 118 |  |  |  |  |

| 25Cr2MoV |  |  | - |  | 196 | 108 | 59 |  |  |

| 12Cr5Mo(S45110) |  |  |  | 125 | 93 | 69 | 53 | 39 | 27 |

| 注1：“—”表示在此温度下材料的许用应力不受高温持久强度极限平均值控制。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“—”表示在此温度下材料的许用应力不受高温持久强度极限平均值控制。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“—”表示在此温度下材料的许用应力不受高温持久强度极限平均值控制。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“—”表示在此温度下材料的许用应力不受高温持久强度极限平均值控制。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“—”表示在此温度下材料的许用应力不受高温持久强度极限平均值控制。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“—”表示在此温度下材料的许用应力不受高温持久强度极限平均值控制。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“—”表示在此温度下材料的许用应力不受高温持久强度极限平均值控制。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“—”表示在此温度下材料的许用应力不受高温持久强度极限平均值控制。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“—”表示在此温度下材料的许用应力不受高温持久强度极限平均值控制。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 | 注1：“—”表示在此温度下材料的许用应力不受高温持久强度极限平均值控制。注2：空白栏表示材料不适用于此温度。 |

C

表E.13钢材弹性模量

| 钢类 | 在下列温度下（℃）下的弹性模量(E)$1 0 ^ { 3 } \mathrm { M P a }$ | 在下列温度下（℃）下的弹性模量(E)$1 0 ^ { 3 } \mathrm { M P a }$ | 在下列温度下（℃）下的弹性模量(E)$1 0 ^ { 3 } \mathrm { M P a }$ | 在下列温度下（℃）下的弹性模量(E)$1 0 ^ { 3 } \mathrm { M P a }$ | 在下列温度下（℃）下的弹性模量(E)$1 0 ^ { 3 } \mathrm { M P a }$ | 在下列温度下（℃）下的弹性模量(E)$1 0 ^ { 3 } \mathrm { M P a }$ | 在下列温度下（℃）下的弹性模量(E)$1 0 ^ { 3 } \mathrm { M P a }$ | 在下列温度下（℃）下的弹性模量(E)$1 0 ^ { 3 } \mathrm { M P a }$ | 在下列温度下（℃）下的弹性模量(E)$1 0 ^ { 3 } \mathrm { M P a }$ | 在下列温度下（℃）下的弹性模量(E)$1 0 ^ { 3 } \mathrm { M P a }$ | 在下列温度下（℃）下的弹性模量(E)$1 0 ^ { 3 } \mathrm { M P a }$ | 在下列温度下（℃）下的弹性模量(E)$1 0 ^ { 3 } \mathrm { M P a }$ | 在下列温度下（℃）下的弹性模量(E)$1 0 ^ { 3 } \mathrm { M P a }$ | 在下列温度下（℃）下的弹性模量(E)$1 0 ^ { 3 } \mathrm { M P a }$ | 在下列温度下（℃）下的弹性模量(E)$1 0 ^ { 3 } \mathrm { M P a }$ | 在下列温度下（℃）下的弹性模量(E)$1 0 ^ { 3 } \mathrm { M P a }$ | 在下列温度下（℃）下的弹性模量(E)$1 0 ^ { 3 } \mathrm { M P a }$ |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 钢类 | -196 | -100 | -40 | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |

| 非合金钢、碳锰钢 |  |  | 205 | 201 | 197 | 194 | 191 | 188 | 183 | 178 | 170 | 160 | 149 |  |  |  |  |

| 锰钼钢、镍钢 | 214 | 209 | 205 | 200 | 196 | 193 | 190 | 187 | 183 | 178 | 170 | 160 | 149 |  |  |  |  |

| 铬$( 0 . 5 \% \sim 2 \% )$钼$( 0 . 2 \% \sim 0 . 5 \% )$钢 |  |  | 208 | 204 | 200 | 197 | 193 | 190 | 186 | 183 | 179 | 174 | 169 | 164 |  |  |  |

| 铬$( 2 . 2 5 \% \sim 3 \% )$钼(1.0%)钢 |  |  | 215 | 210 | 206 | 202 | 199 | 196 | 192 | 188 | 184 | 180 | 175 | 169 | 162 |  |  |

| 铬$( 5 \% \sim 9 \% )$钼$( 0 . 5 \sim 1 . 0 \% )$钢 |  |  | 218 | 213 | 208 | 205 | 201 | 198 | 195 | 191 | 187 | 183 | 179 | 174 | 168 | 161 |  |

| 铬钢$( 1 2 \% \sim 1 7 \% )$ |  |  | 206 | 201 | 195 | 192 | 189 | 186 | 182 | 178 | 173 | 166 | 157 | 145 | 131 |  |  |

| 奥氏体钢$( \mathrm { C r } 1 8 \mathrm { N i } 8 \sim$$\mathrm { C r } 2 5 \mathrm { N i } 2 6 )$ | 209 | 203 | 199 | 195 | 189 | 186 | 183 | 179 | 176 | 172 | 169 | 165 | 160 | 156 | 151 | 146 | 140 |

| 奥氏体-铁素体钢$( \mathrm { C r } 1 8 \mathrm { N i } 5 \sim \mathrm { C r } 2 5 \mathrm { N i } 7 )$ |  |  |  | 200 | 194 | 190 | 186 | 183 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：空白栏表示材料弹性模量在此温度下无数据资料。 | 注：空白栏表示材料弹性模量在此温度下无数据资料。 | 注：空白栏表示材料弹性模量在此温度下无数据资料。 | 注：空白栏表示材料弹性模量在此温度下无数据资料。 | 注：空白栏表示材料弹性模量在此温度下无数据资料。 | 注：空白栏表示材料弹性模量在此温度下无数据资料。 | 注：空白栏表示材料弹性模量在此温度下无数据资料。 | 注：空白栏表示材料弹性模量在此温度下无数据资料。 | 注：空白栏表示材料弹性模量在此温度下无数据资料。 | 注：空白栏表示材料弹性模量在此温度下无数据资料。 | 注：空白栏表示材料弹性模量在此温度下无数据资料。 | 注：空白栏表示材料弹性模量在此温度下无数据资料。 | 注：空白栏表示材料弹性模量在此温度下无数据资料。 | 注：空白栏表示材料弹性模量在此温度下无数据资料。 | 注：空白栏表示材料弹性模量在此温度下无数据资料。 | 注：空白栏表示材料弹性模量在此温度下无数据资料。 | 注：空白栏表示材料弹性模量在此温度下无数据资料。 | 注：空白栏表示材料弹性模量在此温度下无数据资料。 |

表E.14钢材平均线膨胀系数

| 钢类 | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$与$2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$之间的平均线膨胀系数$1 0 ^ { - 6 } \mathrm { m m } / \mathrm { m m } \cdot ^ { \circ } \mathrm { C }$ | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$与$2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$之间的平均线膨胀系数$1 0 ^ { - 6 } \mathrm { m m } / \mathrm { m m } \cdot ^ { \circ } \mathrm { C }$ | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$与$2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$之间的平均线膨胀系数$1 0 ^ { - 6 } \mathrm { m m } / \mathrm { m m } \cdot ^ { \circ } \mathrm { C }$ | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$与$2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$之间的平均线膨胀系数$1 0 ^ { - 6 } \mathrm { m m } / \mathrm { m m } \cdot ^ { \circ } \mathrm { C }$ | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$与$2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$之间的平均线膨胀系数$1 0 ^ { - 6 } \mathrm { m m } / \mathrm { m m } \cdot ^ { \circ } \mathrm { C }$ | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$与$2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$之间的平均线膨胀系数$1 0 ^ { - 6 } \mathrm { m m } / \mathrm { m m } \cdot ^ { \circ } \mathrm { C }$ | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$与$2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$之间的平均线膨胀系数$1 0 ^ { - 6 } \mathrm { m m } / \mathrm { m m } \cdot ^ { \circ } \mathrm { C }$ | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$与$2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$之间的平均线膨胀系数$1 0 ^ { - 6 } \mathrm { m m } / \mathrm { m m } \cdot ^ { \circ } \mathrm { C }$ | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$与$2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$之间的平均线膨胀系数$1 0 ^ { - 6 } \mathrm { m m } / \mathrm { m m } \cdot ^ { \circ } \mathrm { C }$ | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$与$2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$之间的平均线膨胀系数$1 0 ^ { - 6 } \mathrm { m m } / \mathrm { m m } \cdot ^ { \circ } \mathrm { C }$ | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$与$2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$之间的平均线膨胀系数$1 0 ^ { - 6 } \mathrm { m m } / \mathrm { m m } \cdot ^ { \circ } \mathrm { C }$ | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$与$2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$之间的平均线膨胀系数$1 0 ^ { - 6 } \mathrm { m m } / \mathrm { m m } \cdot ^ { \circ } \mathrm { C }$ | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$与$2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$之间的平均线膨胀系数$1 0 ^ { - 6 } \mathrm { m m } / \mathrm { m m } \cdot ^ { \circ } \mathrm { C }$ | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$与$2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$之间的平均线膨胀系数$1 0 ^ { - 6 } \mathrm { m m } / \mathrm { m m } \cdot ^ { \circ } \mathrm { C }$ | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$与$2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$之间的平均线膨胀系数$1 0 ^ { - 6 } \mathrm { m m } / \mathrm { m m } \cdot ^ { \circ } \mathrm { C }$ | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$与$2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$之间的平均线膨胀系数$1 0 ^ { - 6 } \mathrm { m m } / \mathrm { m m } \cdot ^ { \circ } \mathrm { C }$ | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$与$2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$之间的平均线膨胀系数$1 0 ^ { - 6 } \mathrm { m m } / \mathrm { m m } \cdot ^ { \circ } \mathrm { C }$ | 在下列温度$\left( ^ { \circ } \mathrm { C } \right)$与$2 0 ^ { \circ } \mathrm { C }$之间的平均线膨胀系数$1 0 ^ { - 6 } \mathrm { m m } / \mathrm { m m } \cdot ^ { \circ } \mathrm { C }$ |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 钢类 | -196 | -100 | -50 | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |

| 非合金钢、碳锰钢、锰钼钢、低铬钼钢 |  | 9.89 | 10.39 | 10.76 | 11.12 | 11.53 | 11.88 | 12.25 | 12.56 | 12.90 | 13.24 | 13.58 | 13.93 | 14.22 | 14.42 | 14.62 |  |  |

| 中铬钼钢$( \mathrm { C r } 5 \mathrm { M o } \sim \mathrm { C r } 9 \mathrm { M o } )$ |  |  | 9.77 | 10.16 | 10.52 | 10.91 | 11.15 | 11.39 | 11.66 | 11.90 | 12.15 | 12.38 | 12.63 | 12.86 | 13.05 | 13.18 |  |  |

| 高铬钢$( \mathrm { C r } 1 2 \sim \mathrm { C r } 1 7 )$ |  |  | 8.95 | 9.29 | 9.59 | 9.94 | 10.20 | 10.45 | 10.67 | 10.96 | 11.19 | 11.41 | 11.61 | 11.81 | 11.97 | 12.11 |  |  |

| 奥氏体钢$( \mathrm { C r } 1 8 \mathrm { N i } 8 \sim \mathrm { C r } 2 5 \mathrm { N i } 2 5 )$ | 14.67 | 15.45 | 15.97 | 16.28 | 16.54 | 16.84 | 17.06 | 17.25 | 17.42 | 17.61 | 17.79 | 17.99 | 18.19 | 18.34 | 18.58 | 18.71 | 18.87 | 18.97 |

| 奥氏体钢(Cr25Ni20) |  |  |  |  |  | 15.84 | 15.98 | 16.05 | 16.06 | 16.07 | 16.11 | 16.13 | 16.17 | 16.33 | 16.56 | 16.66 | 16.91 | 17.14 |

| 奥氏体-铁素体钢(Cr18Ni5~Cr25Ni7) |  |  |  |  |  | 13.10 | 13.40 | 13.70 | 13.90 | 14.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：空白栏表示材料平均线膨胀系数在此温度下无数据资料。 | 注：空白栏表示材料平均线膨胀系数在此温度下无数据资料。 | 注：空白栏表示材料平均线膨胀系数在此温度下无数据资料。 | 注：空白栏表示材料平均线膨胀系数在此温度下无数据资料。 | 注：空白栏表示材料平均线膨胀系数在此温度下无数据资料。 | 注：空白栏表示材料平均线膨胀系数在此温度下无数据资料。 | 注：空白栏表示材料平均线膨胀系数在此温度下无数据资料。 | 注：空白栏表示材料平均线膨胀系数在此温度下无数据资料。 | 注：空白栏表示材料平均线膨胀系数在此温度下无数据资料。 | 注：空白栏表示材料平均线膨胀系数在此温度下无数据资料。 | 注：空白栏表示材料平均线膨胀系数在此温度下无数据资料。 | 注：空白栏表示材料平均线膨胀系数在此温度下无数据资料。 | 注：空白栏表示材料平均线膨胀系数在此温度下无数据资料。 | 注：空白栏表示材料平均线膨胀系数在此温度下无数据资料。 | 注：空白栏表示材料平均线膨胀系数在此温度下无数据资料。 | 注：空白栏表示材料平均线膨胀系数在此温度下无数据资料。 | 注：空白栏表示材料平均线膨胀系数在此温度下无数据资料。 | 注：空白栏表示材料平均线膨胀系数在此温度下无数据资料。 | 注：空白栏表示材料平均线膨胀系数在此温度下无数据资料。 |

附录F

(资料性)

高合金钢牌号近似对照

高合金钢牌号近似对照见表F.1。

表F.1高合金钢牌号近似对照

| 序号 | GB/T713.7-2023 | GB/T713.7-2023 | ASMEA240-2021 | ASMEA240-2021 | EN10028.7-2016 | EN10028.7-2016 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 统一数字代号 | 牌号 | UNS代号 | 型号 | 数字代号 | 牌号 |

| 1 | S11306 | 06Cr13 | S41008 | 410S | 1.4000 | X6Cr13 |

| 2 | S11348 | 06Cr13Al | S40500 | 405 | 1.4002 | X6CrAl13 |

| 3 | S11972 | 019Cr19Mo2NbTi | S44400 | 444 | 1.4521 | X2CrMoTi18-2 |

| 4 | S30408 | 06Cr19Ni10 | S30400 | 304 | 1.4301 | X5CrNi18-10 |

| 5 | S30403 | 022Cr19Ni10 | S30403 | 304L | 1.4306 | X2CrNi19-11 |

| 6 | S30409 | 07Cr19Ni10 | S30409 | 304H | 1.4948 | X6CrNi18-10 |

| 7 | S30450 | 05Cr19Ni10Si2CeN | S30415 |  | 1.4818 |  |

| 8 | S30458 | 06Cr19Ni10N | S30451 | 304N | 1.4315 | X5CrNiN19-9 |

| 9 | S30453 | 022Cr19Ni10N | S30453 | 304LN | 1.4311 | X2CrNi18-10 |

| 10 | S30478 | 06Cr19Ni9NbN | S30452 | XM-21 |  |  |

| 11 | S30859 | 08Cr21Ni11Si2CeN | S30815 |  | 1.4835 |  |

| 12 | S30908 | 06Cr23Ni13 | S30908 | 309S | 1.4950 | X6CrNi23-13 |

| 13 | S31008 | 06Cr25Ni20 | S31008 | 310S | 1.4951 | X6CrNi25-20 |

| 14 | S31252 | 015Cr20Ni18Mo6CuN | S31254 |  | 1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 |

| 15 | S31608 | 06Cr17Ni12Mo2 | S31600 | 316 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 |

| 16 | S31603 | 022Cr17Ni12Mo2 | S31603 | 316L | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 |

| 17 | S31609 | 07Cr17Ni12Mo2 | S31609 | 316H |  |  |

| 18 | S31658 | 06Cr17Ni12Mo2N | S31651 | 316N |  |  |

| 19 | S31668 | 06Cr17Ni12Mo2Ti | S31635 | 316Ti | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 |

| 20 | S31653 | 022Cr17Ni12Mo2N | S31653 | 316LN | 1.4429 | X2CrNiMo17-13-3 |

| 21 | S31708 | 06Cr19Ni13Mo3 | S31700 | 317 |  |  |

| 22 | S31703 | 022Cr19Ni13Mo3 | S31703 | 317L | 1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 |

| 23 | S32168 | 06Cr18Ni11Ti | S32100 | 321 | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 |

| 24 | S32169 | 07Cr19Ni11Ti | S32109 | 321H | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 |

| 25 | S34778 | 06Cr18Ni11Nb | S34700 | 347 | 1.4550 | X6CrNiNb18-10 |

| 26 | S34779 | 07Cr18Ni11Nb | S34709 | 347H | 1.4912 | X7CrNiNb18-10 |

| 27 | S35656 | 05Cr19Mn6Ni5Cu2N |  |  | 1.4372 | X12CrMnNiN17-7-5 |

| 28 | S39042 | 015Cr21Ni26Mo5Cu2 | N08904 | 904L | 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 |

表F.1高合金钢牌号近似对照（续）

| 序号 | GB/T 713.7-2023 | GB/T 713.7-2023 | ASMEA240-2021 | ASMEA240-2021 | EN10028.7-2016 | EN10028.7-2016 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 统一数字代号 | 牌号 | UNS代号 | 型号 | 数字代号 | 牌号 |

| 29 | S21953 | 022Cr19Ni5Mo3Si2N | S31500 |  |  |  |

| 30 | S22153 | 022Cr21Ni3Mo2N | S32003 |  |  |  |

| 31 | S22253 | 022Cr22Ni5Mo3N | S31803 |  | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 |

| 32 | S22053 | 022Cr23Ni5Mo3N | S32205 | 2205 |  |  |

| 33 | S22294 | 03Cr22Mn5Ni2MoCuN | S32101 |  | 1.4162 | X2CrMnNiN21-5-1 |

| 34 | S23043 | 022Cr23Ni4MoCuN | S32301 | 2304 | 1.4362 | X2CrNiN23-4 |

| 35 | S25554 | 03Cr25Ni6Mo3Cu2N | S32550 | 255 | 1.4507 | X3CrNiMoCuN26-6-3-2 |

| 36 | S25073 | 022Cr25Ni7Mo4N | S32750 | 2507 | 1.4410 | X2CrNiMoN25-7-4 |

| 注：空白栏表示无对应的UNS代号、型号、数字代号及牌号。 | 注：空白栏表示无对应的UNS代号、型号、数字代号及牌号。 | 注：空白栏表示无对应的UNS代号、型号、数字代号及牌号。 | 注：空白栏表示无对应的UNS代号、型号、数字代号及牌号。 | 注：空白栏表示无对应的UNS代号、型号、数字代号及牌号。 | 注：空白栏表示无对应的UNS代号、型号、数字代号及牌号。 | 注：空白栏表示无对应的UNS代号、型号、数字代号及牌号。 |

参考文献

GB/T 713.1承压设备用钢板和钢带第1部分：一般要求

2GB/T 713.2承压设备用钢板和钢带

第2部分：规定温度性能的非合金钢和合金钢

3GB/T 713.3承压设备用钢板和钢带

第3部分：规定低温性能的低合金钢

4GB/T 713.4承压设备用钢板和钢带

第4部分：规定低温性能的镍合金钢

[5_GB/T 713.6承压设备用钢板和钢带

第6部分：调质高强度钢

6GB/T 415757金属在硫化氢环境中抗硫化物应力开裂和应力腐蚀开裂的实验室试验方法

7GB/T 5310高压锅炉用无缝钢管

[8]GB/T 8163流体输送用无缝钢管

[9]GB/T 12771流体输送用不锈钢焊接钢管

[10_

GB/T 13296锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管

[11] GB/T 14976流体输送用不锈钢无缝钢管

[12] GB/T 15970.1金属和合金的腐蚀

应力腐蚀试验

第1部分：试验方法总则

[13] GB/T 15970.2金属和合金的腐蚀

应力腐蚀试验

第2部分：弯梁试样的制备和应用

[14] GB/T 15970.3金属和合金的腐蚀

应力腐蚀试验

第3部分：U型弯曲试样的制备和

应用

[15]GB/T 15970.4金属和合金的腐蚀

应力腐蚀试验

第4部分：单轴加载拉伸试样的制备

和应用

[16] GB/T 15970.5

金属和合金的腐蚀

应力腐蚀试验

第5部分：C型环试样的制备和应用

[17] GB/T 15970.6

金属和合金的腐蚀

应力腐蚀试验

第6部分：恒载荷或恒位移下的预裂

纹试样的制备和应用

[18] GB/T 15970.7金属和合金的腐蚀应力腐蚀试验

第7部分：慢应变速率试验

[19] GB/T 15970.8

金属和合金的腐蚀

应力腐蚀试验

第8部分：焊接试样的制备和应用

[20] GB/T15970.9金属和合金的腐蚀应力腐蚀试验

第9部分：渐增式载荷或渐增式位移

下的预裂纹试样的制备和应用

[21]GB/T 17897金属和合金的腐蚀不锈钢三氯化铁点腐蚀试验方法

22GB/T 21832.1奥氏体-铁素体型双相不锈钢焊接钢管

第1部分：热交换器用管

[23]GB/T 21832.2奥氏体-铁素体型双相不锈钢焊接钢管

第2部分：流体输送用管

[24]

GB/T 21833.1奥氏体-铁素体型双相不锈钢无缝钢管

第1部分：热交换器用管

[25] GB/T 21833.2奥氏体-铁素体型双相不锈钢无缝钢管

第2部分：流体输送用管

[26]GB/T24593锅炉和热交换器用奥氏体不锈钢焊接钢管

[27] NB/T 47008承压设备用碳素钢和合金钢锻件

[28]NB/T47009低温承压设备用合金钢锻件

[29]ASME BPVC.Ⅱ。A-2021ASME锅炉及压力容器规范第Ⅱ卷材料A篇铁基材料SA-387/SA-387M压力容器用铬-钼合金钢钢板(Standard Specification for Pressure Vessel Plates,AlloySteel, Chromium-Molybdenum)

[30]ASME BPVC.Ⅱ。A-2021ASME锅炉及压力容器规范第Ⅱ卷材料A篇铁基材料SA-516/SA-516M中、低温压力容器用碳素钢钢板(Standard Specification for Pressure Vessel Plates,Car-bon Steel, for Moderate- and Lower-Temperature Service)

[31]ASME BPVC.Ⅱ。A-2021ASME锅炉及压力容器规范第Ⅱ卷材料A篇铁基材料SA-537/SA-537M压力容器用碳-锰-硅钢热处理钢板(Standard Specification for Pressure VesselPlates, Heat-Treated, Carbon-Manganese-Silicon Steel)